Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону  стінові дрібні.  Технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО:   Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів «НДІБМВ» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального господарства України.

2 ПРИЙНЯТО  ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Мінрегіону України від _______________№____________________

Підрозділ 1.1 Замінити посилання  «СНиП ІІ-22» на  «ДБН В.2.6-162».

Розділ 2   Вилучити такі нормативні документи:

| СНиП ІІ-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции (Кам’яні та армокам’яні конструкції ) |
| --- | --- |
| СНиП ІІІ-4-80 | «Техника безопасности в строительстве. (Техніка безпеки в будівництві) |

Доповнити  такими нормативними актами:

| ДБН А.3.2-2-2009 | Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення |
| --- | --- |

| ДБН В.2.6-162:2010 | Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення |
| --- | --- |

Підрозділ 3.4 Замінити позначення класів бетонів за міцністю на стиск «В» на «С» по всьому документу.

Підрозділ 6.1 Перший абзац викласти в редакції:

«Блоки зберігають у штабелях, пакетах, контейнерах. У пакетах блоки повинні бути скріплені сталевою, поліпропіленовою стрічкою, поліетиленовим рукавом типу "Стрейч-Худ" без додаткових стяжок та кріплень, термоусадочною плівкою чи іншими засобами  на жорсткому піддоні або без піддону відповідно до схем пакування, розроблених виробником.

Допускається використання в якості пакувального матеріалу інші матеріали, які забезпечать цілісність виробів під час зберігання та транспортування, та захистять їх від зволоження.».

Підрозділ 7.1  Додати до тексту:

«В умовах Будівельних майданчиків - складування та штабелювання виконується у відповідності із галузевими стандартами, технічними умовами та правилами зберігання продукції, які розробляє та затверджує Виконавець робіт на кожному конкретному об’єкті відповідно до конкретних умов.».

Підрозділ 7.3  Додати до тексту:

«Завантаження, розвантаження  та транспортування повинно виконуватись за схемами виробника,  що затверджені в установленому порядку, з метою запобігання від нещасних випадків та травмування».

Підрозділ 5.2 Замінити посилання  «СНиП ІІІ-4» на  «ДБН А.3.2-2».

Підрозділ 7.5 Замінити посилання  «СНиП ІІІ-4» на  «ДБН А.3.2-2».

Підрозділ 10.3 Замінити посилання  «СНиП ІІІ-4» на  «ДБН А.3.2-2».

Підрозділ Б.3   викласти в новій редакції :

«Відпускна вологість бетону виробів є довідковим показником і  вказується виробником в супровідній документації для розрахунку маси виробів при відвантаженні.».

| Заступник директора ДП «НДІБМВ» з наукової роботи |  | С.Д.Лаповська |
| --- | --- | --- |
| Керівник розробки, зав. лабораторії силікатних матеріалів |  | С.В.Страшук |
| Відповідальний виконавець, старший науковий співробітник |  | Т.Ю.Багаєва |