Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті.  Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО:   Державне підприємство  «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів «НДІБМВ» Міністерства регіонального розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства України.

2 ПРИЙНЯТО  ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Мінрегіону України від _______________№____________________

Розділ 2.  Замінити позначення «ДСТУ  Б В.2.7-46-96» на                              «ДСТУ  Б В.2.7-46:2010».

Вилучити  такі нормативні документи:

| ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов (Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів |
| --- | --- |
| ГОСТ 21718-84 | Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности. (Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості) |
| ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів та розчинів. Технічні умови) |
| ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. (Бетони легкі ніздрюваті. Правила контролю середньої густини) |
| СНиП ІІІ-4-80 | Техника безопасности в строительстве. (Техніка безпеки в будівництві) |

Доповнити  такими нормативними  актами  та документами:

| ДБН А.3.2-2-2009 | Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-250:2011 | ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD) |
| ДСТУ Б В.2.7-261:2011 | Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів. Технічні умови (ГОСТ 3476-74, MOD) |
| ДСТУ Б В.2.7-273:2011 | Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD) |
| ДСТУ Б В.2.7-278:2011 | Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 27005-86, MOD) |

Підрозділ 4.2 Замінити позначення класів бетонів за міцністю на стиск «В» на «С» по всьому документу

Підрозділ 4.3.

Таблицю 1  доповнити рядками:

| Марка за середньою густиною | Середня густина, кг/м3 |
| --- | --- |
| D 100 | Від 70 до 120 включ. |
| D 150 | Понад 120 » 170 » |
| D 200 | » 170 » 220 » |

В Таблиці 1  перший та другий  рядок викласти в редакції:

| Марка за середньою густиною | Середня густина, кг/м3 |
| --- | --- |
| D 200 | » 170 » 220 » |
| D 250 | » 170 » 220 » |

Таблицю 2  доповнити стовпчиком:

«Таблиця 2 - Класи бетону С та допустимі мінімальні граничні значення міцності на стиск (необхідна міцність) з урахуванням середнього значення групового  коефіцієнта варіації міцності бетону  відповідно до                     ДСТУ Б В.2.7-224.

| Середнє значення групового коефіцієнта варіації міцності бетону, Vсm, % | Міцність на стиск для класів бетону, МПа, не менше |
| --- | --- |
|  | С 0,25 |
| 6 і менше | 0,27 |
| 7 | 0,27 |
| 8 | 0,28 |
| 9 | 0,28 |
| 10 | 0,28 |
| 11 | 0,29 |
| 12 | 0,29 |
| 13 | 0,31 |
| 13,5 | 0,31 |
| 14 | 0,32 |
| 15 | 0,33 |
| 16 | 0,34 |
| 17 | 0,36 |
| 18 | 0,38 |
| 19 | 0,39 |

»

Перший рядок Таблиці 3 викласти в  новій редакції:

«Таблиця 3 - Фізико-механічні показники бетону за видами та умовами тверднення

| Види бетонів | Марка за середньою густиною | Автоклавний | Неавтоклавний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | клас за міцністю на стиск | марка за морозо- стійкістю | клас за міцністю на стиск | марка за морозо- стійкістю |
| Теплоізоляційний | D100 | С0,35; С0,5; С0,75 | не нормується | С0,25 С0,35; С0,5; С0,75 | не нормується |
|  | D150 |  |  |  |  |
|  | D200 | С0,35; С0,5; С0,75; С1,0 |  | С0,35; С0,5; С0,75 |  |
|  | D250 |  |  |  |  |
|  | D300 |  |  |  |  |
|  | D350 |  |  |  |  |

».

Підрозділ 4.6 До марок бетонів за морозостійкістю додати «F100».

Підрозділ 4.8   Замінити текст «Відпускна вологість бетонів за масою не повинна перевищувати, %:

- 35 – бетонів марок від D100 до D 400;

- 30 – бетону марки D500, виготовленому на піску;

- 25 – бетонів марок D600 до D 1100, виготовленому на піску;

- 35 – бетонів марок D500 до D 1100, виготовленому на інших кремнеземистих компонентах»   на

«Відпускна вологість бетону виробів є довідковим показником і  вказується виробником в супровідній документації для розрахунку маси виробів при відвантаженні.».

До таблиці 4 додати рядки:

| Марка за середньою густиною | Теплопровідність у сухому стані, Вт/(м((С), не більше | Коефіціент паропроникності, мг/(м(год(Па), не менше | Сорбційна вологість, % не більше, при відносній вологості повітря,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75 | 97 |
| D100 | 0,050 | ? | ? | ? |
| D150 | 0,052 | ? | ? | ? |

Таблиця 4 - 1 та 2 рядки викласти в редакції:

| D200 | 0,055 (ДБН 0,065) | 0,28 | 6 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D250 | 0,065 ? (ДБН нет значения) |  |  |  |

Підрозділ 4.14.2. Замінити посилання  «ГОСТ 3476» на «ДСТУ  Б.В.2.7-261».

Підрозділ 4.14.4. Замінити посилання  «ГОСТ 23732» на «ДСТУ  Б.В.2.7-273».

Підрозділ 5.2. Замінити посилання  «СНиП-4» на «ДБН  А.3.2-2».

Підрозділ 6.7. Замінити посилання  «ГОСТ 27005» на «ДСТУ  Б.В.2.7-278»;

«ГОСТ 21718» на «ДСТУ  Б.В.2.7-250».

| Зам. директора з наукової роботи ДП «НДІБМВ» |  | С.Д.Лаповська |
| --- | --- | --- |
| Керівник розробки, зав. лабораторії силікатних матеріалів |  | С.В.Страшук |
| Відповідальний виконавець, старший науковий співробітник |  | Т.Ю.Багаєва |