НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________________

Національна стандартизація

ВАТА МІНЕРАЛЬНА

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України

2015

ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський  інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Л. Желуденко (науковий керівник); С. Націєвський;  Л. Супрун

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства  України від _________2015р. № ________, чинний з ____________

3   Національний стандарт відповідає:

EN 13162:2011 "Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification" (Теплоізоляційні вироби для будівель - Промислові вироби з мінеральної вати (MW) - Технічні умови) у частині основних вимог до виробів і деяких методів контролювання якості.

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (en)

4. На заміну ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93), РСТ УССР 1970-86,                     РСТ УССР 1972-86.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнятий зі змінами на території України EN 13162:2011 "Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification" (Теплоізоляційні вироби для будівель - Промислові вироби з мінеральної вати (MW) - Технічні умови).

Базова організація з науково-технічної діяльності у сфері будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, відповідальна за цей стандарт, - Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У результаті пошуку аналогічних нормативних документів (НД) у переліку чинних НД Європейського союзу виявлено нормативний документ - EN 13162:2011 "Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification" (Теплоізоляційні вироби для будівель - Промислові вироби з мінеральної вати (MW) - Технічні умови), відповідно до вимог якого і розроблено цей національний стандарт.

Національний стандарт значно відрізняється від EN 13162:2011, що обумовлено вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів України та конкретними потребами будівельної галузі. Стандарт Європейського Союзу за побудовою, викладенням та оформленням відповідає правилам побудови НД Європейського Союзу, але не може відповідати вимогам національної стандартизації України і не може бути прийнятий як ідентичний EN 13162:2011, тотожний, модифікований чи прийнятий перекладом, а прийнятий як нееквівалентний.

У зв'язку з численними і значними змінами в структурі ДСТУ у порівнянні з EN 13162:2011 і з метою створення умов для зручності в користуванні цим національним стандартом розробника вважають недоцільним за текстом національного стандарту долучати написи "Національний відхил" або "Національне пояснення".

В Україні не існує будь-якого нормативного документу національного рівня, в якому було б визначено класифікацію видів мінеральної вати і  наведено відповідно до класифікації основні технічні вимоги до кожного виду.

Досвід вітчизняних виробників підтверджує можливість включення до стандарту класифікації залежно від призначення, структури, густини, теплопровідності та залежно від параметрів горючості мінеральної вати.

Сьогодні в Україні діють такі національні та міждержавні нормативні документи на вату мінеральну:

- ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) «Будівельні матеріали. Вата мінеральна. Технічні умови»;

- РСТ УССР 1970-86 «Холсты из микро-, ультра-, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельних волокон из горных пород. Технические условия»;

-   РСТ УССР 1972-86 зі зміною №1 «Волокна стеклянные штапельные из горных пород. Технические условия»;

- ТУ У В.2.788 023.025-96 «Холсты из микро-, ультра-, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельних волокон из горных пород. Технические условия».

Видання і впровадження національного стандарту дозволяє розширити співробітництво українських виробників із потенційними споживачами країн Європейського Союзу, гарантує доступність його для ознайомлення проектним організаціям, будівельникам і потенційним замовникам як в Україні, так і на території країн Європейського Союзу для прийняття ефективного рішення при визначенні виду матеріалу для влаштування теплоізоляції.

Стандарт розроблено нееквівалентним до EN 13162:2011 "Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification" (Теплоізоляційні вироби для будівель - Промислові вироби з мінеральної вати (MW) - Технічні умови).

Фізико-технічні показники, визначені цим стандартом, знаходяться на рівні відповідних показників призначення, наведених в EN 13162:2011.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________

ВАТА МІНЕРАЛЬНА

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МINERAL WOOL

SPECIFICATIONS

Чинний  від_______________

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вату мінеральну (далі - вату), яку виготовляють із розплаву гірських порід, силікатних промислових відходів і їх сумішей.

Вата призначена для виготовлення теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих виробів, а також як теплоізоляційний матеріал у будівництві і промисловості, а також фільтрів для очищення газоповітряних та рідких сумішей.

Стандарт не поширюється на вату із скляного волокна.

Вата відноситься до групи неспалимих матеріалів.

Цей стандарт встановлює класифікацію; умовну познаку; технічні вимоги; маркування; пакування; вимоги безпеки; вимоги охорони довкілля, утилізування; правила транспортування та зберігання; правила приймання; методи контролювання; вказівки щодо застосування; гарантії виробника.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні акти і нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. № 1780 Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел;

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення;

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39-2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Теплові мережі»

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування.

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель;

ДСН 3.3.6.037-99  Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

## ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б 02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасниківНПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.11-7.02-87 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажу-вально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги;

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги;

## ДСТУ 3305.3-96 (ГОСТ 2642.3-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (IV)

ДСТУ 3305.4-96  (ГОСТ 2642.4-97, IDT) Вогнетриви та  вогнетривка
сировина. Методи визначення оксиду алюмінію

# ДСТУ 3305.7–96 (ГОСТ 2642.7–97)Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кальцію

## ДСТУ 3305.8-96 (ГОСТ 2642.8-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду магнію

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні.  Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні.  Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування        вогнегасників. Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4818:2007 Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість;

ДСТУ Б В.2.2-6-97 Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість;

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань;

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на поширення полум'я;

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі;

ДСТУ Б В.2.7-209:2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови;

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ДСТУ ГОСТ 12.4.041: 2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT);

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT);

СТ СЭВ 1929-79 Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере (Шум. Метод вимірювання звукопоглинання в ревербераційній камері);

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку;

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень;

ГН 2.2.6-184-2013 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги);

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони);

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93  ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП.       Пожежо-вибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення);

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях);

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ.Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки);

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови);

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови);

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги);

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического             электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги і методи випробувань);

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Класификация и общие требования. (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами);

# ГОСТ 503-81  Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия (Стрічка холоднокатана з  низьковуглецевої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови);

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, напоромери, тягомери та тягонапоромери. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 4806-79 Масло сланцевое топливное. Технические условия (Мастило сланцеве паливне. Технічні Умови)

ГОСТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия (Стрічка сталева гарячекатана. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними ячійками. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний пакувальний)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови);

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия (Піддони ящикові і стоякові. Загальні технічні умови);

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ;

ГОСТ 13045-81 Ротаметры. Общие технические условия (Ротаметри. Загальні технічні умови);

ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия (Катанка алюмінієва. Технічні умови)

ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия (Мука вапнякова (доломітова). Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованний технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18659-81 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Мастила індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т                             размером 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технические условия (Піддони плоскі дерев’яні масою брутто 3,2т розміром 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технічні умови)

ГОСТ 23671-79 Известняк кусковой для стекольной промышленности. Технические условия (Вапняк кусковий для скляної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 23672-79 Доломит для стекольной промышленности. Технические условия (Доломіт для скляної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

### ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные  (Посуд та обладнання лабораторні)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозбіжна. Технічні умови)

ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки (Матеріали та вироби будівельні теплоізоляційні. Правила приймання)

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия (Піддони плоскі одноразового використання. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон (сировина з гірських порід для виробництва штапельних волокон);

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів)

СНиП 2.09.02-85  Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 2.11.01-85 Складские здания (Складські будівлі)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) ;

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання) ;

СП 4617-88  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

МУ 4436 -87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброзного   действия. (Методичні вказівки з вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброзної дії)

# Глава 1.7. ПУЕ-7 (Україна) Заземлення і захисні заходи електробезпеки

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54   Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

Постанова Державного санітарного лікаря України №62  від 01.12.1997 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ -97)

ОСТ-38-84 Часы песочные

3. ТЕРМІНИ  І  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано основні терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 мінеральна вата - Матеріал із хаотично розташованих волокон із розплаву гірських порід, силікатних техногенних відходів або їх сумішей, який використовують для теплоізоляції або для виготовлення теплоізоляційних виробів.

3.2 волокно мінеральное – волокно, яке одержують методом переробки мінерального розплаву на вату на волокноутворюючому пристрої

- КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

4.1 Вату залежно від вихідної сировини поділяють на:

- базальтову у вигляді полотна виду:

1) БМТВ - з мікротонкого волокна;

2) БУТВ - з ультра тонкого волокна;

3) БСТВ-ст - з супертонкого волокна для будівельних цілей;

4) БСТВ-сп - з супертонкого волокна спеціального призначення;

5) БСМКВ - з скломікрокристалічного волокна

- мінеральну із суміші гірських порід виду:

1) тонка – не більше 12 мкм,

2) потовщена – не більше 15 мкм;

-    мінеральну із гірських порід або суміші гірських порід з силікатними

промисловими відходами виду:

1) ВМ – з волокна діаметром від 6 мкм до 12 мкм; в залежності від                модулю кислотності поділяється на типи А, Б, В;

2) ВМСТ – з  супертонкого волокна  діаметром від 0,5 мкм до 3 мкм;

3) ВМТ – з тонкого волокна діаметром від 3 мкм  до 6 мкм.

Умовна познака вати складається з найменування продукції, її виду (для виду ВМ – типу), та познаки  цього стандарту.

Приклад умовної познаки вати базальтової виду БСТВ-ст:

Вата базальтова БСТВ-ст ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ;

Приклад умовної познаки вати мінеральної із суміші гірських порід тонкої:

Вата мінеральна тонка  ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ;

Приклад умовної познаки вати мінеральної із гірських порід або суміші гірських порід з силікатними промисловими відходами виду ВМ типу А:

Вата мінеральна ВМ типу А  ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ;

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Вата повинна виготовлятись у відповідності до вимог цього стандарту за технологічною документацією, що затверджена в установленому порядку підприємством-виробником.

5.2 Характеристики

5.2.1 Вата базальтова повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування показника | Значення для вати виду |
| --- | --- |
|  | БМТВ | БУТВ | БСТВ-ст | БСТВ-сп | БСМКВ |
| Густина, кг/м3, не більше | 18 | 18 | 23 | 20 | 30 |
| Теплопровідність, Вт/(м•К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К (573±5) К | 0,033 0,052 0,084 | 0,037 0,055 0,087 | 0,040 0,060 0,096 | 0,038 0,058 0,095 | 0,038 0,058 0,095 |
| Гранична температура використання, 0С, не більше | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 |
| Середній діаметр волокна, мкм, не більше | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Вміст неволокнистих вклю-чень «корольків» розміром понад 0,25мм, % за масою, не більше | 1,8 | 1,8 | 8,0 | 4,8 | 4,8 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |

5.2.2 Вата мінеральна із суміші гірських порід повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування показника | Значення для вати виду |
| --- | --- |
|  | Тонка | Потовщена |
| Середній діаметр волокна, мкм, не більше | 12 | 15 |
| Вміст неволокнистих включень «корольків» розміром понад 0,5мм, % за масою, не більше | 10 | 10 |
| Густина, кг/м3, не більше | 40 | 50 |
| Теплопровідність, Вт/(м • К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К (573±5) К | 0,038 0,095 0,198 | - - - |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 | 1,0 |
| Сорбційне зволоження, % за масою, не більше | 3,0 | 3,0 |
| Гранична температура використання, 0С, не більше | 650 | 650 |
| Коефіцієнт фільтрації, см/с, не менше | - | 0,058 |

5.2.3 Вата мінеральна із гірських порід або суміші гірських порід з силікатними промисловими відходами повинна відповідати вимогам, що наведені в таблицях 3-5.

Вату виду ВМ в залежності від значення модуля кислотності підрозділяють на  типи:

А - з модулем кислотності  не менше 2,0;

Б - з модулем кислотності не менше 1,5;

В - з модулем кислотності не менше 1,4.

Вата виду ВМСТ і ВМТ  відноситься до типу А

Таблиця 3

| Найменування показника | Значення для вати виду ВМ типу |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Водостійкість, рН, не більше | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
| Середній діаметр волокна, мкм, не більше | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Вміст неволокнистих включень «корольків» розміром понад 0,25мм, % за масою, не більше | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Густина, кг/м3, не більше | 80 | 90 | 100 |
| Теплопровідність, Вт/(м•К), не більше, за температури: |  |  |  |
| (288±5)К | 0,037 | 0,036 | 0,038 |
| (298±5)К | 0,039 | 0,040 | 0,040 |
| (398±5)К | 0,050 | 0,065 | 0,070 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

6. ВИМОГИ ДО СИРОВИНИ

6.1 Для виробництва вати застосовують такі сировинні та допоміжні  матеріали:

- гірські породи - базальти, діабази, амфіболіти, габро, що відповідають                  вимогам РСТ УССР 5020;

- доломіт, що відповідає вимогам  ГОСТ 23672;

- вапняк, що відповідає вимогам ГОСТ 23671, ГОСТ 14050;

- шлак доменний, що відповідає вимогам  ДСТУ Б В.2.7-209;

- бітуми нафтові, що відповідають вимогам ДСТУ 4044, ДСТУ 4818;

- масла індустріальні, що відповідають вимогам ГОСТ 20799;

- масла паливні, що відповідають вимогам  ГОСТ 4806;

- емульсії бітумні дорожні марок ЕБА-1 та ЕБА-2, що відповідають вимогам  ГОСТ 18659;

- плівка поліетиленова термоусадкова, що відповідає вимогам  ГОСТ 25951;

- папір мішковий, що відповідає вимогам  ГОСТ 2228;

- папір-основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний, що відповідає вимогам  ГОСТ 8828

6.2 Сировинні матеріали повинні супроводжуватись документами про якість, виданими виробниками, та повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про можливість застосування їх за призначенням.

6.3 Допускається використовувати інші подібні  сировинні матеріали, що не погіршують якості вати, відповідають вимогам чинних нормативних документів, та дозволені до використання за призначенням центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я.

7. ПАКУВАННЯ

7.1  Вату постачають у вигляді транспортних пакетів.

Габарити  транспортних пакетів, придатних для перевезення усіма видами транспорту, повинні відповідати вимогам ГОСТ 24597. Застосування транспортних пакетів інших розмірів допускається за згодою зі споживачем.

7.2 Для формування транспортних пакетів рекомендується застосовувати зворотні засоби пакетування: піддони пласкі згідно з ГОСТ 9078 та ГОСТ 22831 з обв’язкою, піддони стоячкові типу ПС-0,5Г, піддони ящикові згідно з ГОСТ 9570, а також одноразові засоби пакетування: піддони пласкі згідно з  ГОСТ 26381 з обв’язкою, підкладні листи з обв’язкою.

7.3  В якості обв’язки (засобів скріплення транспортних пакетів) можуть застосовуватись наступні матеріали: дріт сталевий згідно з ГОСТ 3282, стрічка сталева згідно з ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 та ГОСТ 503, катанка алюмінієва марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ згідно з ГОСТ 13843, стрічка поліетиленова з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, плівка з обв’язкою термоусадкова згідно з           ГОСТ 25951, металеві та полімерні стрічки, сталевий та алюмінієвий дріт, синтетична плівка, які виробляються згідно з іншими нормативними документами та забезпечують збереження пакетів впродовж всього  терміну  транспортування  та зберігання  вантажу.

8. МАРКУВАННЯ

8.1 Маркування вати повинно відповідати вимогам цього стандарту і нормативного документу на відповідний вид виробу.

8.2 На кожен технологічний пакет із ватою повинно бути нанесене маркування, в якому вказують:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак та адресу;

- умовну познаку вати;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість вати у паковальній одиниці (м3);

- призначення і рекомендовані температурні режими застосування вати;

- маніпуляційний знак або напис "Оберігати від вологи" згідно з                    ГОСТ 14192;

- гарантійний термін зберігання.

8.3 Транспортне маркування повинно бути нанесене на кожне транспортне паковання, відповідати вимогам цього стандарту, ГОСТ 14192 і нормативного документа на відповідний вид вати.

8.4 Маркування повинно бути нанесене способом згідно з технологічним регламентом виробника і зберігатись протягом усього терміну транспортування та зберігання вати.

8.5 На технологічні пакети з ватою, що відвантажуються без транспортної тари, транспортне маркування наносять безпосередньо на упаковку технологічного пакету або на ярлик, який прикріпляють до пакету.

8.6 Транспортне маркування повинно містити:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак та адресу;

- назву та умовну познаку виробу;

- призначення і рекомендовані температурні режими застосування вати;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в транспортному пакованні (м3);

- гарантійний термін зберігання;

- маніпуляційний знак або напис "Оберігати від вологи" згідно  з               ГОСТ 14192.

8.7 Маркування повинно бути виконане українською мовою.

8.8 При відвантаженні вати за межі України маркування додатково виконують мовою, визначеною договором на постачання.

8.9 Маркування повинно бути чітко нанесене і зберігатись протягом усього терміну транспортування та зберігання виробів.

8.10 Виробник може доповнювати маркування додатковою інформацією, що характеризує конкретний вид виробів.

9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

9.1	Загальні вимоги безпеки при виготовленні вати повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002.

9.2 Сировина, матеріали та продукція  повинні зберігатися в спеціально  відведених для цього приміщеннях згідно з ГОСТ 12.3.002.

9.3 Сировинні матеріали при поставці повинні супроводжуватись паспортами безпеки і повинні бути дозволені до використання центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров'я та використовуватись за дотримання вимог супровідних документів.

9.4 Вата і сировинні матеріали для її виготовлення не повинні виділяти в повітря робочої зони шкідливі речовини в кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до ГОСТ 12.1.005. ГДК і клас небезпеки основних сировинних матеріалів: пилу мінерального волокна (ГДК -2 мг/м3; III клас небезпеки), компонентів фенолформальдегідної смоли за формальдегідом          (ГДК — 0,05 мг/м3; II клас небезпеки), за фенолом (ГДК - 0,1 мг/м3 ; II клас небезпеки), доломіту (ГДК - 6 мг/м3 ; IV клас небезпеки), вапняку (ГДК - 6 мг/м3;    IV клас небезпеки).

9.5 ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, клас небезпеки та особливості дії встановлюють відповідно до ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007.

9.6 Контроль концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони здійснюють відповідні уповноважені служби центрального органу виконавчої влади України у сфері охорони здоров'я згідно з діючими на момент контролю методичними документами.

9.7 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам  ГОСТ 12.1.005,       ДСТУ 3273, СП 4617 (ГДК пилу мінеральних волокон не вище ніж 2 мг/м³).      Контроль за вмістом пилоподібних частинок волокон  згідно  з МУ 4436.

9.8  При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням в повітряне середовище шкідливих речовин, працюючі повинні застосовувати засоби індивідуального захисту:

- засоби захисту органів дихання згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

- захисні окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013;

- спецодяг згідно з ГОСТ 27574, ГОСТ 27575;

- спеціальне взуття згідно з ГОСТ 12.4.162;

- рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.010;

- дерматологічні засоби захисту рук згідно з ГОСТ 12.4.068.

9.9 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам  ГОСТ 12.1.005,                   ДСТУ 3273, СП 4617 (ГДК пилу мінеральних волокон не вище ніж 2 мг/м³).      Контроль за вмістом пилоподібних частинок волокон  згідно  з МУ 4436.

9.10 Виробничі та складські приміщення повинні відповідати вимогам                     ГОСТ 12.1.004, ДБН В.1.1-7, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.03, СНиП 2.11.01,                  НАПБ А.01.001.

9.11 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації  та опалення відповідно до                        ДБН В.2.5-67 і  ДСТУ Б А.3.2-12, водопровідною системою та каналізацією відповідно до  ДБН В.2.5-64.

9.12 Розміщення та організація робочих місць, обладнання їх                       пристосуваннями, необхідними для безпечного виконання технологічних операцій згідно з ДСТУ ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002,  ГОСТ 12.1.004,  ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.044, СП 1042.

9.13 При роботі з електрообладнанням повинні виконуватись правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів згідно з НПАОП 40.1-1.21.

9.14 Все технологічне обладнання та комунікації повинні бути заземлені згідно вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених  наказом  Міністерства  палива  та  енергетики  України № 258  від  25.07.2006 р., гл. 1.7 ПУЕ-7 (Україна), ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124,  НПАОП 40.1-1.32.

9.15 Мікроклімат  виробничих    приміщень  повинен  відповідати  санітарним  нормам відповідно до ДСН 3.3.6.042.

9.16 Освітленість робочих місць повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, методи визначення освітленості згідно з ДСТУ Б В.2.2-6.

9.17 Виробничі приміщення повинні бути обладнані водопровідною системою і каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64, гарячою та холодною питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171.

9.18 При виробництві необхідно дотримуватись вимог правил безпеки організації технологічних процесів згідно з СП 1042, ДСН 3.3.6.039.

9.19 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати величин,  згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037.

9.20 Вимоги пожежної безпеки

9.20.1 Вата за пожежно-технічною класифікацією згідно з ДБН В.1.1-7 належить до негорючих матеріалів.  Вата пожежо- та вибухобезпечна.

9.20.2 За пожежною безпекою виробничі приміщення повинні відповідати ГОСТ 12.1.004, ДБН В. 1.1 -7, НАПБ А.01.001.

9.20.3 Для гасіння пожеж необхідно застосовувати засоби пожежогасіння: протипожежні покривала, пісок, переносні  або  перевізні вогнегасники згідно  з ДСТУ 3675, ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників повинні визначатись згідно з вимогами НАПБ Б.03.001, а їх експлуатацію та технічне забезпечення згідно з вимогами ДСТУ 4297 та НАПБ Б.01.008.

9.20.4 Всі працівники повинні проходити навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12, з питань пожежної безпеки – згідно з НАПБ Б.02.005.

9.20.5  Працівники повинні проходити періодично медичний огляд згідно з наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р.

9.20.6  Навантажувальні та розвантажувальні роботи проводити згідно з  ГОСТ 12.3.009, НПАОП 63.11-7.02  та ДНАОП 0.03-3.28.

9.20.7 Радіологічний контроль сировинних матеріалів, що застосовуються при виготовленні вати  проводиться  згідно з  «Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97)», «Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України». Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг (1 клас використання).

10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ

10.1 Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з  ГОСТ 17.2.3.02, ДСП 201.

10.2 Охорона ґрунту від забруднень побутовими та промисловими відходами повинна здійснюватися згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом МОЗ України від 17.03.2011р. № 145, зареєстрованими Міністерством юстиції  за №457/19195 від 05.04.2011р. та ДСанПіН 2.2.7.029.

10.3 Охорона довкілля повинна здійснюватися  згідно з вимогами                         ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.2.3.01, ДСП 201, ГН 2.2.6-184.

10.4 Стічні води необхідно скидати в каналізаційну систему із дотриманням вимог СанПіН 4630.

10.5 При виробництві  вати  відходи   сировинних   матеріалів, придатні для використання,  повертають   до  технологічного  циклу для  повторної переробки.

10.6 Відходи  виробництва,  що     не    підлягають  повторній  переробці, та  відходи  засобів   пакування   складають  у  спеціально  відведених  для цього місцях і утилізують відповідно до статті 18  Закону України № 1393-XIV  та згідно з Постановою КМУ № 50.

11. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Приймання товарної вати

11.1.1 Вату приймають у відповідності з вимогами ГОСТ 26281 і даного стандарту.

11.1.2 Об'єм партії вати одного виду не повинен перевищувати змінної виробки.

11.1.3 Від кожної пакувальної одиниці, яка попала у вибірку, довільним способом відбирають проби для випробування масою не менше 1,5 кг кожна.

11.1.4 До початку випробувань кожну пробу вміщують в окрему ємкість, яка виключає її забруднення і зволоження.

11.1.5 При приймально-здавальних випробуваннях перевіряють вміст неволокнистих включень, густину, вологість і вміст органічних речовин.

11.1.6 При періодичних випробуваннях перевіряють: водостійкість і середній діаметр волокна - не рідше одного разу на місяць; модуль кислотності - не рідше одного разу на квартал; теплопровідність - не рідше одного разу на півріччя і при кожній зміні сировини або технології виробництва.

11.2 Приймання вати, що застосовується для виготовлення виробів

11.2.1 Вату приймають шляхом контролю на технологічній лінії. При цьому із десяти довільно вибраних місць мінераловатного килима безпосередньо на конвеєрі відбирають точкові проби. Із відібраних проб складають об'єднану пробу для випробування масою не менше 1,5 кг.

11.2.2 Вміст неволокнистих включень визначають щозмінно. Модуль кислотності, водостійкість і середній діаметр волокна визначають не рідше одного разу на місяць.

11.2.3 Теплопровідність, густину, вологість, вміст органічних речовин і концентрацію хімічних речовин, що виділяються із мінеральної вати, не визначають.

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

12.1 Визначення модуля кислотності

12.1.1 Модуль кислотності вати (Мк) розраховують на основі результатів хімічного аналізу за формулою:

SiO2   + Al2O3

Mк = ------------------------------------   ,

CaO + MgO

де в чисельнику - сумарний вміст оксидів кремнію і алюмінію у відсотках за масою;

у знаменнику - сумарний вміст оксидів кальцію і  магнію у відсотках за масою.

Хімічний аналіз проводять згідно з ДСТУ 3305.3, ДСТУ 3305.4,                         ДСТУ 3305.7, ДСТУ 3305.8.

12.1.2 Модуль кислотності товарної вати визначають для кожної проби, відібраної згідно з  11.1.3.

12.1.3 Модуль кислотності вати, що застосовується для виготовлення виробів визначають для проби відібраної згідно з 11.2.1 і обчислюють як середньоарифметичне значення результатів паралельних випробувань

12.2 Визначення водостійкості (рН)

12.2.1 Апаратура, обладнання, реактиви:

- Електропіч камерна, що забезпечує температуру нагрівання до 600°С і автоматичне регулювання температури з границею допустимої похибки ±10°С;

- Ваги, що мають границю допустимої похибки ±0,001 г;

- Електромеханічна або електромагнітна мішалка;

- Годинник пісковий (10-хвилинний) згідно з ОСТ 25-11-38;

- рН-метр;

- Чаша випарювальна місткістю 100 мл або тигель фарфоровий № 5 згідно з ГОСТ 9147;

- Ступка фарфорова № 5 з товкачиком згідно з ГОСТ 9147;

- Склянка лабораторна місткістю 150 мл згідно з ГОСТ 25336.6;

- Сито з сіткою № 005 згідно з ГОСТ 6613;

- Спирт етиловий згідно з ГОСТ 18300;

-    Кислота соляна х.ч. згідно з ГОСТ 3118.

12.2.2 Підготовка до аналізу.

Від кожної проби мінеральної вати, яка відібрана згідно з 11.1.3, або об'єднаної проби, що сформована згідно з 11.2.1, довільно відбирають пробу для аналізу масою (20±2) г. Пробу вміщують у випарювальну чашу або фарфоровий тигель і прожарюють в електропечі при температурі (600±10)°С протягом 20 хв. для  видалення органічних речовин. Частину прожареної проби масою (5±0,5) г розтирають у фарфоровій ступці до проходження порошку через сито з сіткою № 005.

12.2.3 Проведення аналізу

Порошок масою 0,5 г, що пройшов через сито з сіткою № 005 і зважений з похибкою не більше  0,001г, переносять в лабораторну склянку, змочують декількома краплями етилового спирту і додають 100 мл 0,01N розчину соляної кислоти.

В склянку опускають стержень електромеханічної (електромагнітної) мішалки і електроди рН-метра, вмикають мішалку і пісковий годинник. За відсутності електромеханічної (електромагнітної) мішалки допускається перемішувати розчин ручним способом.

Через 10 хв. записують значення рН з похибкою не більше 0,2.

12.2.4 Обробка результатів

Водостійкість товарної вати визначають і записують окремо для кожної проби, що відібрана згідно з 11.1.3. Водостійкість вати, яка застосовується для виготовлення виробів, визначають для проби, що сформована згідно з 11.2.1, і розраховують як середнє арифметичне значення результатів двох паралельних               визначень.

12.3 Визначення середнього діаметра волокна, густини, вологості, вмісту органічних речовин

Середній діаметр волокна, густину, вологість, вміст органічних речовин у товарній ваті визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-38 (ГОСТ 17177) для кожної проби, яка відібрана згідно з 11.1.3, і записують для кожної проби окремо.

Середній діаметр волокна вати, яка застосовується для виготовлення виробів, визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-38 (ГОСТ 17177) для однієї проби, що довільно відібрана від об'єднаної проби згідно з 11.2.1.

12.4   Визначення вмісту неволокнистих включень

12.4.1 Визначення вмісту неволокнистих включень у мінеральній ваті полягає в подрібненні проби мінеральної вати в пристрої, наведеному на рисунку 1, і наступному просіванні подрібненої проби через сито.

12.4.1.1 Апаратура та устаткування

Рисунок 1 - Пристрій для визначення вмісту неволокнистих

включень у  мінеральній ваті

- Ваги з границею допустимої похибки ± 0,1 г.

- Камерна електропіч, що забезпечує температуру нагрівання до 600 º С і автоматичне регулювання температури з границею допустимої похибки  ± 10 º С.

- Випарювальна чашка місткістю 250 мл згідно з  ГОСТ 9147.

- Сито з сіткою № 025 згідно з  ГОСТ 6613.

12.4.1.2 Підготовка до випробування

З кожної проби вати, відібраної згідно з  11.1.3, або з об'єднаної проби, сформованої згідно з  11.2.1. відбирають проби для випробування масою                      (50 ± 1) г кожна. Проби зважують з похибкою ± 0,1 г, вміщують у випарювальну чашку і прожарюють в електропечі за температури    (600 ± 10) ºС впродовж                  20 хв.

12.4.1.3 Проведення випробувань

Прокалену пробу поміщають в завантажувальний отвір пристрою і включають електродвигун на 15 хв (n = 120 об/хв). Подрібнені волокна видаляють з приймача пристрою міхами, неволокнисті включення вивантажують і просівають крізь  сито з сіткою № 025. Залишок на ситі зважують з похибкою не більше ± 0,1 г,

12.4.1.4 Обробка результатів

Вміст неволокнистих включень у відсотках визначають як подвоєну масу залишку на ситі. Вміст неволокнистих включень у товарній ваті визначають і записують окремо для кожної проби, відібраної згідно з  11.1.3. Вміст неволокнистих включень у ваті,  що застосовується для виготовлення виробів, обчислюють як середньоарифметичне значення результатів випробування двох проб, відібраних з об'єднаної проби, сформованої згідно з  11.2.1.

12.5 Визначення теплопровідності

Теплопровідність товарної вати визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99).  Випробування проводять при густині, що у 1,5 раза перевищує густину, яка визначена  згідно з 12.3.

12.6 Визначення середнього діаметра волокна до 3 мкм

12.6.1 Середній діаметр волокна до 3 мкм визначають за опором шару волокна, що випробовується, повітряному потоку.

12.6.2 Апаратура, обладнання:

- Установка пневматична, блок-схема якої наведена на рисунку 2.

- Ваги з границею допустимої похибки зважування ±0,01 г.

Рисунок 2 - Блок-схема установки

1 - подача повітря; 2 - вентиль для регулювання повітряного потоку; 3 - фільтр для очищення повітря; 4 - ротаметр РМ згідно з ГОСТ 13045; 5 - напоромір мембрановий показуючий згідно з ГОСТ 2405; 6 - випробовуваний шар волокна; 7 - вихід повітря

    - Підготовка до випробування

Від кожної проби, яка відібрана згідно з 6.1.3, відбирають наважку масою (1±0,01)г.

    - Проведення випробування

Зважену пробу вати вміщують у вимірювальний канал, що виконаний у вигляді металевого циліндра внутрішнім діаметром 31мм і перфорованим дном                   (61 отвір діаметром 2 мм), рівномірно розподіляючи волокно за всім об'ємом.

Далі стискують пробу до висоти (1,95±0,01) см з допомогою фланцевого патрубка, нижня частина якого, що стикається з волокном,   виконана   з   тією  ж   перфорацією, що й циліндр. Патрубок закріплюють накидною гайкою з ебоніту. Зверху на металевий циліндр нагвинчують накидну гайку.

Через вимірювальний канал пропускають відфільтроване повітря із швидкістю 2,5 л/хв, що установлюється за ротаметром (червоною відміткою на шкалі). За напороміром визначають опір шару волокна повітряному потоку.

12.6.5 Обробка результатів випробування. Середній діаметр волокна Дс, мкм, розраховують за формулою

де  Р  - опір шару волокна, см. вод. ст.

Результати округлюють до 0,1 мкм.

12.7 Визначення граничної температури застосування.

Суть методу полягає у визначенні максимальної температури, при якій зменшення товщини виробу під питомим навантаженням 2000 Па (0,02 кгс/см2) складає 10%.

Для проведення випробувань застосовують прилад по рис. 3

Рисунок 3 - Прилад для визначення граничної температури застосування

1 - шахтна електропіч з терморегулятором; 2 - зразок; 3 - стрижень з металевою  пластиною; 4-вимірювальна лінійка.

Випробування проводять на зразку (100 х 100) мм з товщиною, рівній товщині волокнистого килима. Зразок поміщають в піч з початковою температурою 20°С, опускають на нього пластину зі стрижнем загальною масою 2 кг, відповідної питомої навантаженні 2000 Па (0,02 кгс/см2) лінійкою визначають початкову товщину зразка. Температуру печі підвищують зі швидкістю 5 град/хв. і  визначають температуру Та в °С, при якій зменшення товщини випробуваного зразка досягає 10% від початкової товщини.

13. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

13.1 Транспортування та зберігання вати необхідно здійснювати в транспортних пакетах.

13.2 Транспортні пакети з ватою транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на відповідному виді транспорту.

13.3 При транспортуванні, навантаженні і розвантаженні транспортних пакетів з ватою необхідно вживати заходів, що забезпечують її захист від пошкоджень, зволоження і забруднення.

13.4 Вату необхідно зберігати в запакованому стані у критих складських приміщеннях окремо за видами і типами.

13.5 Допускається зберігання вати у герметично запакованому стані під навісами із гідрозахисних матеріалів, що захищають їі від дії атмосферних опадів.

При зберіганні під навісами пакети з ватою повинні бути складені на рівній основі на підкладки або піддони.

13.6 Висота штабелів при зберіганні вати у запакованому стані при ручному складуванні не повинна перевищувати  2 м.

14. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ

14.1 Вата застосовується згідно з правилами використання утеплювачів та порядком виконання робіт відповідно до ДБН В.2.5-39, СНіП 2.04.14 та вказівок щодо застосування вати відповідного виду і типу, що додаються виробником на вимогу споживача до партії вати.

14.2 Вата призначена для теплової ізоляції обладнання у приміщеннях, де постійно або періодично перебувають люди, повинна бути ізольована таким чином, щоб виключався безпосередній контакт мінерального волокна з повітрям всередині приміщень чи транспортних засобів.

14.3 Порядок здійснення монтажу теплової ізоляції і послідовність виконання робіт повинні відповідати індивідуальним проектам теплової ізоляції об'єктів.

14.4 Монтаж вати при улаштуванні теплоізоляції вузлів технологічного устаткування, трубопроводів, а також у стиках конструкцій проводять відповідно до проектних рішень теплової ізоляції.

14.5 Ізоляційні вироби недопустимо застосовувати в умовах прямої дії вологи у краплиннорідкому стані та у приміщеннях з відносною вологістю повітря понад              80 %.

14.6 При монтажі ізоляції з виробів необхідно дотримуватись правил безпеки відповідно до вимог ДБН А 3.2-2.

15 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

15.1 Виробник гарантує відповідність вати вимогам цього нормативного документу за умови дотримання правил та умов транспортування, зберігання і застосування.

15.2 Гарантійний термін зберігання вати - 6 місяців від дня виготовлення.

15.3 Після закінчення гарантійного терміну зберігання вати перед використанням необхідно перевірити на відповідність її вимогам цього нормативного документу. Вата може використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності її якості вимогам цього нормативного документу.

15.4 Гарантійний термін експлуатування вати - 5 років від дня введення в експлуатацію за умови дотримання правил улаштування і експлуатування теплоізоляції.

Ключові слова: мінеральна вата, розплав гірських порід, розплав силікатних промислових відходів,  теплоізоляційний матеріал, товарна вата