НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12326-1:202_

(EN 12326-1:2014)

ШИФЕР І КАМІНЬ ДЛЯ ПОКРІВЛІ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН. ЧАСТИНА 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИФЕРУ ТА ШИФЕРУ З УМІСТОМ КАРБОНАТУ.

(проект, перша редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

202Х

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:	наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від «__» ______202_ р. № ___  з  ___.___.202___.

3	 Національний стандарт відповідає EN 12326-1:2014 Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate («Шифер і камінь для покрівлі та зовнішнього облицювання стін. Частина 1. Технічні характеристики шиферу та шиферу з умістом карбонату») і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь- яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад  з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України.

5 УВЕДЕНО на заміну  ДСТУ EN 12326-1:2019 (EN 12326-1:2014, IDT) «Шифер і камінь для покрівлі та зовнішнього облицювання стін. Частина 1. Технічні характеристики шиферу та шиферу з умістом карбонату»

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи.

ДП «УкрНДНЦ», 202Х

| Зміст | C |
| --- | --- |
| Національний вступ Вступ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення 4 Символи та скорочення 5 Вимоги 5.1 Походження і петрографія 5.2 Товщина 5.2.1 Загальні положення 5.2.2 Номінальна товщина 5.2.3 Індивідуальна товщина 5.3 Характеристика модуля міцності на розрив 5.4 Зерно 5.5 Водопоглинання 5.6 Стійкість до замерзання-відтавання (для шиферу з водопоглинанням > 0,6) 5.7 Стійкість до термічного циклу 5.8 Уявний вміст карбонату кальцію 5.9 Випробування на вплив діоксиду сірки 5.10 Вміст некарбонатного вуглецю 5.11 Дефекти 5.12 Інші розміри 5.12.1 Загальні положення 5.12.2 Відхилення довжини та ширини 5.12.3 Відхилення від прямолінійності кромки 5.12.4 Відхилення від прямокутності 5.12.5 Відхилення від площинності 5.12.6 Формат довільних доріжок і додатків спеціальної форми 5.13 Пожежа 5.13.1 Зовнішня протипожежна ефективність 5.13.2 Ефективність реагування на вогонь 5.14 Викид небезпечних речовин 6 Оцінка та перевірка сталості характеристик - AVCP 6.1 Загальні положення 6.2 Кількість сланців, необхідних для типових випробувань і заводського виробничого контролю 6.3 Частота тестування 6.4 Випробування типу 6.4.1 Загальні положення 6.4.2 Звіти про випробування 6.5 Заводський виробничий контроль (FPC) 6.5.1 Загальні положення 6.5.2 Вимоги до продукту 6.5.3 Процедури у випадку невідповідності та/або скарги 7 Маркування, маркування та пакування Додаток А(інформативно)Зовнішній вигляд сланців A.1 Колір A.2 Ознаки Додаток В (інформативно) Інструкція з розрахунку основної індивідуальної товщини шиферів В.1 Розрахунок основної індивідуальної товщини сланців В.2 Національний Л фактори В.3 Приклади розрахунків мінімальної товщини шиферу В.3.1 Номінальна товщина В.3.2 Приклади розрахунку номінальної товщини Додаток С (інформативно) Загальні вказівки по монтажу шиферу Додаток D (Обовязковий) Формат супровідного комерційного документа 31 Додаток Е (інформативно) Методика оцінки номінальної товщини набивних шиферівд eps4) E.1 Принцип E.2 Апарат E.3 Підготовка тестових зразків E.4 Процедура E.5 Вираз результатів E.6 Протокол випробування Додаток ZA (інформативно) Пункти цього європейського стандарту стосуються положень ЄС Регулювання будівельної продукції ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики ZA.2 Порядок АВЦП шиферу і карбонатного шиферу для розривної покрівлі та зовнішня обшивка ZA.2.1 Системи AVCP ZA.2.2 Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) ZA.2.2.1 Загальні ZA.2.2.2 Зміст ZA.2.2.3 Приклад DoP ZA.3 Маркування CE, маркування та маркування Бібліографія Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів україни, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є у цьому національному стандарті | V 5 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 20 20 20 20 20 20 21 23 24 24 24 25 25 26 26 26 27 31 35 35 35 35 35 35 35 36 36 39 39 41 41 42 43 45 47 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12326-1:202х  Шифер і камінь для покрівлі та зовнішнього облицювання стін. Частина 1. Технічні характеристики шиферу та шиферу з умістом карбонату (EN 12326-1:2014, IDT), прийнятий методом перекладу, ― ідентичний щодо EN 12326-1:2014 Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate (Шифер і камінь для покрівлі та зовнішнього облицювання стін. Частина 1. Технічні характеристики шиферу та шиферу з умістом карбонату).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, ― ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Згідно з ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт належить до комплексу  «В.2.7 - Будівельні матеріали».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі  «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИФЕР І КАМІНЬ ДЛЯ ПОКРІВЛІ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН. ЧАСТИНА 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИФЕРУ ТА ШИФЕРУ З УМІСТОМ КАРБОНАТУ. SLATE AND STONE FOR DISCONTINUOUS ROOFING AND EXTERNAL CLADDING - PART 1: SPECIFICATIONS FOR SLATE AND CARBONATE SLATE

Чинний від 202Х-…-…

ВСТУП

Оцінка продуктивності продукції була визначена, наскільки це можливо, за допомогою ряду типових випробувань. Було зроблено різницю між оцінкою продукту (типовим випробуванням) і стандартними вимогами контролю виробництва на заводі.

Ефективність покрівлі або стіни, побудованої з використанням цих виробів, залежить не тільки від властивостей виробу, як того вимагає цей документ, але також від дизайну, конструкції та характеристик покрівлі або стіни в цілому по відношенню до середовища та умов. використання.

- СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до шиферу та карбонатного сланцю для несуцільної покрівлі та зовнішнього облицювання, як визначено в 3.1 та 3.2, що використовується для складання в несуцільну покрівлю та зовнішнє облицювання.

Для цілей цього стандарту класифіковано сланці та карбонатні сланці.

Цей стандарт не поширюється на вироби для покрівлі або зовнішнього облицювання, виготовлені з наступного:

а)	камінь, відмінний від визначеного в 3.1 і 3.2;

б)	бетонні;

в)	полімерні матеріали;

г)	фіброцемент;

д)	металеві;

е)	глина.

Цей стандарт не поширюється на сланці для покрівлі та облицювання, які використовуються всередині.

Цей стандарт не поширюється на облицювання, закріплене за допомогою клею, та облицювання, закріплене дюбелями та скобами.

ПРИМІТКА 1 Вимоги до шиферу для внутрішньої обробки стін визначені в EN 1469.

Цей документ не містить вимог до зовнішнього вигляду.

ПРИМІТКА 2	Деякі загальні вказівки щодо зовнішнього вигляду наведено в Додатку А.

Цей європейський стандарт не містить правил встановлення плит.

ПРИМІТКА 3 Посилання на національні рекомендації щодо методів будівництва шиферних дахів наведено в додатку C.

ПРИМІТКА 4 Якщо в цьому документі використовується термін «шифер», він означає шифер і карбонатний сланець, якщо не вказано інше.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні документи, повністю або частково, є нормативними посиланнями в цьому документі та є необхідними для його застосування. Для датованих посилань застосовується лише цитоване видання. Для недатованих посилань застосовується останнє видання посилання на документ (включаючи будь-які поправки).

EN 12326-2:2011 Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding — Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 12326-2:2011 Сланець і камінь для розривної покрівлі та зовнішнього облицювання. Частина 2. Методи випробування сланцю та карбонатного сланцю EN 13501-1 Класифікація будівельних виробів та будівельних елементів у вогні. Частина 1. Класифікація з використанням даних випробувань на реакцію на вогонь ISO 2859-1:1999 Процедури відбору проб для перевірки за ознаками. Частина 1. Схеми відбору проб, індексовані межею прийнятної якості (AQL) для перевірки партії за партією

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього документа застосовуються такі терміни та визначення.

3.1

шифер

гірська порода, що походить з глинистих осадових порід, включаючи осади вулканокластичного походження та петрографічно належить до діапазону, який починається на межі між осадовими та метаморфічними утвореннями та закінчується епізонально-метаморфічними філітовими утвореннями

Примітка 1 до запису:	Переважними та найважливішими компонентами є філосилікати та розщеплення, що виникає в результаті від потоку шистозності, викликаного низьким або дуже низьким ступенем метаморфізму.

Примітка 2 до запису: Сланець відрізняється від осадових каменів, які незмінно розколюються вздовж підстилки або площина седиментації.

Примітка 3 до запису: 	Походження метаморфізму може бути наслідком тектонічного чи літостатичного стиснення або їх обох комбінації.

3.2

покрівельний шифер

шифер для покрівлі та зовнішнього облицювання, який легко розколюється на тонкі листи по площині спайності

3.3

карбонатний сланець

гірська порода, що використовується для покрівлі та зовнішнього облицювання, містить філосилікати та мінімальний уявний вміст карбонату кальцію 20 % і демонструє помітну сланцеву розщеплення

3.4

жила

окремо визначена смуга сланцевої породи в межах геологічної формації кар’єру чи шахти

3.5

сланцева жила

локалізована поява (в покрівельному або зовнішньому облицювальному шифері), зазвичай проходячи крізь товщу сланцю, мінералів, які вторглися або проникли в шви або тріщини в материнській породі

3.6

зерно

орієнтація мінералів у шифері, що призводить до анізотропної міцності на вигин

Примітка 1 до запису:	Під час випробування на міцність на вигин зерно розташоване перпендикулярно до бруска навантаження, що зазвичай дає

найвищий результат невдачі.

3.7

прямокутний шифер

сланець квадратної або прямокутної форми, включаючи сланці з уступами

3.8

плечі

видалення верхнього (при встановленні) кута(ів) покрівельного або зовнішнього облицювального шиферу для полегшення укладання

Примітка 1 до запису:	Цей опис не поширюється на спеціальні конструкції сланців.

3.9

плечовий шифер

дошка, з якої зняті верхні кути

3.10

перевірка типу

випробування на оцінку продукту, пов’язане з одним або декількома з наступного, вплив яких неможливо передбачити на основі попередніх випробувань:

—	введення в експлуатацію нового кар'єру, шахти чи сланцевої жили вперше;

—	непередбачувана зміна геології породи

3.11

заводський контроль виробництва

випробування, виконане на зразках, взятих із безперервного виробництва, щоб визначити, чи партія відповідає цьомудокументу

3.12

номінальна товщина

товщина сланців, заявлена виробником

3.13

виправлена упакована товщина

товщина 100 упакованих сланців поділена на 100 і зменшена на коефіцієнт залежно від характеристик площинності сланцю, заявлених виробником

Примітка 1 до запису:	Див. Додаток E.

3.14

основна індивідуальна товщина

товщина плит, визначена за модулем розриву, як показано в додатку В, та/або за традиційними методами будівництва

Примітка 1 до запису:	Див. Додаток B і Додаток C.

3.15

мінімальна індивідуальна товщина

мінімальна товщина сланців визначається шляхом коригування основної індивідуальної товщини згідно з 5.2.3

3.16

модуль розриву

максимальне напруження, яке витримує випробний зразок шиферу під час застосування згинального моменту

Примітка 1 до запису:	У цьому документі випробування здійснюється за трьома точками згинання.

3.17

випадкові дошки

сланці або комплекти сланців, виготовлені до невизначених розмірів

4	УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

Для цілей цього документа застосовуються наступні символи та скорочення.

AQL	прийнятний рівень якості

W1, W2	коди, застосовані до результатів випробування на водопоглинання та, якщо доречно, випробування на заморожування-розморожування

b	ширина шиферу, мм

ebi 	Основна індивідуальна товщина покрівельних шиферів визначається за модулем розриву та/або традиційних методів будівництва, мм

eiіндивідуальна товщина покрівельного шиферу, мм

elтовщина шиферу, розрахована як функція його поздовжнього модуля міцності на розрив  x коефіцієнт, мм

emiмінімальна товщина окремих плит, мм

epтовщина упакованих плит, мм

esГлибина розм'якшення при випробуванні на вплив діоксиду сірки для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію понад 20 %, мм

et  базова товщина шиферу, розрахована як функція його поперечного модуля міцності на розрив ^коефіцієнт, мм

l довжина, мм

Rclхарактерний поздовжній модуль міцності на розрив, Н/мм2

Rctхарактерний поперечний модуль міцності на розрив, Н/мм2

S1, S2, S3 коди, застосовані до результатів випробування на вплив діоксиду сірки для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію менше або рівним 20 %

S-3 рівень контролю, визначений у ISO 2859-1

Т1, Т2, Т3 коди, застосовані до результату випробування термічного циклу

X національно визначена константа, визначена як функція клімату та/або будівельних технологій у ( N1/2 ∙мм-1/2)

5 	ВИМОГИ

5.1	Походження і петрографія

Петрографічне обстеження, як зазначено в EN 12326-2:2011, пункт 16, має бути проведене з метою ідентифікації та для того, щоб вирішити, чи підпадає сланець у сферу застосування цього документа, а також для встановлення зв’язку між підстилкою та розколом.

Кожен сланець у партії повинен постачатися із заявленого кар’єру, шахти або сланцевої жилки та мати заявлений тип сланцю, як визначено в 3.1 і 3.2.

5.2	Товщина

5.2.1 Загальні положення

Схема контролю номінальної та індивідуальної товщини шиферів наведена на рисунку 1.

5.2.2 Номінальна товщина

Номінальна товщина кожного покрівельного шиферу в міліметрах і величина, на яку змінюється окрема товщина, у відсотках від номінальної товщини.

ПРИМІТКА1  Додаток E надає швидкий метод оцінки номінальної товщини.

5.2.3 Індивідуальна товщина

5.2.3.1 Вимірювання індивідуальної товщини повинно проводитися відповідно до EN 12326¬2:2011, п. 8. Окрема товщина сланців повинна бути не менше 2,0 мм.

5.2.3.2	Мінімальна індивідуальна товщина сланців (Дті) визначається як функція їх механічний опір — міцність на вигин і модуль розриву (визначено відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 10) — і кліматичні умови або традиційні технології будівництва в країні використання, збільшені на відповідне значення, наведене в 5.2. 3.3, 5.2.3.4 та/або 5.2.3.5. Мінімальною індивідуальною товщиною є найбільше значення, визначене з використанням будь-якого з вищенаведених факторів.

ПРИМІТКА 1 Механічний опір шиферу є функцією як внутрішньої міцності породи, з якої він виготовлений зроблений і його товщина. У Додатку В наведено метод розрахунку основної індивідуальної товщини (дбі).

ПРИМІТКА 2 Звичайні технології будівництва можуть бути наведені в національних правилах або національних стандартах для виконання. А перелік документів наведено в додатку С.

ПРИМІТКА 3	Держави-члени можуть пояснити свої національні правила, які використовуються для визначення мінімальної товщини шиферу в інформативний національний документ.

5.2.3.3 Збільшення основної індивідуальної товщини сланців(дбі) з явним вмістом карбонату кальцію вміст, що дорівнює або менше ніж 20 % (визначено відповідно до EN 12326-2:2011, розділ 13), не повинен бути меншим за відповідне значення, наведене в таблиці 1 для відповідного коду впливу діоксиду сірки S1 або S2 у 5.9.1 ( як визначено згідно з EN 12326-2:2011, 14.1).

5.2.3.4 Сланці з уявним вмістом карбонату кальцію рівним або меншим ніж 20 % (визначено в відповідно до EN 12326-2:2011, розділ 13) і досягнення коду впливу діоксиду сірки S3 у 5.9.1 (визначено відповідно до EN 12326-2:2011, 14.1) повинна мати мінімальну індивідуальну товщину не менше 8, 0 мм або товщина, визначена відповідно до EN 12326-2:2011, 15.2 і 5.2.3.5 цього документа.

5.2.3.5 Збільшення основної індивідуальної товщини сланців(дбі) з явним вмістом карбонату кальцію вміст понад 20 % (визначено відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 13) або сланців, які досягають коду впливу діоксиду сірки S3 (визначено відповідно до EN 12326-2:2011, 14.1), не має бути меншим ніж значення, отримане за такою формулою:

emi =ebi+0.5+(7es2)

Дті=Дбі+0, 5 + (7дс 2)

де

emi  - мінімальна індивідуальна товщина, міліметри;

ebi - основна індивідуальна товщина, міліметри (див. Додаток В);

es  - товщина розм'якшеного шару, міліметри.

Рисунок 1 — Схема контролю номінальної та індивідуальної товщини сланців

Таблиця 1 — Мінімальна індивідуальна товщина сланців по відношенню до видимого карбонату кальцію вміст і код впливу діоксиду сірки

| Очевидний кальцій карбонатний вміст % | Вплив діоксиду сірки код визначено в згідно з EN 12326-2:2011, 14.1 | Глибина розм'якшеного шару es визначається відповідно до EN 12326-2:2011, 14.2 мм | Формули товщини коригування |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤5,0 | S1 | NA a | Жодного |
|  | S2 | NA | ebi+ 5 % |
|  | S3 | NA | ebi≥8,0 мм або перейдіть до випробування в EN 12326-2:2011, 14.2 |
| > 5,0 ≤20,0 | S1 | NA | ebi+ 5 % |
|  | S2 | NA | ebi+ 10 % |
|  | S3 | NA | ebi≥8,0 мм або перейдіть до випробування в EN 123262:2011, 14.2 |
| > 20,0 | NA | від 0 до 0,70 | ebi+ 0,50 + (7es2) |
|  |  | > 0,70 | Не підходить для покрівлі або зовнішнє облицювання шифером |
| а Не застосовується. |  |  |  |

5.2.3.6 Варіація індивідуальної в межах заявленого товщини повинна бути діапазону, який не повинен бути більше ніж ± 35 % від номінальної товщини.

5.3	Характеристика модуля міцності на розрив

Повинен бути заявлений характеристичний модуль міцності на розрив, визначений згідно з EN 12326-2:2011, розділ 10.

5.4	Зерно

Якщо характеристичний модуль міцності на розрив, визначений відповідно до EN 12326-2:2011, розділ 10, вказує на різну міцність на згин у поздовжньому та поперечному положеннях, має бути оголошено напрямок найбільшого значення.

ПРИМІТКА 1  Зерно не завжди видно неозброєним оком. У цьому випадку для визначення можна використовувати петрографічний аналіз орієнтація зерна.

5.5	Водопоглинання

Під час випробувань відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 11, сланці повинні бути класифіковані та декларовані як код W1( ≤0,6), W1(>0,6) або W2 з таблиці 2.

Таблиця 2 — Вимоги до водопоглинання

| Водопоглинання (%) | Код |
| --- | --- |
| ≤0,6 | W1(≤0,6) |
| > 0,6 і перевірено згідно з 5.6 | W1(>0,6) |
| > 0,6 і не перевірено згідно з 5.6 | W2 |

5.6 Стійкість до замерзання-відтавання (для шиферу з водопоглинанням > 0,6)

Під час випробувань відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 12,

- середній модуль міцності на розрив для кожної орієнтації до і після випробування на заморожування-розморожування повідомляється на додаток до коду W1(>0,6) з таблиці 2.

5.7	Стійкість до термічного циклу

При випробуванні відповідно до EN 12326-2:2011, п. 15, шифер повинен бути задекларований з кодом згідно з таблиці 3.

Таблиця 3 — Вимоги до теплового циклу

| Код | Спостереження під час випробування |
| --- | --- |
| Т1 | Без змін зовнішнього вигляду |
|  | Поверхневе окислення металевих мінералів |
|  | Зміни кольору, які не впливають на структуру та не утворюють плями |
| Т2 | Окислення або зміни зовнішнього вигляду металевих включень із зміною кольору, але без структурних змін |
| Т3 | Окислення або зміна зовнішнього вигляду металевих мінералів, які проникають у шифер і ризикують утворити отвори |
| Не допускається відшарування, розколювання або інші значні структурні зміни сланців. Шифер із кодом T3, який потенційно може призвести до проникнення води, слід використовувати лише вибірково з відповідними методами будівництва, які уникають такого проникнення (див. Додаток C). |  |

5.8 Уявний вміст карбонату кальцію

Уявний вміст карбонату кальцію, визначений відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 13, повинен відповідати карбонату кальцію, визначений відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 13, повинен відповідати відповідній класифікації згідно з таблицею 1, як заявлено виробником.

5.9	Випробування на вплив діоксиду сірки

5.9.1 Сланці з уявним вмістом карбонату кальцію < 20 %, визначеним відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 13, повинні бути перевірені відповідно до EN 12326-2:2011, 14.1, і їм повинен бути присвоєний код, як показано на малюнку. 2 залежно від критеріїв оцінки, зазначених у тесті. Сланці повинні відповідати видимому вмісту карбонату кальцію, заявленому виробником. Мінімальна окрема товщина шиферу повинна відповідати коду впливу діоксиду сірки S або глибині розм’якшеного шару вдс, визначений згідно з EN 12326-2:2011, 14.2, як визначено в таблиці 1.

Будь-які сланці, які досягають коду S3, можуть бути випробувані відповідно до EN 12326-2:2011, 14.2, щоб визначити їх мінімальну індивідуальну товщину відповідно до 5.2.3.5.

Рисунок 2 — Кодування для випробувань на вплив діоксиду сірки

5.9.2 Сланці з уявним вмістом карбонату кальцію > 20 %, визначеним згідно з EN 12326-2:2011, пункт 13, повинні бути перевірені відповідно до EN 12326-2:2011, 14.2. Виміряна глибина розм'якшення (дс) повинні використовуватися для визначення мінімальної окремої товщини відповідно до 5.2.3.5.

5.10	Вміст некарбонатного вуглецю

Під час випробування згідно з EN 12326-2:2011, 13.5.2, вміст некарбонатного вуглецю в сланцях має бути рівним або меншим за 2 %.

5.11	Дефекти

Під час макроскопічного дослідження згідно з EN 12326-2:2011, 16.6.1 сланці не повинні мати фізичних або петрографічних ознак, як зазначено в EN 12326-2:2011, 16.6.1 b) і c), а також пошкоджень. що зашкодить їхній продуктивності.

Невеликі тріщини та нещільно прикріплені лусочки, які є результатом методу виробництва, допустимі, якщо вони не порушують інші вимоги цього документа.

5.12	Інші розміри

5.12.1 Загальні положення

Вимоги 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4 і 5.12.5 не застосовуються до сланців невизначених розмірів або непрямокутних форматів.

Вимоги до прямокутних шиферів, у тому числі до прямокутних покрівельних і зовнішніх облицювальних шиферів, наведені в 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4 і 5.12.5. Вимоги до покрівельних і зовнішніх облицювальних шиферів іншої форми або невизначених розмірів наведені в 5.12.6.

5.12.2 Відхилення довжини та ширини

Під час випробувань відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 5, прямокутні плити не повинні відхилятися від заявленої виробником довжини або ширини більш ніж на ± 5 мм.

5.12.3 Відхилення від прямолінійності краю

Під час випробування відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 6, відхилення від прямолінійності будь-якого з довгих країв прямокутних плит не повинно перевищувати наступних меж (рисунок 3):

a)	для плит довжиною менше або дорівнює 500 мм, відхилення не повинно перевищувати 5 мм;

b)	для плит довжиною понад 500 мм відхилення не повинно перевищувати 1 % довжини.

5.12.4 Відхилення від прямокутності

Під час випробування згідно з EN 12326-2:2011, пункт 7, прямокутні сланці, які не мають уступів, не повинні відхилятися від прямокутності в будь-якому куті більш ніж на ± 1 % їх довжини (рисунок 3).

Дозволяється укріплення шиферу за умови, що це не впливає негативно на характеристики покрівлі щодо опору вітру та дощу. Подальші вказівки щодо плеча можна знайти в довідкових документах, перелічених у Додатку C.

Ключ

1 максимальне відхилення краю (див. 5.12.3) максимальне

- відхилення від прямокутника (див. 5.12.4)

3 для плечових сланців відхилення від розміру вимірюють подовженням лінії довжини і ширини

Рисунок 3 — Відхилення від прямолінійності кромок і прямокутності

Розміри плечей повинні бути визначені відповідно до традиційних будівельних технологій країни використання.

5.12.5 Відхилення від площинності

Під час випробування відповідно до EN 12326-2:2011, пункт 9, прямокутні плити для звичайного використання не повинні відхилятися від площинності більше, ніж у відсотках, наведених у таблиці 4.

Інші методи є прийнятними за умови, що їх кореляція з стандартизованими результатами тестування є точною та задовільною. Виробник зобов’язаний довести цю кореляцію.

Таблиця 4 — Максимальне відхилення від площинності для прямокутних сланців

| Шиферна площинністьа | Максимальне відхилення у відсотках від довжини |
| --- | --- |
| Дуже плоский | < 0,9 |
| Плоский | < 1,0 |
| нормальний | < 1,5 |
| Неплоскі | < 2,0 |
| Сланці для особливих ситуацій | Без обмежень b |
| a Як зазначено виробником. b Сланці, для яких немає обмежень по відхиленню від площинності, придатні тільки для використання в спец таких ситуаціях, як вигнута плита. |  |

Вигнуті сланці виготовляють так, щоб скошені краї накладалися на опуклу грань сланцю.

5.12.6 Формат довільних доріжок і додатків спеціальної форми

5.12.6.1 Формат сланців, виготовлених у формі, відмінній від прямокутної, як визначено в 3.7, буде оголошено.

5.12.6.2 Шифери виготовлені у форматах з невизначеними розмірами, за винятком обмеження на індивідуальні товщина, зазначена в 5.2.3.1 (не менше 2,0 мм), має бути зазначено у супровідному комерційному документі, який супроводжує партію сланцю (див. пункт 6).

ПРИМІТКА 1	Прикладами таких сланців є випадкові сланці (Велика Британія) і сланці шуппена (Німеччина).

ПРИМІТКА 2 Приклад формату супровідного комерційного документа міститься в Додатку D.

5.13	Пожежа

5.13.1 Зовнішня пожежна характеристика

У разі дотримання нормативних вимог зовнішня вогнестійкість шиферу має бути оголошена як клас BROOF1), оскільки вважається, що планшети задовольняють цю продуктивність без необхідності тестування2).

5.13.2 Реакція на вогонь

У разі дотримання нормативних вимог вогнестійкість шиферів класифікується згідно з EN 13501-1 і оголошується як клас A13) без необхідності тестування (CWT).

1)	Див. Рішення Комісії 2001/671/EC від 21.08.2001 (див. OJEU L235 від 2001-09-04).

2)	Див. Рішення Комісії 2000/553/EC від 2000-09-06 (див. OJEU L235 від 2000-09-19).

3)	Див. Рішення Комісії 96/603/EC від 1996-10-04 (див. OJEU L267 від 19.10.1996), зі змінами, внесеними двічі згідно з 2000/605/EC від 2000-09-26 (див. OJEU L258 від 2000-10-12) та 2003/424/EC від 2003-06-06 (див. OJEU L144 від 2003-06-12).

5.14	Викид небезпечних речовин

Національні правила щодо небезпечних речовин можуть вимагати перевірки та декларації про випуск, а іноді й вмісту, коли будівельні вироби, на які поширюється цей стандарт, розміщуються на цих ринках.

За відсутності європейських гармонізованих методів випробувань, перевірка та декларація щодо випуску/вмісту повинні здійснюватися з урахуванням національних положень у місці використання.

ПРИМІТКА 1	Інформаційна база даних, що охоплює європейські та національні положення щодо небезпечних речовин, доступна за адресою веб-сайт Construction на EUROPA, доступний через: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/cp-ds .

6 ОЦІНКА ТА ПЕРЕВІРКА СТАЛОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК - AVCP

6.1 Загальні положення

Відповідність продукту, тобто шиферу та карбонатного шиферу для несуцільної покрівлі та зовнішнього облицювання, вимогам цього стандарту та характеристикам, заявленим виробником у DoP, має бути продемонстровано:

-	визначення виду товару;

-	заводський контроль виробництва з боку виробника, включаючи оцінку продукції.

Виробник повинен завжди зберігати загальний контроль і мати необхідні засоби, щоб взяти на себе відповідальність за відповідність продукту його заявленим характеристикам.

6.2 Кількість сланців, необхідних для типових випробувань і заводського контролю виробництва

Вимоги до тестування та кількість пластин, необхідних для кожного тесту, мають бути такими, як наведено в таблиці 5:

Таблиця 5 — Вимоги до випробувань і кількість плит, необхідних для випробування типу і заводський контроль виробництва

| характеристики | Тест згідно з EN 12326-2:2011 |  | Число сланців для одного тест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підпункт/підпункт | Ім'я |  |
| Властивості гірських порід | EN 12326-2:2011, Пункт 10 | Навантаження на руйнування при вигині та зерні | (20 або 40) а |
| Товщина | EN 12326-2:2011, 8.2 | Індивідуальна товщина | 1 |
| Властивості гірських порід | EN 12326-2:2011, Пункт 11 | Водопоглинання | 5 |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 12 | Заморозити танути | (20 або 40) а |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 15 | Термічний цикл | 6 |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 13 | Уявний вміст карбонату кальцію | 3 |
|  | EN 12326-2:2011, 14.1 | SO2 вплив ≤20 % CaCO3 | 6 |
|  | EN 12326-2:2011, 14.2 | SO2 вплив > 20 % CaCO3 | (6 або 12) а |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 13 | Вміст некарбонатного вуглецю | 3 |
| Ідентифікація, сфера застосування і дефекти | EN 12326-2:2011, Пункт 16 | Петрографія | 1 |
| Розміри | EN 12326-2:2011, Пункт 5 | Довжина і ширина | 1 |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 6 | Краї | 1 |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 7 | Прямокутність | 1 |
|  | EN 12326-2:2011, Пункт 9 | площинність | 1 |
| Зовнішня протипожежна ефективність b | — | — | — |
| Реакція на вогонь b | — | — | — |
| aНеобхідна кількість залежить від розміру дощок. bТест не потрібен. |  |  |  |

6.3 Частота тестування

Визначте, користуючись таблицею 6, частоту випробувань і критерії прийнятності для типових випробувань, заводського контролю виробництва та випробувань у разі невідповідності та/або процедур подання скарг.

Таблиця 6 — Характеристики, частота випробувань і критерії відповідності

| Характеристика | пункт/підп пункт в це документ | Випробування типу | Заводський контроль виробництвае |  | Невідповідність та/або процедури розгляду скарг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мінімум частота | Прийняття рівень | Тести пер 50 000 сланці | Прийняття рівень |
| Походження та петрографічна оцінка | 5.1 | Коли перший застосовуючи це стандарт до будь-який шифер і для кожного нове джерело породи або скельна жила. | Кожні три років | 100 % | 1 | Див. 6.5.3.4 |
| дефекти | 5.11 |  | При огляді рівень S-3b | AQL=4% | 20с |  |
| Міцність на вигин | 5.3 |  | Раз на рікd (але дивіться також 6.5.2.3) або кожен 25 000 т готові сланці. | Подивитися 6.5.2.3.3 | 1 |  |
| Орієнтація зерна | 5.4 |  |  |  | 1 |  |
| Водопоглинання | 5.5 |  |  |  | 1 |  |
| Стійкість до заморожування та відтаванняa | 5.6 |  |  |  | 1 |  |
| Термічний цикл | 5.7 |  |  |  | 1 |  |
| Очевидний кальцій вміст карбонатів | 5.8 |  |  |  | 1 |  |
| Вплив діоксиду сірки | 5.9 |  |  |  | 1 |  |
| Безкарбонатний вуглець вміст | 5.10 |  |  |  | 1 |  |
| Індивідуальна товщина | 5.2.3 |  | При огляді рівень S-3b | AQL=4% | 20c |  |
| Довжина і ширина відхилення | 5.12.2 |  | При огляді рівень S-3b | AQL=4% | 20c |  |
| Відхилення від краю прямолінійність | 5.12.3 |  |  |  |  |  |
| Відхилення від прямокутність | 5.12.4 |  |  |  |  |  |
| Відхилення від площинності | 5.12.5 |  |  |  |  |  |
| Зовнішні протипожежні характеристики | 5.13.1 | Тест не потрібен |  |  |  |  |
| Реакція на вогонь | 5.13.2 | Тест не потрібен |  |  |  |  |
| a Якщо потрібно (див. 5.5). b Як визначено в ISO 2859-1. c Як визначено в ISO 2859-1. dДля виробництва менше ніж 5000 т на рік перевіряйте вказані характеристики кожні 5000 т або принаймні кожні 3 роки. e Допускаються альтернативні методи випробувань для визначення зазначених характеристик за умови їх кореляція з результатами стандартизованих тестів повідомляється та підтверджується точними та задовільними. Виробник зобов’язаний довести цю кореляцію. |  |  |  |  |  |  |

6.4	Випробування типу

6.4.1 Загальні положення

ТДля підтвердження відповідності продукту вимогам цього документу має бути проведено тестування. Випробування, проведені раніше відповідно до положень цього документа (тобто той самий продукт, характеристика, метод випробування, метод відбору зразків, система підтвердження відповідності тощо), можуть бути взяті до уваги для цілей випробування типу.

Випробування, наведені в таблиці 6, повинні проводитися при першому застосуванні цього документу до існуючого джерела породи або жили породи та до кожного нового джерела породи або жили породи.

Типові випробування також повинні проводитися щоразу, коли відбувається непередбачена зміна геології породи.

6.4.2 Звіти про випробування

Результати визначення типу продукту повинні бути задокументовані в протоколах випробувань. Усі звіти про випробування повинні зберігатися виробником протягом щонайменше 10 років після останньої дати виробництва продукту, тобто шиферу та карбонатного сланцю для несуцільної покрівлі та зовнішнього покриття, до якого вони стосуються.

6.5	Заводський контроль виробництва (FPC)

6.5.1 Загальні положення

Виробник повинен створити, задокументувати та підтримувати систему заводського контролю виробництва, щоб гарантувати, що продукція, розміщена на ринку, відповідає заявленим характеристикам основних характеристик. Система FPC повинна складатися з процедур, регулярних перевірок і випробувань та/або оцінок і використання результатів для контролю властивостей породи, обладнання, виробничого процесу та продукту. Випробування, зазначені в таблиці 6 як контрольні випробування заводського виробництва, повинні виконуватися, як зазначено в 6.5.2.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути систематично задокументовані у формі письмових політик і процедур. Результати інспекцій, випробувань або оцінок, що вимагають дії, а також будь-які вжиті дії повинні бути зафіксовані. Дії, вжиті, коли контрольні значення або критерії не виконуються, також повинні бути записані.

Вважається, що система FPC, яка відповідає вимогам відповідної(их) частини (частин) EN ISO 9001 і розроблена спеціально для вимог цього європейського стандарту, задовольняє цим вимогам.

Альтернативні методи випробувань для визначення зазначених характеристик допускаються за умови, що їх кореляція з результатами стандартизованих випробувань буде зареєстрована та доведена точністю та задовільністю. Виробник зобов’язаний довести цю кореляцію.

6.5.2 Вимоги до продукції

6.5.2.1 Підтвердження походження та петрографічне дослідження

Не рідше одного разу на три роки петрографічне обстеження, як визначено в EN 12326-2:2011, розділ 16, повинно проводитися з метою ідентифікації, щоб перевірити, чи продукт все ще підпадає під дію цього документа (див. 3.1, 3.2 і 3.3).

6.5.2.2 Перевірка розмірів і вимірювання зміни розмірів

Наступні параметри повинні бути перевірені відповідно до прийнятного рівня якості 4 % за допомогою схем відбору проб, визначених у розділі 10 ISO 2859-1:1999, та рівня контролю S-3:

—	відхилення від заявленої виробником довжини та ширини;

—	індивідуальна товщина, визначена за схемою на рисунку 1;

—	відхилення від прямокутності, площинності та прямолінійності кромок сланців.

Під час вимірювання товщини окремих сланцевих плит необхідно вжити особливих заходів для забезпечення репрезентативності зразка.

ПРИМІТКА За певних обставин може знадобитися підвищити рівень перевірки, щоб продемонструвати AQL 4 % (див. ISO 2859-1:1999, розділ 10).

6.5.2.3 Властивості гірських порід

6.5.2.3.1 Перевірте властивості, які використовуються для виготовлення сланців (міцність на вигин, орієнтація зерна, вода поглинання, стійкість до заморожування та відтавання (якщо потрібно), стійкість до термічного циклу, видимий вміст карбонату кальцію, стійкість до діоксиду сірки, вміст вуглецю та петрографія) принаймні один раз на рік або кожні 25 000 т, залежно від того, що настане раніше (або для виробництва менше ніж 5 000 т на рік, перевірка кожні 5 000 т або принаймні кожні 3 роки).

Під час відбору зразків матеріалу з вибою кар’єру слід подбати про те, щоб зразки відображали наявний діапазон варіацій. Якщо є очевидні відмінності в природі матеріалів, кожен матеріал має бути відібраний окремо.

ПРИМІТКА 1 Порода може зазнавати значних горизонтальних і вертикальних коливань у складі та властивостях.

6.5.2.3.2 Частота випробувань повинна ґрунтуватися на мінливості породи, забезпечуючи мінімум періодичність повинна бути принаймні один раз на рік або, для виробництва менше 5000 т на рік, кожні 5000 т або принаймні кожні 3 роки. Якщо розробляються різні геологічні горизонти або жили, ця частота застосовується до кожного з них. Якщо ступінь мінливості є таким, що тестування на щорічній основі не відображає його, необхідно забезпечити більш часті інтервали тестування.

6.5.2.3.3 За результатами випробувань встановлюється товщина виробу (в залежності від міцність на вигин, орієнтація зерен, уявний вміст карбонату кальцію, стійкість до діоксиду сірки. Необхідно застосувати відповідний код або результати (тобто для стійкості до термічного циклу, стійкості до діоксиду сірки, водопоглинання, стійкості до заморожування та відтавання (якщо виконано)) або порода для виробництва відхилена (тобто функція петрографії, водопоглинання, стійкість до термічного циклу, сірка стійкість до діоксиду, вміст вуглецю).

6.5.3 Процедури у випадку невідповідності та/або скарги

6.5.3.1 Загальні положення

У разі виникнення суперечок щодо невідповідності продукції відбір зразків повинен проводитися згідно з процедурою, наведеною в 6.5.3.4.3 (див. рисунок 4).

6.5.3.2 Відбір проб

Для цілей цих випробувань кожна партія повинна бути розділена на партії по 50 000 сланцевих виробів.

Будь-яка фракція понад 50 000 вважається додатковою партією, якщо вона перевищує 20 000 сланцевих листів.

Будь-яка частка з 20 000 сланцевих листів або менше повинна бути згрупована в останню партію з 50 000 сланцевих листів.

Поставка менше ніж 50 000 сланцевих листів вважається однією партією.

Відбір зразків повинен здійснювати одержувач або його представник у присутності постачальника.

6.5.3.3 Відбір проб

6.5.3.3.1 Випадкова вибірка шляхом відбору сланців з кожної партії окремо проводиться таким чином, щоб кожен шифер має рівні шанси бути обраним. Вибрані сланці мають бути позначені, щоб визначити, з якої партії вони походять.

6.5.3.3.2 Якщо існує ймовірність того, що сланці, які тестуються, містять локалізовані шкідливі включення, наприклад оскільки прожилки кальциту або металічні мінерали, що окиснюються, підготовка зразків для випробування повинна бути модифікована, щоб забезпечити наявність достатньої кількості включень у зразку для отримання репрезентативного результату. Для вказівки кількості сланцев, необхідних для кожної характеристики EN 12326-2:2011, слід звернутися до таблиці 1.

ПРИМІТКА 1 У разі суперечок зразки потрібно брати лише для тих властивостей, які викликають сумніви.

6.5.3.4 Прийняття або зміна призначення партії

6.5.3.4.1 Необхідно забезпечити, щоб кожен сланець у партії постачався із заявленого вихідного кар’єру, шахта або жила сланцю, і належить до заявленого типу сланцю, як визначено в 3.1 або 3.2.

6.5.3.4.2 На підставі результатів відповідних випробувань, описаних у EN 12326-2, необхідно прийняти рішення прийняти, змінити або відхилити лот відповідно до отриманого значення або коду (див. рис. 4).

6.5.3.4.3 Якщо один або кілька тестів не задовольняють вимогам цього документа, незадовільні випробування повторюють. Якщо результати незадовільного випробування підтверджуються, залежно від результатів партія повинна бути відхилена або призначена повторно.

Якщо повторне випробування є задовільним, необхідно провести повторну перевірку. Якщо цей результат задовільний, лот може бути прийнятий. Якщо повторне випробування є незадовільним, партія повинна бути відхилена або призначена повторно.

ПРИМІТКА 2  Результат враховує всю статистично відібрану вибірку.

Рисунок 4 — Схема прийняття рішень щодо процедур невідповідності та/або скарг

7 МАРКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

У супровідному комерційному документі (тобто накладній, рахунку-фактурі або декларації постачальника), який постачається разом із партією шиферу, має бути чітко зазначено наступну інформацію:

a)	номер і дата цього документа;

b)	найменування, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника;

c)	комерційна назва сланцю та опис його типу сланцю (див. 3.1, 3.2 і 3.3, таблиця 5 і EN 12326-2:2011, таблиця 2), номінальна товщина та її варіація, розмір і форма;

d)	назва району, графства або провінції, в якій розташована кар'єр або шахта;

e) рік і місяць виготовлення (це може бути кодом);

f) звіт, що містить таку інформацію:

1)	останні результати випробувань для кожного випробування в таблиці 6;

2)	дата(и) відбору проб;

3)	дата(и) випробувань;

4)	застосовані методи випробувань;

5)	вимоги цього стандарту до кожного випробування.

ПРИМІТКА 1	Приклад формату супровідного комерційного документа наведено в Додатку D, який містить наступне дві частини:

— комерційну інформацію та характеристики продукту відповідно до вимог цього європейського стандарту (див. розділ 7, пункти a)-f));

— пояснення вимог.

ПРИМІТКА 2	Для маркування та маркування CE див. ZA.3.

ПРИМІТКА 3	Якщо ZA.3 охоплює ту саму інформацію, що й розділ 7, вимоги розділу 7 виконуються.

Додаток А

(інформативно)

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД СЛАНЦІВ

A.1 Колір

Сланці мають різні кольори залежно від місця їх походження та в будь-якому конкретному кар’єрі чи шахті від різних жил. Відтінки можуть бути від темних до світлих. Сланці можуть змінювати колір після закріплення на даху.

Сланці повинні постачатися за кольором і текстурою, в основному подібними до зразків, узгоджених між постачальником і покупцем.

A.2 Оцінки

Допустимими вважаються варіації кольору, фактури та інших характерних ознак сланцю.

Якщо є будь-які сумніви щодо довговічності цих марок, слід зробити посилання на відповідний(і) метод(и) випробувань (міцність на вигин, водопоглинання, заморожування-розморожування, вплив діоксиду сірки та термічний цикл) у цьому документі.

Додаток В

(інформативно)

ІНСТРУКЦІЯ З РОЗРАХУНКУ ОСНОВНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТОВЩИНИ СЛАНЦІВ

B.1 Розрахунок основної індивідуальної товщини сланців

Основна індивідуальна товщина сланців(дбі) як функцію механічного опору матеріалу слід визначати згідно з будь-яким або всіма з наступного:

а)	місцеві кліматичні умови;

b)	традиційна техніка будівництва;

c)	такі формули:

el=XlRcl

Та

eT=X.bRT

Де:

el- поздовжня товщина, (мм);

et	- поперечна товщина, (мм);

l	- довжина шиферу, (мм);

b	- ширина шиферу, (мм);

Rcl - характерний поздовжній модуль міцності на розрив (Н/мм2);

Rct - характерний поперечний модуль міцності на розрив (Н/мм2);

X - є константою, яка визначається як функція клімату та традиційних будівельних технологій ( Н ½ ·мм -1/2);

ПРИМІТКА 1  Він може відрізнятися для кожної формули (див. таблицю B.1).

Товщини el та et визначаються за допомогою довжини (l) або ширина (b) сланців. Визначене максимальне значення є основною окремою товщиною шиферу,(ebi).

В.2	Національний Х фактори

Таблиця B.1 — Національний Х фактор

| Держава-член | Фактор орієнтації |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поперечнийа (RCT) | Поздовжнійа (RCl) |
| Бельгія | 1,0 | 1,0 |
| Чеська Республіка | 1,2 | 1,2 |
| Франція | 1,0 | 1,0 |
| Німеччина | 1,2 | 1,2 |
| Ірландія | 0,9 | 1,1 |
| Італія | 1,2 | 1,2 |
| Іспанія | 1,0 | 1,0 |
| Великобританія | 0,9 | 1,1 |
| a Поперечне та поздовжнє стосується орієнтації пробних зразків у випробуванні для визначення модуля розриву в EN 12326-2. |  |  |

Ті країни, які не оголосили національну цінність, повинні вибрати цінність або пару цінностей у зв’язку зі своїм кліматом і традиційними техніками будівництва. Воно не повинно бути меншим за мінімальне значення або пару значень, наведених вище.

В.3	Приклад розрахунків для мінімальної товщини шиферу

В.3.1	Номінальна товщина

Виробники поставляють шифер номінальної товщини. Номінальна товщина та величина, на яку вона буде змінюватися, вказуються в їхній літературі щодо продукту та в супровідному комерційному документі.

Максимальна варіація номінальної товщини становить ± 35 %, але може бути будь-яким значенням, меншим за це. Однак номінальна товщина та фактична варіація товщини окремих сланцевих плит навколо цього значення повинні бути встановлені таким чином, щоб жодна сланцева плита не була меншою за мінімальну окрему товщину, визначену згідно з 5.2 та Додатком B (B.1 та B.2).

8.3.2	Приклади розрахунку номінальної товщини

Нижче наведено приклади розрахунку номінальної товщини, які показують, що вимога щодо мінімальної індивідуальної товщини задовольняється.

ПРИКЛАД 1

•	Х-фактори: поперечний 0,9, поздовжній 1,1;

•	Шифер розміром 600 мм X 300 мм;

•	Уявний вміст карбонату кальцію < 5,0 %;

•	код впливу діоксиду сірки S1;

•	Характеристика повздовжнього модуля розриву = 55 Н/мм2;

• Характеристика поперечного модуля розриву = 29 Н/мм2;

• Номінальна варіація товщини ± 35 %.

Мінімальна базова поздовжня товщина: el=ХlRcl=1,160055=3,6 мм

Мінімальна основна поперечна товщина: et=ХbRct=0,930029=2.89 мм

Тому мінімальна базова товщина - це більше значення: 3,6 мм.

З таблиці 1 немає коригування товщини для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію < 5,0 % і кодом діоксиду сірки S1. Тому мінімальна окрема товщина становить 3,6 мм.

Для варіації номінальної товщини ± 35 %, якщо номінальна товщина становить 5,6 мм, мінімальна вимога щодо товщини задовольняється:

5,6 х (1 — 0,35) = 3,64 мм

ПРИКЛАД 2

• Х-фактори: поперечний 0,9, поздовжній 1,1;

• Шифер розміром 500 мм х 250 мм;

•	Уявний вміст карбонату кальцію < 13,0 %;

•	Код впливу діоксиду сірки S2;

• Характеристика повздовжнього модуля розриву = 31 Н/мм2;

• Характеристика поперечного модуля розриву = 27 Н/мм2;

• Номінальна варіація товщини ± 20 %.

Мінімальна базова поздовжня товщина: el=ХlRcl=1,150031=4,4 мм

Мінімальна основна поперечна товщина: et=ХbRct=0,925027=2.7 мм

Тому мінімальна базова товщина - це більше значення: 4,4 мм.

З таблиці 1 поправка на товщину для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію < 13,0 % і кодом діоксиду сірки S2 становить + 10 %. Тому мінімальна окрема товщина становить 4,84 мм.

Для зміни номінальної товщини ± 20 %, якщо номінальна товщина становить 6,1 мм, мінімальна вимога щодо товщини задовольняється:

6,1 х (1 - 0,20) = 4,88 мм

ПРИКЛАД 3

• X фактори: поперечний 1,0, поздовжній 1,0;

•	Шифер розміром 600 мм X 300 мм;

•	Уявний вміст карбонату кальцію < 5,0 %;

•	код впливу діоксиду сірки S1;

•	Характеристика повздовжнього модуля розриву = 60 Н/мм2;

• Характеристика поперечного модуля розриву = 30 Н/мм2;

• Номінальна варіація товщини ± 35 %.

Мінімальна базова поздовжня товщина: el=ХlRcl=1,060060=3.16 мм

Мінімальна основна поперечна товщина: et=ХbRct=1,030030=3,16 мм

Тому мінімальна базова товщина: 3,16 мм.

З таблиці 1 немає коригування товщини для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію < 5,0 % і кодом діоксиду сірки S1. Тому мінімальна окрема товщина становить 3,16 мм.

Для варіації номінальної товщини ± 35 %, якщо номінальна товщина становить 5,0 мм, мінімальна вимога щодо товщини задовольняється:

5,0 X (1 — 0,35) = 3,25 мм

ПРИКЛАД 4

•	Х фактори: поперечний 1,2, поздовжній 1,2;

•	Шифер розміром 500 мм X 250 мм;

•	Уявний вміст карбонату кальцію 19,0 %;

•	Код впливу діоксиду сірки S3;

•	Характеристика повздовжнього модуля розриву = 31 Н/мм2;

•	Характеристика поперечного модуля розриву = 27 Н/мм2;

•	Номінальна варіація товщини ± 20 %.

Мінімальна базова поздовжня товщина: el=ХlRcl=1,250031=4.82 мм

Мінімальна основна поперечна товщина: et=ХbRct=1,225027=3,65 мм

Тому мінімальна базова товщина є більшим значенням: 4,82 мм.

З таблиці 1 коригування товщини для сланців із видимим вмістом карбонату кальцію 19,0 % і кодом діоксиду сірки S3 становить товщину > 8,0 мм (або перейдіть на альтернативний тест на діоксид сірки - див. ПРИКЛАД 4). Тому мінімальна окрема товщина становить 8,0 мм.

Для зміни номінальної товщини ± 20 %, якщо номінальна товщина становить 10,0 мм, мінімальна вимога щодо товщини задовольняється:

10,0 X (1 — 0,20) = 8,0 мм

ПРИКЛАД 5

•	Х фактори: поперечний 1,2, поздовжній 1,2;

•	Шифер розміром 500 мм X 250 мм;

•	Уявний вміст карбонату кальцію 25,0 %;

•	Глибина впливу діоксиду сірки на розм'якшений шардс=0,50 мм;

•	Характеристика повздовжнього модуля розриву = 31 Н/мм2;

•	Характеристика поперечного модуля розриву = 27 Н/мм2;

•	Номінальна варіація товщини ± 20 %

Мінімальна базова поздовжня товщина: el=ХlRcl=1,250031=4.82 мм

Мінімальна основна поперечна товщина: et=ХbRct=1,225027=3,65 мм

Тому мінімальна базова товщина є більшим значенням: 4,82 мм.

З таблиці 1 поправка на товщину для сланців з уявним вмістом карбонату кальцію 25,0 % і розм’якшеним шаром діоксиду сірки товщиною 0,5 мм збільшується на

ebi + 0, 5 + (7×es2)

=4,82 + 0, 5 + (7×0,52)

=4,82 + 0, 5 +1,75 =

7,07 мм

Тому мінімальна окрема товщина становить 7,07 мм.

Для зміни номінальної товщини ± 20 %, якщо номінальна товщина становить 8,84 мм, мінімальна вимога щодо товщини задовольняється:

8,84 x (1 — 0,20) = 7,07 мм

Додаток С

(інформативно)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ШИФЕРУ

Шифери, які відповідають вимогам цього документа, повинні кріпитися до конструкцій даху та зовнішнього облицювання тільки цвяхами, шпильками або гачками. Довговічність цвяхів і гачків повинна бути аналогічна міцності дощок, з якими вони використовуються.

ПРИМІТКА Відповідні цвяхи, шпильки та гачки та матеріали, з яких вони виготовлені, можна вказати в Європейські стандарти або національні технічні специфікації (див. таблицю C.1).

Таблиця C.1 — Національні рекомендації щодо методів будівництва шиферних дахів

| Держава-член | Довідкові документи |
| --- | --- |
| Бельгія | STS 34 |
|  | NIT 195 - TV 195 |
| Чеська Республіка | Zakladnf pravidla pro pokryvanI strech prirodni bridlio, rakosem, slamou a pro osvetleni podkrov^ = > (Правила укладання шиферу, осоки та соломи та освітлення мансарди (ISBN 80-239-0248-2)) |
| Франція | НФ П32-201-1 |
|  | НФ П32-201-2 |
| Німеччина | Fachregel fur Dachdeckungen mit Schiefer ZDD - Ausgabe вересень 1999 р.) |
|  | Fachregel fur AuBenwandbekleidungen mit Schiefer ZDD - Ausgabe, вересень 1999 р. |
| Ірландія | ICP 2: 2002, Ірландський кодекс практики для плитки та плитки (NSAI) |
| Іспанія | UNE 22190-3 EX |
| Великобританія | BS 5534-1 |
|  | BS 8000-6 |
| Перш ніж визначити систему кріплення, необхідно отримати підтвердження придатності пропозиції від виробника шиферу. |  |

Додаток D

(ІНФОРМАТИВНО)

ФОРМАТ СУПРОВІДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА

У цьому додатку наведено приклад формату супровідного комерційного документа для продуктів, які відповідають цьому європейському стандарту, як описано в розділі 7. Формат супровідного комерційного документа складається з двох частин:

—	порожню форму, до якої необхідно ввести результати випробувань або коди тощо (див. таблицю D.1), та

—	пояснення того, як можна зробити кожен запис, і вимоги до кожного тесту (див. таблицю D.2).

Таблиця D.1 — Формат першої частини супровідного комерційного документа

| Виробникам» та адреса або ідентифікаційний знак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 12326-1:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер цього комерційного документа |  |  |  |  |  |  | Дата випуску |  |  |  |  |  |  |
| Комерційний документ, виданий: Назва та адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розташування шахти або кар'єру:Район, повіт або провінція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цей документ фіксує відповідність продукту, описаного нижче, і є неповним без пояснення значення результатів випробувань і вимог EN 12326-1:2014. Згадані випробування та критерії містяться в EN 12326-1:2014 та EN 123262:2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата взяття проби |  |  |  |  |  |  |  | Дата тестування |  |  |  |  |  |
| Опис товару та комерційна назва Відношення між постільна білизна і розщеплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відповідність |
| 1) Допуски на розміри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від заявленої довжини |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від заявленої ширини |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від прямокутності |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення від прямолінійності країв |  |  | мм або % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шиферу для відхилення від площинності |  |  | Дуже плоский | Плоский |  | нормальний |  |  | Неплоскі |  |  | Особливий |  |
| Відхилення від площинності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Товщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна товщина та варіація окремої товщини від номінальної товщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Міцність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика MoR |  |  | Поперечний |  | Н/мм2 |  |  | Поздовжній |  | Н/мм2 |  |  |  |
| 4) Водопоглинання |  |  | Код W1(<0,6), W1(>0,6) або W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Заморозити танути |  |  | Середнє значення модуля розриву, поперечного та поздовжнього, до та після випробування на заморожування/розморожування (якщо W1(>0,6)), або не вимагається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Тест на термоцикл |  |  | Код T1, T2 або T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Уявний вміст карбонату кальцію |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8’оок.с Сірка тести на вплив | < 20 % очевидний кальцію карбонат |  | Код S1, S2 або S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > 20 % очевидний кальцію карбонат |  | Глибина розм'якшення мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Вміст некарбонатного вуглецю |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Зовнішній вогонь |  |  | Вважається, що відповідає класу Вдах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Реакція на вогонь |  |  | Вважається, що відповідає класу A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12)Викид небезпечних речовин |  |  | Немає в умовах використання в якості покрівлі або зовнішньої обшивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця D.2 — Формат супровідного комерційного документа

| Дата відбору та випробування |  |  |  | Якщо для відбору зразків або тестування застосовно більше ніж одну дату, їх слід зазначати проти окремих результатів тестування. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис продукту |  |  |  | Шифер для покрівлі та зовнішнього облицювання або карбонатний шифер для покрівлі та зовнішнього облицювання Вид і походження шиферу |  |  |  |  |
| 1) Допуски на розміри |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довжина і ширина |  |  |  | Максимальне відхилення ± 5 мм |  |  |  |  |
| Відхилення від прямокутності |  |  |  | Максимальне відхилення ± 1 % довжини |  |  |  |  |
| Відхилення від прямолінійності країв |  |  |  | Довжина шиферу < 500 мм Допустимі відхилення < 5 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Довжина шиферу > 500 мм Допустимі відхилення < 1 % довжини |  |  |  |  |
| Рівність: Межі відхилення від площинності визначені для чотирьох видів шиферу. Скошені краї слід прикладати до опуклого обличчя. Сланці з відхиленням від площинності понад ліміт можуть використовуватися для спеціальних застосувань. |  |  |  | Шиферний тип | Максимальне відхилення від площинності у % від довжини шиферу |  |  |  |
|  |  |  |  | Дуже плоский | < 0,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плоский | < 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | нормальний | < 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Неплоскі | < 2,0 |  |  |  |
| 2) Товщина: базова номінальна товщина визначається як функція міцності на вигин за допомогою формул, наведених у 3), місцевих кліматичних умов і традиційних методів будівництва. Базова номінальна товщина збільшується відповідно до характеристик шиферу у відповідному випробуванні на діоксид сірки (якщо потрібно), як показано в пунктах 7) і 8) нижче. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Міцність: поздовжній і поперечний характеристичні модулі розриву; немає межі для характеристичного модуля. Однак основна номінальна товщина визначається як функція міцності на вигин за допомогою наведених нижче формул, місцевих кліматичних умов і традиційних будівельних технологій. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дх gt=x \ | Ркл b Pct |  | де Ді - поздовжня товщина, (у мм); д - поперечна товщина, (у мм); л - довжина шиферу, (мм); b - ширина шиферу, (мм); Ркл — характерний поздовжній модуль міцності на розрив (у Н/мм2); Pct - характерний поперечний модуль міцності на розрив (у Н/мм2); X є константою, яка визначається як функція клімату та традиційного будівництва техніки, (в Ні/2-мм-1/2). ПРИМІТКА Вона може відрізнятися для кожної формули та вибирається для країни-члена, у якій використовується, відповідно до таблиці нижче. |  |  |  |  |  |
| НаціональнийХ фактори: |  | Член стан | Поперечний | Поздовжній |  | Держава-член | Поперечний | Поздовжній |
|  |  | Бельгія | 1,0 | 1,0 |  | Чеська Республіка | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Ірландія | 0,9 | 1,1 |  | Італія | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Франція | 1,0 | 1,0 |  | Іспанія | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Німеччина | 1,2 | 1,2 |  | Великобританія | 0,9 | 1,1 |
| Ті держави-члени, які не оголосили національну цінність, повинні вибрати цінність або пару значень у зв’язку з кліматом їхньої країни та традиційними методами будівництва. Воно не повинно бути меншим за мінімальне значення або пару значень, наведених вище. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длідівизначаються за допомогою довжини лі ширинаЬіз сланців. Визначене максимальне значення є основною окремою товщиною шиферудбі. Основна індивідуальна товщина збільшується відповідно до показників сланців у відповідному тесті на діоксид сірки, як показано в пунктах 7) і 8) нижче. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4) Водопоглинання: Код W1(<0,6), W1(>0,6) або W2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) Випробування на заморожування-розморожування: випробувані плити вказують середнє значення модуля міцності на розрив після 50 циклів у поперечному та поздовжньому напрямках до та після випробування на заморожування/відтавання, якщо це необхідно (випробування (якщо W1(>0,6)), або не потрібно.) |  |  |  |
| 6) Тест на термоцикл: у наступній таблиці пояснюється значення кодів тесту: |  |  |  |
| Код | Спостереження в тесті |  | Відповідність стандарту |
| Т1 | Без змін зовнішнього вигляду. Поверхневе окислення металевих мінералів. Зміни кольору, які не впливають на структуру та не утворюють плями. |  | Прийнятно |
| Т2 | Окислення або зміни зовнішнього вигляду металевих включень із зміною кольору, але без структурних змін. |  | Прийнятно |
| Т3 | Окислення або зміна зовнішнього вигляду металевих мінералів, які проникають у шифер і створюють ризик утворення отворів. |  | Прийнятно відповідно до примітки нижче |
| примітка Найкраще використовувати шифер лише в межах коду T3, що потенційно може призвести до вибіркового проникнення води відповідні методи будівництва, які уникають такого проникнення. Сланці, що демонструють відшарування або інші структурні зміни в цьому тесті, неприйнятні. |  |  |  |
| 7) Уявний вміст карбонату кальцію: Немає обмежень на уявний вміст карбонату кальцію. Проте видимий вміст карбонату кальцію визначає, яку процедуру випробування на вплив діоксиду сірки слід проводити, а разом із міцністю - мінімальну номінальну товщину виробу. Якщо вміст карбонатів менше або дорівнює 20 %, то застосовується процедура випробування на вплив діоксиду сірки згідно з EN 12326-2:2011, 14.1. Якщо вміст карбонатів перевищує 20 %, застосовується процедура випробування на вплив діоксиду сірки згідно з EN 12326-2:2011, 14.2. Мінімальна товщина розраховується за допомогою таблиці нижче. |  |  |  |
| 8) Мінімальна номінальна товщина по відношенню до видимого вмісту карбонату кальцію та коду впливу діоксиду сірки |  |  |  |
| Карбонатний вміст (%) | ТАК2 код перевірки експозиції з EN 12326-2:2011, 14.1 | Глибина розм'якшеного шару згідно з EN 12326-2:2011, 14.2 | Регулювання товщини |
| < 5,0 | S1 |  | Жодного |
|  | S2 |  | дбі+ 5 % |
|  | S3 |  | дбі> 8,0 мм або перейдіть на випробування в EN 123262:2011, 14.2 |
| > 5,0 < 20,0 | S1 |  | дбі+ 5 % |
|  | S2 |  | дбі+ 10 % |
|  | S3 |  | дбі> 8,0 мм або перейдіть на випробування в EN 123262:2011, 15.2 |
| > 20,0 |  | від 0 мм до 0,70 мм | дбі+ 0,50 мм + 7ti |
| дбіце основна індивідуальна товщина, отримана з 3 вище (у мм). їтовщина розм’якшеного шару, отримана згідно з EN 12326-2:2011, 14.2 (у мм). |  |  |  |
| 9) Вміст некарбонатного вуглецю: Вміст некарбонатного вуглецю має бути менше 2 %. |  |  |  |

Додаток Е

(інформативно)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НОМІНАЛЬНОЇ ТОВЩИНИ НАБИВНИХ ШИФЕРІВД eps4)

E.1 Принцип

Товщина 100 щільно укладених плит в піддоні вимірюється в міліметрах за допомогою сталевого правила. Виміряна товщина упаковкидвечораотримане значення ділиться на 100 і коригується на суму, що залежить від характеристик площинності типу шиферу, заявлених виробником. Це виправлена упакована товщинадшт відповідає середній товщині набитих сланців і повинна бути порівнянна з номінальною товщиною сланців.

E.2 Апарат

E.2.1 Металева лінійка або подібне обладнання,можливість вимірювання до 1 мм.

E.3 Підготовка пробних зразків

Сланці слід вимірювати щільно упакованими в піддон, але не потребують підготовки.

E.4 Процедура

Полічіть 100 пластин і виміряйте їх загальну товщину за допомогою металевого правила.

E.5 Вираз результатів

Виміряну товщину слід розділити на 100. Товщину упаковки слід визначати шляхом застосування відповідного зменшення, заявленого виробником.

E.6 Протокол випробувань

Виправлену товщину упакованого шиферу слід повідомляти з точністю до 0,1 мм.

Звіт про випробування також повинен містити ідентифікацію продукту, посилання на цей метод та ідентифікатор цього європейського стандарту, тобто EN 12326-1:2014.

4) Цей метод призначений для швидкої перевірки номінальної товщини і не повинен використовуватися як підстава для бракування. Для підтвердження номінальної товщини використовується метод, наведений у 5.2.

Додаток ZA

(інформативно)

Пункти цього європейського стандарту стосуються положень ЄС

Регламент будівельної продукції

ZA.1 Область застосування та відповідні характеристики

Цей європейський стандарт було підготовлено згідно з Мандатом M/122 «Покрівельні покриття, ліхтарі, дахові вікна та допоміжні вироби» та Мандатом M/121 «Оздоблення внутрішніх і зовнішніх стін і стелі», наданими CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. .

Якщо цей європейський стандарт цитується в Офіційному журналі Європейського Союзу (OJEU), пункти цього стандарту, наведені в цьому додатку, вважаються такими, що відповідають положенням відповідного мандату згідно з Регламентом (ЄС) № 305/ 2011 рік.

У цьому додатку йдеться про маркування CE шиферу та карбонатного сланцю для несуцільної покрівлі та зовнішнього покриття, призначеного для використання, зазначеного в таблицях ZA.1.1 та ZA.1.2, і показує відповідні пункти, що застосовуються.

Цей додаток має таку саму сферу застосування, як і в пункті 1 цього стандарту, що стосується аспектів, охоплених мандатом, і визначено таблицями ZA.1.1 і ZA.1.2.

Таблиця ZA.1.1 — Відповідні розділи для сланцю та карбонатного сланцю та призначення — Розривна покрівля

| продукт: шифер і карбонатний сланець Передбачуване використання: ПЄрЄрИВЧаСТЄ ПОКрИТТЯ ПОКрІВЛІ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суттєві характеристики | Речення в цій та інших європейських Стандарт(и), пов'язані з основними характеристики | Нормативна класи | Примітки |
| Механічна стійкість | 5.3, 5.4 |  | одиниці |
| Зовнішні протипожежні характеристики | 5.13.1 | Вважається до задовольнити (ЄС Рішення 2000/553/EC) | Заявлені класи |
| Реакція на вогонь | 5.13.2 | Вважається до задовольнити Клас A1 (ЄС Рішення 96/603/EC, як зі змінами) | Заявлені класи |
| Водопроникність | 5.5 |  | Клас W1(<0,6), W1(>0,6) або W2 |
| Варіація розмірів | 5.2.2 Номінальна товщина |  | Оголошена цінність |
|  | 5.2.3 Індивідуальна товщина |  | Оголошена цінність |
|  | 5.12.1 і 5.12.2 Відхилення довжини і ширини |  | Пройшов/Не пройшов |

|  | 5.12.1 і 5.12.3 Відхилення від прямолінійності краю |  | Пройшов/Не пройшов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.12.1 і 5.12.4 Відхилення від прямокутності |  | Пройшов/Не пройшов |
| Звільнення З небезпечний речовини | 5.14 |  | Декларація на випуск/контент з урахуванням національних положень в місці використання |
| Довговічність | 5.5 Водопоглинання |  | Заявлений клас W1(<0,6) або W1(>0,6) або W2 |
|  | 5.6 Стійкість до заморожування та відтавання |  | Не обов'язково або W1(>0,6) дюймів поєднання із середнім модулем міцності на розрив до та після випробування на заморожування-розморожування |
|  | 5.7 Стійкість до термічного циклу |  | Заявлений клас T1, T2 або T3 |
|  | 5.8 Уявний вміст карбонату кальцію |  | Технічні заняття |
|  | 5.9 Діоксид сірки |  | Заявлений клас S1, S2 або S3 |
|  | 5.10 Вміст некарбонатного вуглецю |  | Технічний клас |
|  | 5.11 Дефекти |  | Пройшов/Не пройшов |

Таблиця ZA.1.2 — Відповідні розділи для сланцю та карбонатного сланцю та призначення - зовнішнє облицювання

| продукт: Шифер і карбонатний сланець Передбачуване використання: ЗОВНІШНЯ ОбШИВКа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суттєві характеристики | Речення в цьому і інші європейські Стандарт(и), пов'язані з істотний характеристики | Нормативна класи | Примітки |
| Зовнішні протипожежні характеристики | 5.13.1 | Вважається задоволеним (Рішення ЄС 2000/553/EC) | Вважається таким, що відповідає (Рішення ЄС 2000/553/EC) |
| Реакція на вогонь | 5.13.2 | Вважається задоволеним Клас А1 (ЄС Рішення 96/603/EC, як зі змінами) | Вважається таким, що відповідає класу A1 (Рішення ЄС 96/603/EC, зі змінами) |
| Водопроникність | 5.5 |  | Клас W1(<0,6), W1(>0,6) або W2 |
| Викид небезпечних речовин | 5.14 |  | Декларація на випуск/контент з урахуванням національних положень в місці використання |
| Довговічність | 5.5 Водопоглинання |  | Заявлений клас W1(< 0,6) або W1(> 0,6) або W2 |
|  | 5.6 Заморожування-відтавання опір |  | Не обов'язково або W1(>0,6) дюймів поєднання із середнім модулем міцності на розрив до та після випробування на заморожування-розморожування |
|  | 5.7 Тепловий цикл опір |  | Заявлений клас T1, T2 або T3 |
|  | 5.8 Уявний кальцій вміст карбонатів |  | Технічні заняття |
|  | 5.9 Діоксид сірки |  | Заявлений клас S1, S2 або S3 |
|  | 5.10 Безкарбонатні вміст вуглецю |  | Технічний клас |
|  | 5.11 Дефекти |  | Пройшов/Не пройшов |

Декларація продуктивності продукту, пов’язана з певними основними характеристиками, не вимагається в тих державах-членах (КЧ), де немає нормативних вимог щодо цих основних характеристик для використання продукту за призначенням. У цьому випадку виробники, які розміщують свою продукцію на ринку цих держав-членів, не зобов’язані визначати чи декларувати ефективність своєї продукції щодо цих основних характеристик і опції «Ефективність не визначена» (NPD) в інформації, що супроводжує маркування CE. і в декларації експлуатаційних характеристик (див. ZA.3) можуть використовуватися для цих основних характеристик.

ZA.2 Процедура AVCP шиферу та карбонатного шиферу для розривної покрівлі та зовнішнього облицювання

ZA.2.1 Системи AVCP

Системи AVCP підтвердження відповідності шиферу та карбонатного шиферу для переривчастої покрівлі та зовнішнього облицювання, зазначені у таблицях ZA.1.1 та ZA.1.2 відповідно згідно з:

-	Рішення Комісії 98/436/EC від 1998-06-22 (опубліковано 10.07.98 під L194), змінене Рішенням 01/596/ EC (опубліковано 2.08.01 під L209), як наведено в Додатку III мандат на «Покрівельні покриття, ліхтарі, дахові вікна та допоміжні продукти»,

-	Рішення Комісії 98/437/EC від 1998-06-30 (опубліковано 10.07.98 під L194) з виправленнями (див. OJ L 278, 15.10.1998, стор. 51 (98/437/EC)) та поправками згідно з Рішенням 01/596/EC (опубліковано 2.08.01 під L209), як зазначено в Додатку III мандату щодо «оздоблення внутрішніх і зовнішніх стін і стелі»,

наведені в таблиці ZA.2 для зазначених цілей використання та в Таблиця ZA.2 — Системи АВКПідповідних рівнів або класів.

| Продукти | Цільове використання | Рівень(и) або клас(и). продуктивність | Системи AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для використання в умовах стійкості протипожежних правил вогонь (наприклад, відсік) | Будь-який | 3 |
|  | Для використання з дотриманням правил реакції на вогонь | A1*, A2*, B* і C* A1**, A2**, b**, c**, d і e (A1 до E)***,F | 1 3 4 |
| Покрівельні шифери | Для використання з дотриманням правил зовнішньої протипожежної безпеки | Продукти вимагають тестування Вважається, що продукти задовольнити без тестування | 3 4 |
|  | як дах покриття тема до нормативні акти на небезпечний речовини | — | 4 |
|  | Як покриття даху для всіх інших цілей | — | 4 |
|  | Як внутрішня або зовнішня обробка стін або стелі, що підлягає протипожежним нормам | A1*, A2*, B* і C* A1**, A2**, в**, c**, d і e (A1 до E)***,F | 1 3 4 |
| Плитка | Як внутрішня або зовнішня обробка стін або стелі, залежно від обставин, відповідно до правил щодо небезпечних речовин | — | 3 |
|  | Як внутрішня або зовнішня обробка стін або стелі для інших цілей, зазначених у дорученні | — | 4 |
| * Продукти/матеріали, для яких чітко ідентифікована стадія виробничого процесу призводить до покращення класифікації реакції на вогонь (наприклад, додавання антипіренів або обмеження органічних матеріалів). Вогнезахисні продукти відповідають системі відповідності 1. - * Продукти, не охоплені приміткою (*). - * * Продукти/матеріали, які не потребують тестування на реакцію на вогонь (наприклад, продукти/матеріали класу A1 згідно з Рішенням Комісії 96/603/EC). |  |  |  |
| Система 1: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR) Додаток V, 1.2 Система 3: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR) Додаток V, 1.4 Система 4: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR) Додаток V, 1.5 |  |  |  |

AVCP шиферу та карбонатних сланців у таблицях ZA.1.1-ZA.1.2 має відповідати процедурам AVCP, зазначеним у таблиці(ах) ZA.3.1-ZA.3.2, які є результатом застосування положень цього чи іншого зазначеного європейського стандарту. там. Зміст завдань уповноваженого органу обмежується тими основними характеристиками, як це передбачено, якщо такі є, у Додатку III відповідного доручення та тими, які виробник має намір задекларувати.

Таблиця ZA.3.1— Призначення завдань AVCP для шиферу та карбонатного шиферу для розривної покрівлі і зовнішнє облицювання під System 3

| завдання |  | Зміст завдання | Положення AVCP до застосувати |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання для в виробник | Заводський контроль виробництва (FPC) | Параметри, пов’язані з основними характеристиками таблиці ZA.1.1, що стосуються заявленого використання за призначенням | 6.2, 6.3 і 6.5 |
| завдання Для a повідомлено тестування лабораторія | Рішучість з в тип продукту на основі типових випробувань (на основі відбору зразків, проведених виробником)типу розрахунок, табличні значення або описовий документація з продукт | Небезпечні речовини | 6.2, 6.3 і 6.4 |

Таблиця ZA.3.2 — Призначення завдань AVCP для шиферу та карбонатного шиферу для розривної покрівлі і зовнішня обшивка під System 4

| завдання |  | Зміст завдання | Положення AVCP до застосувати |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання для в виробник | Заводський контроль виробництва (FPC) | Параметри пов'язані до істотний характеристики таблиці ZA.1.1, що стосуються використання за призначенням | 6.2, 6.3 і 6.5 |
|  | Рішучість з в тип продукту на основі випробувань типу, розрахунку типу, зведені в таблицю значення або описовий документація з продукт | Необхідний характеристики з Таблиця ZA.1.2, що стосується заявленого призначення | 6.2, 6.3 і 6.4 |

ZA.2.2 Декларація експлуатаційних характеристик (DoP)

Виробник складає DoP та наносить маркування CE на основі різних систем AVCP, викладених у Додатку V Регламенту (ЄС) № 305/2011:

-	випадку продуктів за системою 3:

-заводський контроль виробництва, який здійснює виробник; і

-	визначення типу продукту на основі випробувань типу (на основі відбору зразків, проведених виробником), розрахунку типу, табличних значень або описової документації продукту, проведених уповноваженою випробувальною лабораторією.

-	випадку продуктів за системою 4:

-	заводський контроль виробництва, який здійснює виробник;

-	визначення виробником типу продукту на основі випробувань типу, розрахунку типу, табличних значень або описової документації продукту.

ZA.2.2.2 Зміст

Модель DoP наведена в Додатку III Регламенту (ЄС) № 305/2011.

Згідно з цим Положенням DoP має містити, зокрема, таку інформацію:

a)	посилання на тип продукту, для якого було складено декларацію про характеристики;

b)	систему або системи AVCP будівельного продукту, як зазначено в Додатку V CPR;

c)	контрольний номер і дата видання гармонізованого стандарту, який використовувався для оцінки кожної істотної характеристики;

d)	якщо застосовно, контрольний номер використаної спеціальної технічної документації та вимоги, яким, як стверджує виробник, відповідає продукт.

DoP додатково містить:

e)	передбачуване використання або використання будівельного продукту відповідно до застосовної гармонізованої технічної специфікації;

f)	перелік суттєвих характеристик, як визначено в узгодженій технічній специфікації для заявленого передбачуваного використання або видів використання;

g)	виконання принаймні однієї з суттєвих характеристик будівельного продукту, що стосується заявленого цільового використання або видів використання;

h)	якщо застосовно, експлуатаційні характеристики будівельного виробу за рівнями чи класами або в описі, якщо необхідно, на основі розрахунку щодо його суттєвих характеристик, визначених відповідно до визначення Комісії щодо тих суттєвих характеристик, для яких виробник повинен декларувати продуктивність продукту, коли він розміщений на ринку, або визначення Комісією щодо порогових рівнів для продуктивності щодо основних характеристик, які мають бути заявлені;

i)	характеристики тих суттєвих характеристик будівельного виробу, які пов’язані з передбачуваним використанням або використаннями, беручи до уваги положення щодо передбачуваного використання або видів використання, де виробник має намір зробити продукт доступним на ринку;

j)	для перелічених суттєвих характеристик, для яких не заявлено характеристики, літери «NPD» (характеристики не визначено).

Стосовно постачання DoP застосовується стаття 7 Регламенту (ЄС) № 305/2011.

Інформація, зазначена у статті 31 або, залежно від обставин, у статті 33 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH), повинна надаватися разом із DoP.

ZA.2.2.3 Приклад DoP

Нижче наведено приклад заповненої DoP для шиферу/карбонатного шиферу:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 001ДоП2013-07-14

1.	Унікальний ідентифікаційний код виду продукції:

Шифер і карбонатний шифер для розривної покрівлі та облицювання

MT38-ML85-WPC CCC20-T2-S2

2.	Тип, номер партії або серійний номер або будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельний виріб, як того вимагає стаття 11(4):

Шифер і карбонатний шифер для розривної покрівлі та облицювання

MT38-ML85-WPC CCC20-T2-S2

3.	Цільове використання або використання будівельного продукту відповідно до застосовної гармонізованої технічної специфікації, як це передбачено виробником:

Шифер і карбонатний шифер для розривної покрівлі та облицювання

4.	Ім’я, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка та контактна адреса виробника відповідно до вимог статті 11(5):

AnyCo SA,

Поштова скринька 21

B-1050 Брюссель, Бельгія

Тел. +32987654321

Факс: +32123456789

Електронна пошта:таіко: anyco.sa@provider.be

5.	Якщо застосовно, ім’я та контактна адреса уповноваженого представника, повноваження якого охоплюють завдання, зазначені в частині 2 статті 12:

Anyone Ltd

Квіткова вул. 24

Західний Гемфордшир

UK-589645 Великобританія

Тел. +44987654321

Факс: +44123456789

електронна адреса:any.ltd@provider.uk

6. Система або системи оцінювання та перевірки сталості характеристик будівельного продукту, як зазначено в CPR, Додаток V:

Система 4

7. Заявлені характеристики:

| Істотні характеристики | Продуктивність | Гармонізований технічний специфікація |
| --- | --- | --- |
| Варіація розмірів |  | EN 12326-1:2014 |
| - Номінальна товщина | 4 мм |  |
| - Індивідуальна товщина | 4 мм |  |
| - Відхилення довжини і ширини | Відповідає |  |
| - Відхилення від прямолінійності краю | Відповідає |  |
| - Відхилення від прямокутності | Відповідає |  |
| Механічна стійкість | Поперечний: 38 Н/мм2 |  |
| (Характеристика модуля з розриву) | Поздовжнє: 85 Н/мм2 |  |
| Водопоглинання | W1 (> 0,6) |  |
| Очевидний кальцій карбонатний | < 20 % |  |
| Довговічність: |  |  |
| - Водопоглинання | W1(> 0,6) |  |
| - Цикл заморожування-розморожування | Зміна середнього модуля міцності на розрив |  |
| - Термічний цикл | Т2 |  |
| - Вплив діоксиду сірки | S2 |  |
| - Вміст некарбонатного вуглецю | Відповідає < 2 % |  |
| Звільнення з небезпечний речовини | Немає в умовах використання в якості покрівлі або зовнішнього облицювання |  |
| Зовнішні протипожежні характеристики | Вважається задоволеним |  |
| Реакція на вогонь | Вважається, що відповідає класу A1 |  |

8. Ефективність продукту, визначена в пунктах 1) і 2), відповідає заявленій продуктивності в пункті 7).

Ця декларація про характеристики видана під виключну відповідальність виробника, зазначеного в пункті 4).

Підписано за та від імені виробника:

………………………………………………………

(ім'я та функція)

……………………………………………………………..

(місце і дата видачі) (підпис)

|  |  | Маркування CE, що складається з символу «CE». |
| --- | --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Брюссель, Бельгія 14 |  | назва та юридична адреса виробника або ідентифікаційний знак Останні дві цифри року маркування, в якому було проставлено маркування |
| 001-DoP2013-07-14 |  | Реєстраційний номер DoP |
| EN 12326-1:2014 MT38-ML85-WPC CCC20-T2-S2G |  | № стандарту як, посилання в OJEU Унікальний ідентифікаційний код виду продукції |
| призначений для використання в якості переривчастого покрівлі та зовнішня обшивка. |  | Використання виробу за призначенням, як зазначено в Застосовується стандарт |
| Варіація розмірів: - Номінальна товщина: 4 мм - Індивідуальна товщина: 4 мм - Відхилення довжини та ширини: відповідає - Відхилення від прямолінійності краю: відповідає - Відхилення від прямокутності: відповідає Механічний опір (характерний модуль розриву): - Поперечний: 38 Н/мм2; - Поздовжнє: 85 Н/мм2 Водопроникність - водопоглинання: W1 (< 0,6 %) Уявний вміст карбонату кальцію: < 20 % Міцність: - Водопоглинання: W1 (< 0,6 %) - Цикл заморожування-розморожування: не вимагається - Термічний цикл: T2 - Вплив діоксиду сірки: S2 - Безкарбонатні вуглець зміст: Відповідає < 2 % Викид небезпечних речовин: Немає в умовах використання в якості покрівлі або зовнішнього покриття Зовнішня вогнестійкість: Вважається задовільною |  | Заявлений рівень або клас продукту |

Рисунок ZA.1 — Приклад інформації про маркування CE продуктів у системі 4 AVCP

Бібліографія

[1]	EN 1469,Вироби з природного каменю— Плити для облицювання— Вимоги

[2]	EN ISO 9001,Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001)

[3]	ISO 3534-1,Статистика. Словник і символи. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни, що використовуються в

ймовірності

[4]	BS 5534-1.Кодекс практики для шиферу та черепиці (включаючи черепицю)— Частина 1: Проектування. Британський

інститут стандартів, 389 Chiswick High Road, Лондон W4 4AL, Великобританія

[5]	BS 8000-6.Виконання робіт на будівельних майданчиках. Частина 6. Практичні правила для сланцевих плит і черепиці

дахів і покриттів. Британський інститут стандартів, 389 Chiswick High Road, Лондон W4 4AL, Великобританія

[6]	НФ П32-201-1.Будівельні роботи. Покриття покрівлі із шиферу. Частина 1: Технічні умови. Association Frangaise de Normalisation, 11, rue Francis de Pressense, 93571 La Plaine Saint Denis, France

[7]	НФ П32-201-2.Будівельні роботи - Приватні контракти - Покриття даху з шиферу - Частина 2: Спеціальні положення. Association Frangaise de Normalisation, 11, rue Francis de Pressense, 93571 La Plaine Saint Denis, France

[8]	195 ніт, Toitures en ardoises naturelles: концепція та ідея в мистецтві. Center Scientifique et

Technique de la Construction, Lozenberg 17, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, Belgium

[9]	STS 34.Couvertures de Batiments - Premiere Partie: Couvertures en Tuiles et en Ardoises. Бельгійський

інститут нормалізації

[10]	UNE 22190-3ПРИКЛ. Productos de pizarra para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas de colocation. Asociacion Espanola de Normalization y Certification, C/Genova 6, 28004 Мадрид, Іспанія

[11]	Zakladn pravidla pro pokryvanl stfech pfirodn bridlicC rakosem, slamou a pro osvetlen podkrov^ (Кодекс практики для укладання шиферу, осоки та соломи та для освітлення мансарди (ISBN 80-239-0248-2))

[12]	Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regelwerk Fachregel fur Dachdeckungen mit Schiefer ZDD-

Ausgabe, вересень 1999 р.)

[13]	Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regelwerk Fachregel fur AuBenwandbekleidungen mitSchieferZDD-

Ausgabe, вересень 1999 року

[14]	ICP 2: 2002, Ірландський кодекс практики для плитки та плитки(М8АІ)

Додаток НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ ТА/АБО МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є У ЦЬОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТІ

1 ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

2 ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDT)

Код УКНД 91.120.30

Ключові слова: сланець, шифер, випробування, вміст карбонату кальцію

Голова ТК 305,

заступник директора з наукової роботи

ДП «НДІБМВ»,

науковий керівник,

доктор техн. наук					            С. Лаповська

Відповідальний

старший науковий співробітник

ДП «НДІБМВ»						             Т. Вудвуд