НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________

МАТИ ТА ШНУРИ ІЗ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

THERMAL INSULATION

MINERAL WOOL MATS AND CORDS

SPECIFICATIONS

Чинний  від_________________

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на мати та шнури із мінеральної вати теплоізоляційні (далі - мати та шнури). Мати можуть бути прошивні або непрошивні з обкладальним матеріалом або без нього. Мати та шнури, що виготовлені з мінеральної вати, призначені для теплоізоляції будівельних огороджувальних конструкцій житлових, громадських та виробничих будівель і споруд для промислового, технічного, енергетичного обладнання, резервуарів для зберігання гарячої та холодної води, нафти, нафтопродуктів, хімічних речовин, а також трубопроводів мереж гарячого та холодного водопостачання, технологічних трубопроводів усіх галузей промисловості.

Рекомендовані температурні режими застосування матів та шнурів в   залежності від вихідної сировини, що була застосована при виготовленні вати, наведено в Додатку А.

Мати та шнури відносяться до групи негорючих матеріалів.

Цей стандарт встановлює класифікацію, умовну познаку, технічні вимоги, вимоги безпеки, охорони довкілля, правила приймання, методи контролювання, транспортування і зберігання, правила експлуатування, гарантії виробника.

1

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

| Постанова КМУ № 50, стаття 18 Закону України № 1393-XIV | Про утилізацію відходів виробництва та відходів засобів пакування |
| --- | --- |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184 | Про затвердження форми, опису знака відповідності технологічним регламентам, правил та умов його нанесення. |
| Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258 | Про затвердження правил технічної експлуатації електроустановок споживачів |
| НПАОП 0.00-4.12-05 | Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці |
| НПАОП 40.1-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів |
| НПАОП 40.1-1.32-01 | Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок |
| ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» |
| НАПБ А.01.001-2014 | Правила пожежної безпеки в Україні |
| НАПБ Б.01.008-2004 | Правила експлуатації вогнегасників |
| НАПБ Б 02.005-2003 | Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України |
| НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення |
| ДБН В.1.1-7-2002 | Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва |
| ДБН В.2.5-28-2006 | Інженерне обладнання споруд. Природне і штучне освітлення |
| ДБН В.2.5-39-2008 | Інженерне обладнання споруд. Теплові мережі |
| ДБН В.2.5-64:2012 | Інженерне обладнання споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво |
| ДБН В.2.5-67:2013 | Опалення, вентиляція та кондиціонування |
| ДБН В.2.6-14-97 | Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд |
| ДБН В.2.6-31:2006 | Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель |
| НРБУ 97/Д-2000 | Норми радіаційної безпеки України |
| ДСТУ 2867-94 | Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги |
| ДСТУ 3273-95 | Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги |

| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань |
| --- | --- |
| ДСТУ 3734-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ 4297:2004 | Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ Б А.3.2-12:2009 | ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги; |
| ДСТУ Б В.1.1-2-97 | Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості |
| ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) | Методи вимірювання освітленості |
| ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) | Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) | Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі |
| ДСТУ Б В.2.7-167:2008 | Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ) |
| ДСТУ Б В.2.7-253:2011 | Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності (ГОСТ 25898-83, МОD) |
| ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х1) | Вата мінеральна. Технічні умови. |
| ДСТУ ГОСТ 12.4.041: 2006 | ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT) |
| ДСТУ ГОСТ 427:2009 | Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT); |
| ДСТУ ГОСТ 17139:2004 | Скловолокно. Ровінги. Технічні умови |
| ДСТУ ГОСТ 19170 -2003 | Скловолокно. Тканина конструкційного призначення. Технічні умови (ГОСТ 19170-2001, IDT) |
| ДСТУ ГОСТ 24662-2002 | Нитка поліефірна технічна. Технічні умови (ГОСТ 24662-94, IDT) |
| ДСТУ ISO 780-2001 | Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT) |
| ДСТУ ISO 7900-2001 | Дріт сталевий оцинкований для огородження. Технічні умови |
| ДСТУ ISO 9044:2008 | Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 9044:1999, IDT) |
| ДСТУ ISO 9229:2009 (ISO 9229:2007, IDT) | Теплоізоляція. Словник термінів |
| ДСТУ EN 166:2001 | Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:1996, IDT) |
| СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів) |
| СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания (Виробничі будівлі) |
| СНиП 2.09.03-85 | Сооружения прмышленных предприятий (Споруди промислових підприємств) |
| 1) На розгляді |

| СНиП 2.11.01-85 | Складские здания (Складські будинки) |
| --- | --- |
| ДСН 3.3.6.037-99 | Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку |
| ДСН 3.3.6.042-99 | Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень |
| ДСП 201-97 | Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами |
| СП 1042-73 | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання) |
| ГОСТ 12.1.003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежо-вибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення) |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.020-80 | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки) |

| ГОСТ 12.4.068-79 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Класификация и общие требования. (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги) |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.4.103-83 | ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація) |
| ГОСТ 12.4.124-83 | ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги) |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) |
| ГОСТ 618-73 | Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови) |
| ГОСТ 2228-81 | Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) |
| ГОСТ 2715-75 | Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри і розміри) |
| ГОСТ 8325-93 (ИСО 3598-86) | Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия (Скловолокно. Нитки кручені комплексні. Технічні умови) |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницае-мая упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний пакувальний) |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) |
| ГОСТ 13603-89 | Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні кручені з шестикутними вічками. Технічні умови) |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов (Маркування вантажів) |
| ГОСТ 18051-83 | Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия (Тара дерев‘яна для теплоізоляційних матеріалів та виробів. Технічні умови) |
| ГОСТ 19907-83 | Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия (Тканини електроізоляційні з скляних кручених комплексних ниток. Технічні умови) |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення) |

| ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозбіжна. Технічні умови) |
| --- | --- |
| ГОСТ 28008-88 | Нить углеродная конструкционная. Технические условия (Нитка вуглецева конструкційна. Технічні умови) |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови) |
| МУ 4436-87 | Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії) |
| Наказ № 246 від 21.05.07 | Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. За № 846/14133 |
| РСТ УССР 5020-90 | Сировина з гірських порід для виробництва штапельних волокон |

.

- ТЕРМІНИ  І  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Мат -  гнучкий волокнистий виріб з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому або без нього, з обкладкою або без неї, прошитий або не прошитий, який постачають згорнутим в рулон.

3.2 Обкладка – жорсткий, напівжорсткий листовий матеріал, який забезпечує механічний захист або захист від впливу навколишнього середовища, або, як декоративне оздоблення теплоізоляції.

3.3.  Прошивний мат – гнучкий теплоізоляційний виріб з облицюванням , як правило з одного або з обох боків, або без нього, або повністю закритого тканиною, дротяною сіткою, просічно-витяжним металевим листом або аналогічним покриттям механічно з’єднаним з теплоізоляційним матеріалом.

3.4. Шнур - теплоізоляційний виріб в сітчастому оплетені з склонитки (склоровінгу) або базальтової нитки, серцевина якого наповнена базальтовою або мінеральною  ватою.

- КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

4.1 Мати класифікують за такими основними ознаками:

-   видом вихідної сировини:

1) базальтові – виготовлені з вати базальтової;

2) мінеральні – виготовлені з вати із суміші гірських порід або суміші гірських порід з силікатними промисловими відходами

- маркою за густиною: 30, 40, 60, 75, 100, 125

- наявністю прошивки:

- прошивні – П;

- непрошивні – без познаки

Матеріал прошивки прошивних матів вибирають в залежності від

матеріалу обгортки чи обкладок.

- наявністю обкладки:

1) без обкладки;

2) з обкладкою з одного боку - 1;

- з обкладкою з обох боків - 2;

- з обкладкою з усіх боків - 6

-  матеріал обкладки:

1) скляна тканина - СТ;

2) скляне полотно - СП;

3) полімерна плівка - ПП;

4) алюмінієва фольга - АФ;

5) металева сітка - МС;

6) папір – П;

7) тканина кремнеземна – ТК.

Умовна познака матів має складатися з найменування продукції, марки за густиною, познаки прошивки та (або) матеріалу обкладки,  кількості обкладок                (за наявністю), познаки цього стандарту.

Приклад умовної познаки мату базальтового густиною 60 прошивного, з обкладкою зі скляної тканини з однієї сторони, прошитого нитками зі скляного волокна:

Мат  базальтовий 60 П СТ 1 НС  ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ

Приклад умовної познаки мату мінерального густиною 100 непрошивного, з обкладкою з скляного полотна з усіх сторін:

Мат  мінеральний 100 СП 6  ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ

4.2 Шнури класифікують за типами в залежності:

- від матеріалу наповнювача

1) БТШ – наповнювач – базальтова вата;

2) МТШ - наповнювач – мінеральна вата:

- від діаметру поділяють на марки:

1) БТШ - 6, 8, 10, 20, 30, 40;

2) МТШ - 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350

- від матеріалу обплетення

1) ровінг базальтовий - РБ;

2) ровінг зі скляного волокна – РС.

Умовна познака шнурів має складатися з найменування продукції, типу, марки в залежності від діаметру, матеріалу обплетення та познаки даного стандарту.

Приклад умовної познаки шнура діаметром 10 мм, обплетеного базальтовим ровінгом:

Шнур БТШ-10 Б ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ

5  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Мати та шнури слід виготовляти у відповідності до вимог цього стандарту за технологічною документацією, що затверджено підприємством-виготовлювачем.

5.2 Характеристики матів

Мати виготовляють з вати, яку отримують відповідно до вимог                 ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ1) «Вата мінеральна. Технічні умови».

5.2.1 Залежно від технології виробництва мати можуть бути:

- прошивні;

- непрошивні;

5.2.2 В залежності від наявності обкладок та їх кількості проставляють додаткову цифрову познаку:

1 - обкладка з одного боку;

2 - обкладка з двох боків;

6 - обкладка з усіх боків.

Познака матеріалу обкладок:

СТ - скляна тканина;

СП - скляне полотно;

ПП - полімерна плівка;

АФ - алюмінієва фольга;

МС - металева сітка;

П    - папір ;

ТК  - тканина кремнеземна.

Для прошивки матів використовуються наступні матеріали:

- НК- нитки кремнеземні;

- НС- нитки і ровінг із скляного волокна;

- НВ- нитки вуглецеві конструкційні;

- ДМ - дріт металевий оцинкований;

5.2.3 Мати залежно від густини поділяють на марки: 30; 40; 60; 75; 100; 125.

5.3 Характеристики шнурів

5.3.1 Шнури складаються з серцевини із полотен з супертонких штапельних волокон або вати, яка виготовляється  відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ1) і обплетення з базальтового ровінгу або ниток чи ровінгу з скляного волокна. Шнури повинні бути гнучкими, без розривів.

5.3.2 Шнури складаються з серцевини – вати,

і обплетення:

- Б - ровінг базальтовий

- С - ровінг зі скляного волокна.

1) на розгляді

____________________________________

5.4 Зовнішній вигляд та геометричні параметри виробів.

5.4.1 Мати виготовляють у вигляді полотен прямокутної форми з рівними гранями, нормованих за довжиною, шириною і товщиною розмірів.

5.4.2 На поверхні виробів не допускаються дефекти у вигляді тріщин, розривів, розшарувань чи інших руйнувань матеріалу обкладки та мінераловатного шару.

5.4.3 Геометричні розміри виробів мають відповідати номінальним величинам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1              			                                                       У міліметрах

| Вид виробів | Номінальні розміри за |
| --- | --- |
|  | Довжиною виробів | Шириною матів; діаметром шнурів | Товщиною матів |
| Мати | Від 1000 до 12000 з інтервалом 100 | Від 100 до 1200 з інтервалом 100 | Від 20 до 250 з інтервалом 10 |
| Шнури | 25 000, 50 000, 100 000 | БТШ - 6; 8; 10; 20; 30; 40 | - |
|  | 160, 200, 260, 350, 500. 800, 1400 | МТШ - 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 |  |

5.4.4 Відхилення від номінальних розмірів виробів не мають перевищувати гранично допустимих значень:

- за довжиною:

1) матів                                                                         ± 2,0 %;

2) шнурів                                                                      ± 0,5 %;

- за шириною:

1)  матів			                                          ± 1,5 %;

- за товщиною:

1) матів:

а) марок за густиною до 60 включно		+ 15 %; – 5 %;

б) марок за густиною понад 60			+ 10 %; – 3 %;

- за діаметром шнура:

1) 6 мм; 8 мм                                                              ± 1 мм;

2) 10 мм; 20 мм                                                          ± 2 мм;

3) 30 мм; 40 мм                                                          ± 3 мм;

4) (40 – 90) мм	                                                  ± 5 мм;

Примітка. Для матів, що застосовуються в будівельних конструкціях, від’ємні відхилення від номінальних розмірів за шириною не допускаються.

5.4.5 Допускається виготовляти вироби інших розмірів за умови дотримання усіх інших вимог цього стандарту, в тому числі щодо гранично допустимих відхилів від номінальних розмірів.

5.4.6 Прошивні мати  можуть бути прошиті в поздовжньому, в поперечному або в поздовжньому і поперечному напрямку. Мати, що застосовуються в будівельних конструкціях прошивають тільки в поздовжньому напрямку.

5.4.7 Вкриті обкладками прошивні мати мають бути прошиті разом з матеріалом обкладки.

5.4.8 Відстань між кромкою і крайнім швом та відстань між швами прошивних матів має бути не більше 100 мм.

Стібки прошивки матів мають бути завдовжки від 50 мм  до 170 мм.

5.4.9 Параметри прошивки матів можуть бути змінені за умови дотримання вимог до якості матів за показниками густини, стисливості і теплопровідності.

5.4.10. У швах прошитих матів не допускаються розриви більш ніж трьох  суміжних стібків одного шва та не допускається розрив стібків у двох суміжних швах одного мату. Загальна довжина розривів швів на одному маті не має перевищувати 10 % від довжини всіх швів.

Постачання прошивних матів з розпусками швів на кінцях виробів допускається за узгодженням між виробником і споживачем.

5.4.11 Щільність обплетення шнура на 100 мм довжини має бути (10±2) витків. В одній бухті допускається не більше двох обривів шнура.

5.5 Фізико-технічні показники виробів

5.5.1 Мати, виготовлені із вати згідно з ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ1)                              за фізико-технічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним в таблицях 2-3.

Таблиця 2

| Назва показника | Значення для матів із базальтових та супер- тонких волокон, марок | Значення для матів із суміші гірських порід, марок |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 |
| Густина, кг/м3, не більше | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 |
| Теплопровідність, Вт/(м • К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К* (573±5) К* | 0,041 0,061 0,098 | 0,040 0,059 0,095 | 0,040 0,060 0,097 | 0,039 0,059 0,095 | 0,038 0,057 0,094 | 0,038 0,058 0,094 |
| Стисливість під навантаженням 2000 Па, %, не більше | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 |
| Пружність, %, не менше | - | - | 65 | - | - | 65 |
| Розривне навантаження, Н, не менше | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 1,5 | - |
| Примітка. * Показник обов’язковий для матів, призначених для теплоізоляції обладнання, що експлуатується за температури понад 100 ºС. |

1) на розгляді

Таблиця 3

| Назва показника | Значення для матів із вати ВМТ, марок | Значення для матів із вати ВМСТ, марок | Значення для матів із тонких волокон суміші гірських порід, марок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 |
| Густина, кг/м3, не більше | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 |
| Теплопровідність, Вт/(м • К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К* (573±5) К* | 0,042 0,064 0,097 | 0,044 0,064 0,098 | 0,045 0,065 0,101 | 0,041 0,060 0,098 | 0,043 0,064 0,100 | 0,046 0,067 0,106 | 0,038 0,059 0,095 | 0,042 0,062 0,098 | 0,044 0,065 0,102 |
| Стисливість під навантаженням 2000 Па, %, не більше | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| Пружність, %, не менше | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
| Розривне навантаження, Н, не менше | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 2,0 | - |
| Примітка * Показник обов’язковий для матів, призначених для теплоізоляції обладнання, що експлуатується за температури понад 100 ºС. |

5.5.2 Шнури за фізико-технічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним в таблицях 4-5.

Таблиця 4

| Марка | Густина, кг/м3 | Вологість, %, за масою, не більше | Теплопровідність, Вт/(м • К), не більше, за температури |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (25±5)ºС | (125±5)ºС | (300±5)ºС |
| БТШ-6 | 440-620 | 2 | 0,055 | 0,072 | 0,100 |
| БТШ-8 | 290-470 |  |  |  |  |
| БТШ-10 | 210-400 |  |  |  |  |
| БТШ-20 | 170-230 |  |  |  |  |
| БТШ-30 | 120-160 |  |  |  |  |
| БТШ-40 | 115-140 |  |  |  |  |

Таблиця 5

| Марка | Густина, кг/м3 | Вологість, %, за масою, не більше | Гнучкість | Теплопровідність, Вт/(м • К), не більше, за температури |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (25±5)ºС | (125±5)ºС | (300±5)ºС |
| МТШ 50 | Від 35,0 до 80,0 вкл. | 2 | Вільне обгортання труби діаметром 15,0 мм | 0,045 | 0,067 | 0,095 |
| МТШ 100 | Від 80,0 до 125,0 вкл. |  |  | 0,046 | 0,068 | 0,115 |
| МТШ 150 | Від 125,0 до 175,0 вкл. |  |  | 0,052 | 0,070 | 0,125 |
| МТШ 200 | Від 175,0 до 225,0 вкл. |  |  | 0,056 | 0,074 | 0,137 |
| МТШ 250 | Від 225,0 до 275,0 вкл. |  |  | 0,065 | 0,074 | 0,146 |
| МТШ 300 | Від 275,0 до 325,0 вкл. |  |  | 0,072 | 0,084 | 0,157 |
| МТШ 350 | Від 325,0 до 375,0 вкл. |  |  | 0,075 | 0,090 | 0,168 |
| Примітка. Величини довжини шнура марки МТШ в залежності від діаметра у розрахунку на 1 м3 наведено у додатку Б |

5.5.3 Сировинні матеріали

5.5.3.1 Для виготовлення виробів використовують такі сировинні  матеріали:

- вату мінеральну згідно ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ1);

- для обкладок виробів з покриттям:

1)   тканину   скляну   або   полотно   скляне,  що   відповідають   вимогам ДСТУ ГОСТ 19170, ГОСТ 19907;

2) сітку скловолокнисту згідно з  чинними нормативними документами України;

3) тканину кремнеземну, що за показниками якості відповідає вимогам чинних нормативних документів України;

4)  сітку оцинковану  металеву  згідно з ДСТУ ISO 9044, ГОСТ 2715,

ГОСТ 13603;

5)  папір,   в  тому  числі  папір  з  поліетиленовим  шаром,  згідно  з

ГОСТ 2228;

6)  фольгу алюмінієву згідно з ГОСТ 618, ДСТУ ГОСТ 745;

7)  плівку поліетиленову згідно з ГОСТ 10354;

- для прошивання матів:

1) нитки кремнеземні що за показниками якості відповідають вимогам чинних нормативних документів України;

2) нитки і ровінг зі скляного волокна згідно з  ГОСТ 8325,                                   ДСТУ ГОСТ 17139;

3) нитки вуглецеві конструкційні згідно з ГОСТ 28008;

1) на розгляді

4) нитки  синтетичні, що відповідають ДСТУ ГОСТ 24662;

5) дріт металевий оцинкований, що відповідає ДСТУ ISO 7900;

-  для обплетення шнурів:

1) ровінг з базальтових волокон згідно з чинними нормативними документами України;

2) нитки і ровінг із скляного волокна згідно з ГОСТ 8325,                                    ДСТУ ГОСТ 17139.

5.5.3.2 Допускається використовувати інші подібні сировинні матеріали, що не погіршують якості виробів, відповідають вимогам чинних в Україні          національних чи міждержавних нормативних документів та дозволені до використання за призначенням центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров‘я.

6   ПАКУВАННЯ

6.1 Пакування виробів має відповідати вимогам  ДСТУ Б В.2.7-167 та цього стандарту і здійснюватись відповідно до норм технологічного регламенту виробника.

6.2 Мати згортають в рулони, утворюючи при цьому транспортні пакети

та запаковують у полімерну плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951. Допускається в один рулон згортати не більше двох матів, довжина меншого з яких не має бути менше 2 м.

6.3  Бухти шнурів упаковують по одній штуці у поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951.

6.4 Кількість виробів у транспортному пакеті, вид обгорткового матеріалу і спосіб пакування мають відповідати нормам технологічного регламенту   виробника.

6.5 Кожен транспортний пакет має містити вироби одного виду, однієї марки і одних розмірів.

6.6 Маса одного транспортного пакету не має перевищувати 50 кг.

6.7 Транспортне пакування здійснюють відповідно до вимог                       ДСТУ Б В.2.7-167

6.8 Допускається використовувати інші засоби пакування, що      відповідають чинним нормативним документам і забезпечують захист виробів від зволоження, пошкодження і забруднення під час транспортування та зберігання.

7  МАРКУВАННЯ

7.1 Маркування пакетів з виробами має відповідати вимогам                               ДСТУ Б В.2.7-167 і цього стандарту.

7.2 На кожен пакет з виробами має бути нанесене маркування, в якому повинно бути вказано:

- назву та адресу підприємства-виробника;

- умовну познаку продукції;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість виробів у пакувальній одиниці (м3, шт., м2, кг);

- маніпуляційний знак або напис «Берегти від дощу» згідно з ДСТУ ISO 780;

- гарантійний термін зберігання продукції.

7.3 Транспортне  маркування має бути нанесено на кожне транспортне паковання, яке повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192,  ДСТУ ISO 780.

Транспортне маркування має зберігатись протягом усього терміну транспортування та зберігання продукції.

7.4 На кожен пакет з виробами без транспортної тари транспортне маркування наносять на видному місці безпосередньо на паковання або на ярлик, який надійно прикріпляють до паковання.

7.5 Транспортне маркування має містити:

- назву підприємства-виробника та його адресу;

- назву та умовну познаку продукції;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в транспортному пакованні (м3, шт., м2, кг);

- маніпуляційний знак  або напис «Берегти від дощу» згідно з

ДСТУ ISO 780;

- знак відповідності згідно з Постановою КМУ № 1184 від 30.12.2015р. для сертифікованої продукції.

7.6 Виробник може доповнювати маркування додатковою інформацією  щодо якості конкретного виду виробів.

7.7 Маркування виконують українською мовою. При відвантаженні         продукції за межі України маркування додатково виконують мовою, визначеною    договором на постачання.

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1 Вироби пожежо- та вибухобезпечні.

Вироби відносяться до негорючих матеріалів. Вироби в обкладці з поліетиленової плівки і паперу відносяться до важкогорючих матеріалів.

8.2 Сировинні матеріали при постачанні мають супроводжуватись паспортами безпеки і висновками санітарно-епідеміологічної експертизи, виданими  центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров‘я  та використовуватись за дотримання вимог супровідних документів.

8.3 Сировинні матеріали слід зберігати  у призначених для цього   приміщеннях із дотриманням вимог безпеки та правил, передбачених супровідними документами на ці матеріали.

8.4  Виробництво виробів слід здійснювати  відповідно до вимог  ДСТУ 3273 за дотримання загальних вимог до повітря робочої зони згідно з  ГОСТ 12.1.005.

8.5 Вироби і сировинні матеріали для їх виробництва не мають виділяти в повітря робочої зони шкідливі речовини в кількостях, що перевищують гранично допустимі  концентрації  (ГДК) – пилу мінерального волокна   (ГДК – 2 мг/м3; ІІІ клас небезпеки, «Ф»), базальту (ГДК – 2 мг/м3; ІІІ клас небезпеки, аерозоль, «Ф»),   формальдегіду (ГДК — 0,05 мг/м3; II клас небезпеки), фенолу (ГДК - 0,1 мг/м3 ;                    II клас небезпеки),

ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень, клас небезпеки та особливості дії встановлюють відповідно до ГОСТ 12.1.005 і        ГОСТ 12.1.007.

8.6 Концентрація шкідливих речовин (парів вуглеводнів), що виділяються із вати і виробів за температури 40°С, не повинна перевищувати 1,5 мг/м3 за умови насиченості 0,4 м2/м3.

8.7 Контроль концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони      повинні здійснювати відповідні уповноважені служби центрального органу

виконавчої влади України у сфері охорони здоров'я відповідно до МУ 4436 та згідно з  діючими на момент контролю методичними документами.

8.8 Вимоги пожежної безпеки

8.8.1 Виробничі та складські приміщення за пожежною безпекою  повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1.7, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.03, СНиП 2.11.01 та іншим відповідним нормативним документам.

8.8.2 Загальні вимоги пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки при виробництві виробів повинні відповідати вимогам            НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124.

8.8.3 Для гасіння пожеж у початкових стадіях необхідно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме: протипожежні покривала, пісок, переносні або перевізні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 і ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні повинні визначатись згідно з вимогами                       НАПБ Б.03.001, а їх експлуатацію і технічне обслуговування необхідно здійснювати відповідно до НАПБ Б.01.008 і ДСТУ 4297.

8.8.4 Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях, перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки, охорони праці та безпечного виконання технологічних операцій необхідно здійснювати відповідно до вимог НАПБ Б.02.005 та НПАОП 0.00-4.12.

8.8.5 При роботі з електрообладнанням повинні виконуватись правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів згідно з НПАОП 40.1-1.21.

8.8.6 Все технологічне обладнання повинне бути заземлене згідно вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 258  від 25.07.2006р,         НПАОП 40.1-1.32. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з  ГОСТ 12.1.018.

8.8.7 При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням в повітряне середовище шкідливих речовин, необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту:

- засоби захисту органів дихання згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

- захисні окуляри згідно з ДСТУ EN 166  ;

- спецодяг, взуття і рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.103;

- дерматологічні засоби захисту рук згідно з ГОСТ 12.4.068.

8.8.8 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у ваті і виробах не повинна перевищувати 370 Бк/кг (1 клас використання) відповідно до   НРБУ-97/Д.

Радіологічний контроль виробник повинен здійснювати відповідно до                     НРБУ-97/Д не рідше одного разу на рік, а також кожного разу при зміні        мінеральних сировинних матеріалів. Результати досліджень повинні бути наведені  у супровідних документах.

8.8.9 Загальні вимоги безпеки на виробництві повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002. Виробниче обладнання повинне відповідати вимогам                            ГОСТ 12.2.003.

8.8.10 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення відповідно до ДБН В.2.5-67  і                       ДСТУ Б А.3.2-12, водопровідною системою та каналізацією відповідно до              ДБН В.2.5-64.

8.8.11 Рівень шуму у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати допустимих значень відповідно до ДСН 3.3.6.037, ДСТУ 2867-94 та                              ГОСТ 12.1.003.

8.8.12 Освітленість робочих місць повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, методи визначення освітленості згідно з ДСТУ Б В.2.2-6.

8.8.13 При виробництві та зберіганні продукції необхідно дотримуватись      вимог СП 1042 та правил   переміщення   вантажів   згідно  з  ГОСТ  12.3.009,    ГОСТ 12.3.020.

8.8.14 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати санітарним нормам ДСН 3.3.6.042.

8.8.15 Працівники повинні проходити періодичні медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України  № 246 від 31.05.2007 р.

9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІ3УВАННЯ

9.1 Стічні води після очищення необхідно скидати в каналізаційну систему із дотриманням вимог законодавчих актів щодо охорони поверхневих вод до забруднення.

9.2 Контроль за вмістом викидів шкідливих речовин в атмосферу виробник повинен здійснювати відповідно до ГОСТ 17.2.3.02. Викиди шкідливих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично допустимих викидів, встановлених ДСП 201.

9.3 При виробництві продукції відходи сировинних матеріалів, придатні для використання,  повертають   до  технологічного  циклу для  повторної переробки.

9.4 Відходи  виробництва,  що     не    підлягають  повторній  переробці, та  відходи  засобів   пакування   складають  у  спеціально  відведених  для цього

місцях і утилізують відповідно до статті 18  Закону України № 1393-XIV  та згідно з Постановою КМУ № 50.

10  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

10.1 Приймання виробів здійснює служба технічного контролю          підприємства-виробника відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-167 та цього стандарту.

10.2 Приймання виробів здійснюють партіями.

Партією вважають кількість виробів одного типу, однієї марки, одних розмірів та однієї умовної познаки, виготовлених протягом однієї зміни з сировинних матеріалів однакової якості в однакових технологічних умовах.

10.3 Вхідний контроль сировинних матеріалів здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 24297 за переліком матеріалів, які підлягають вхідному контролю, затвердженим в установленому порядку, що діє на підприємстві-виробнику.

10.4 Для перевірки відповідності якості виробів вимогам цього стандарту виробник проводить приймально-здавальні та періодичні випробування.

10.5 Періодичність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань виробів і правила відбору  проб повинні відповідати вимогам                  ДСТУ Б В.2.7-167.

10.6 Приймально-здавальні випробування виробів проводять від кожної партії за показниками:

- зовнішній вигляд, однорідність структури виробів;

- геометричні розміри, відхилення від номінальних розмірів, правильність

геометричної форми;

- густина виробів;

- вологість;

- вміст органічних речовин;

- якість маркування і пакування;

- маса одного паковання;

- стисливість, пружність (для матів);

- щільність обплетення, густина (для шнурів).

10.7  Періодичні випробування здійснюють за показниками і з періодичністю:

- розривне навантаження, гнучкість шнурів – один раз в квартал,

- теплопровідність виробів, паропроникність, стабільність розмірів –

не рідше одного разу на рік;

- група горючості – при постановці продукції на виробництво та у разі

зміни сировинного складу виробів.

10.8  Для перевірки відповідності виробів вимогам цього стандарту від партії відбирають 3% виробів але не менше п’яти штук (п’яти бухт шнура).

10.9  Для контролю якості пакування і маркування та кількості продукції в пакованні від партії відбирають п’ять паковань.

10.10  Випробування проводять не раніше ніж через 3 години після виготовлення виробів. Вироби до випробування витримують за температури    (20±5) ºС.

10.11  Значення кожного показника визначають як середнє арифметичне результатів випробувань трьох зразків, якщо інше не вказано в нормативній документації на методи випробувань.

10.12 Кількість і розміри зразків для випробувань мають відповідати вимогам нормативних документів, згідно з якими проводять випробування.

10.13 Партія виробів може бути прийнятою та дозволеною до відвантаження за умови відповідності якості продукції вимогам цього стандарту.

10.14 При отриманні незадовільних результатів приймально-здавальних або  періодичних  випробувань  хоча  б за  одним показником  проводять повторне визначення  цього  показника  на  подвійній  кількості  зразків, відібраних від тієї  ж партії.

10.15 При незадовільних результатах повторних приймально-здавальних випробувань партія виробів прийманню не підлягає. У разі можливості виправлення недоліків партію виробів повертають до технологічного циклу для усунення дефектів, після чого повторно подають на приймання. У разі відсутності можливості виправлення недоліків партія продукції прийманню не підлягає і утилізується відповідно до статті 18  Закону України № 1393-XIV  та згідно з Постановою КМУ № 50.

10.16 При незадовільних результатах повторних періодичних випробувань партія виробів прийманню не підлягає. Виробник призупиняє виробництво,

виявляє  та  усуває  причини  виникнення   невідповідності.

Після  усунення недоліків виробник проводить випробування виробів та після отримання позитивних результатів відновлює виробництво і контроль відповідно до встановленого в цьому стандарту порядку.

10.17 Кожну партію виробів виробник має супроводжувати документом про якість - паспортом, в якому вказує:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак і адресу;

- номер і дату видачі документа;

- назву і умовну познаку виробів;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в партії (м2, м3, шт., кг);

- результати випробувань;

- гарантійний термін зберігання;

- штамп служби технічного контролю;

- знак відповідності згідно з Постановою КМУ № 1184 від 30.12.2015 р. для сертифікованих виробів .

10.18 Споживач має право проводити перевірку відповідності якості виробів  вимогам  цього стандарту,  використовуючи  правила відбору зразків

та методи контролювання, встановлені цим стандартом.

10.19 Вимоги безпеки, що наведено у розділі 6 контролюють в процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою органів Державного нагляду.

11  МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Зовнішній вигляд, однорідність структури виробів перевіряють   зовнішнім оглядом відібраних для контролю зразків за освітленості природним або штучним світлом не менше 300 люкс з відстані (50-80) см.

11.2 Якість прошивки і наявність дефектів прошивки прошивних матів контролюють зовнішнім оглядом відібраних для контролю виробів.

11.3 Відстань між кромкою і крайнім швом, відстань між швами, розмір       стібків у прошивних матах контролюють за допомогою металевої лінійки згідно з ДСТУ ГОСТ 427.

Відстань між кромкою і крайнім швом вимірюється у восьми точках:       посередині ширини виробу та в трьох точках з кожного боку по довжині виробу.

Відстань  визначається   як   середнє  арифметичне  значення  восьми вимірів

відстаней від кромки до крайнього шва.

Відстань між швами вираховують як середнє арифметичне значення      дванадцяти вимірів відстаней між сусідніми швами в будь-яких точках мата.

Довжину  стібка  визначають  виміром двох стібків на кожному шві мата і  вираховують як середнє арифметичне значення всіх вимірів.

11.4 Геометричні розміри, відхили від номінальних розмірів, правильність геометричної форми, наявність і розміри дефектів зовнішнього вигляду виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-38.

11.5  Теплопровідність  матів  визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105.

11.6 Густину виробів, стисливість під навантаженням, пружність,  вологість виробів, вміст органічних речовин у виробах, розривне навантаження для матів,  вологість виробів, гнучкість шнурів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-38.

11.7 Щільність обплетення шнура контролюють по кількості переплетень на 100 мм довжини шнура за допомогою металевої лінійки згідно з ДСТУ ГОСТ 427.

Контроль густини шнура проводять на трьох зразках довжиною не менше                   1 метра. За результат приймають середнє арифметичне трьох вимірів.

11.8 Якість пакування і маркування перевіряють зовнішнім оглядом          відібраних для контролю не менше трьох паковань.

11.9 Масу пакувальної одиниці визначають зважуванням кожного із          відібраних паковань на вагах згідно з ГОСТ 29329. Результат кожного зважування повинен знаходитись в межах нормованих значень.

12 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

12.1 Транспортування та зберігання виробів слід здійснювати  згідно з                  ДСТУ Б В.2.7-167 та за дотримання вимог цього стандарту.

12.2 Вироби транспортують будь-якими видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на відповідному виді транспорту.

12.3 При транспортуванні, навантаженні і розвантаженні виробів слід вживати заходів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень, зволоження і забруднення.

12.4 Під час транспортування та зберігання слід дотримуватись вимог                                 НАПБ А.01.001.

12.5 Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватись їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння.

12.6 Вироби слід зберігати в запакованому стані у критих складських приміщеннях окремо за видами, типами, марками та розмірами.

12.7 Допускається зберігання виробів у запакованому стані під   навісами, що захищають їх від дії атмосферних опадів. При зберіганні під навісами вироби повинні бути складені на підкладки або піддони.

12.8 Висота штабелів при зберіганні виробів не має перевищувати 2,0 м.

13  ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ

13.1 Вироби мають застосовуватись згідно правилами використання утеплювачів та порядком виконання робіт відповідно до ДБН В.2.6-14,                                 ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.6-31, СНиП 2.04.14 та вказівок щодо застосування        продукції відповідного виду і типу, що додаються виробником до кожної партії       виробів.

13.2 Порядок здійснення монтажу теплової ізоляції і послідовність       виконання робіт мають відповідати індивідуальним проектам теплової ізоляції     об‘єктів.

13.3 Монтаж виробів при улаштуванні теплоізоляції вузлів технологічного устаткування, трубопроводів, а також у стиках конструкцій проводять відповідно до проектних рішень теплової ізоляції.

13.4 Вироби неприпустимо застосовувати в умовах прямої дії вологи у краплиннорідкому стані та в приміщеннях з відносною вологістю повітря понад             80 %.

13.5 При монтажі теплоізоляції з  виробів робітники мають  дотримуватись правил безпеки відповідно до вимог ДБН А.3.2-2.

14 ГАРАНТіЇ ВИРОБНИКА

14.1 Виробник гарантує відповідність виробів вимогам цих технічних умов за умови дотримання правил та умов транспортування, зберігання і  застосування.

14.2 Гарантійний термін зберігання виробів – 18 місяців від дня виготовлення.

14.3 Після закінчення гарантійного терміну зберігання виробів перед використанням необхідно перевірити їх на відповідність вимогам цього стандарту.

14.4 Вироби можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності їх якості вимогам цього стандарту.

14.5 Гарантійний термін експлуатування теплоізоляції з  виробів – 25 років від дня введення в експлуатацію об’єкту за умови дотримання правил улаштування і експлуатування теплоізоляції.

ДОДАТОК А

(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМПЕРАТУРИ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБІВ

А.1 Вироби призначені для теплоізоляції поверхонь, температура яких при експлуатації не має бути вище зазначених величин:

- мати з вати базальтової:

1) без покривного шару – до 850 °С;

2) вкриті металевою сіткою - до 850 °С;

3) вкриті кремнеземною тканиною – до 850 ºС;

- мати з вати мінеральної:

1) без покривного шару – до 700 °С;

2) вкриті металевою сіткою - до 700 °С;

3) вкриті кремнеземною тканиною – до 700ºС;

- мати з вати базальтової або мінеральної:

1) вкриті алюмінієвою фольгою – до 700 °С;

2) вкриті склополотном, склотканиною, сіткою з скляних ниток  – до 450 °С;

3) вкриті поліетиленовою плівкою – до 70 °С;

4) вкриті папером – до 70 °С;

- шнури:

1) обплетені базальтовим ровінгом – до 700°С;

2) обплетені ниткою або ровінгом з скляних ниток – до 450°С.

А.2 Рекомендовану галузь застосування виробів наведено в таблиці А.2

Таблиця А.2

| Вид | Марка | Призначення (рекомендована галузь використання) |
| --- | --- | --- |
| Мати | 30; 40; 60; | Ненавантажувана теплова ізоляція фрагментів горизонтальних будівельних конструкцій, скатних покрівель, мансард, горищ, перекриттів, вентиляційних та опалювальних систем, трубопроводів, повітроводів, резервуарів, холодильних установок. |
|  | 75 100; 125 | Ненавантажувана теплова ізоляція фрагментів горизонтальних будівельних конструкцій, скатних покрівель, мансард, горищ, перекриттів, вентиляційних та опалювальних систем, трубопроводів, повітроводів, резервуарів, холодильних установок, промислового та енергетичного обладнання. |
| Шнури |  | Для ізоляції агрегатів і теплопровідних систем в різних галузях народного господарства |

Додаток Б (довідковий)

Величини довжини шнура марки МТШ  в залежності від діаметру в розрахунку на 1 м3

| Діаметр шнура, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина шнура, м | 1400 | 800 | 500 | 350 | 260 | 200 | 160 |

Код УКНД: 91.100.60

Ключові слова: мінеральна вата, базальтова вата, обкладка, мінераловатні мати, мінераловатні шнури, синтетичне зв'язуюче,  волокна, густина, фізико-технічні показники.

Директор ДП «НДІБМВ»                                                         Н.О.Дюжилова

Голова ТК 305 «Будівельні                                                      С.Д.Лаповська

вироби та матеріали», д.т.н

Керівник розробки                                                                   С.Ю.Націєвський

В.о. зав. лабораторією

Відповідальний                                                                         Л.В.Желуденко

виконавець, с.н.с