НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________

ПЛИТИ ІЗ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

### THERMAL| INSULATING| PLATES| OF| MINERAL| WOOL.|

SPECIFICATIONS

_____________________

Чинний  від

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на плити з мінеральної вати теплоізоляційні  (далі за текстом - плити), які виготовляють з мінеральної вати, зв’язуючого та цільових добавок, що призначені для теплозвукоізоляції будівельних огороджувальних конструкцій житлових, громадських та виробничих будівель та споруд,  для промислового, технічного, енергетичного обладнання, резервуарів для зберігання гарячої та холодної води, нафти, нафтопродуктів, хімічних речовин а також трубопроводів тепломереж гарячого та холодного водопостачання, технологічних трубопроводів усіх галузей промисловості.

Рекомендовані температури застосування плит в залежності  від вихідної сировини  наведено в Додатку А.

Плити  відносяться до групи негорючих матеріалів.

Цей стандарт встановлює класифікацію; умовну познаку; технічні вимоги; маркування; пакування; вимоги безпеки; вимоги охорони довкілля, утилізування; правила транспортування та зберігання; правила приймання; методи контролювання; вказівки щодо застосування; гарантії виробника.

1

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

| Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184 | Про затвердження форми, опису знака відповідності технологічним регламентам, правил та умов його нанесення |
| --- | --- |
| Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258 | Про затвердження правил технічної експлуатації електроустановок споживачів |
| Постанова КМУ № 50, стаття 18 Закону України № 1393-XIV | Про утилізацію відходів виробництва та відходів засобів пакування |
| НПАОП 0.00-4.12-05 | Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці |
| НПАОП 40.1-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів |
| НПАОП 40.1-1.32-01 | Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок |
| ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» |
| НАПБ А.01.001-2014 | Правила пожежної безпеки в Україні |
| НАПБ Б.01.008-2004 | Правила експлуатації вогнегасників |
| НАПБ Б 02.005-2003 | Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України |
| НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення |
| ДБН В.1.1-7-2002 | Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва |
| ДБН В.2.5-28-2015 | Інженерне обладнання споруд. Природне і штучне освітлення |
| ДБН В.2.5-39-2008 | Інженерне обладнання споруд. Теплові мережі |
| ДБН В.2.5-64:2012 | Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво |
| ДБН В.2.5-67:2013 | Опалення, вентиляція та кондиціонування |
| ДБН В.2.6-14-97 | Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд |
| ДБН В.2.6-31:2006 | Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель |
| НРБУ 97/Д-2000 | Норми радіаційної безпеки України |
| ДСТУ 2867-94 | Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги |
| ДСТУ 3273-95 | Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги |

| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань |
| --- | --- |
| ДСТУ 3734-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ 4297:2004 | Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги |
| ДСТУ Б А.3.2-12:2009 | ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги |
| ДСТУ Б В.1.1-2-97 | Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості |
| ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) | Методи вимірювання освітленості |
| ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) | Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань |
| ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) | Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі |
| ДСТУ Б В.2.7-167:2008 | Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ) |
| ДСТУ Б В.2.7-253:2011 | Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності (ГОСТ 25898-83, МОD) |
| ДСТУ ГОСТ 12.4.041: 2006 | ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT) |
| ДСТУ ГОСТ 427:2009 | Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) |
| ДСТУ ISO 780-2001 | Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT) |
| ДСТУ EN 166:2001 | Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:1996, IDT) |
| СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів) |
| СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания (Виробничі будинки) |
| СНиП 2.09.03-85 | Сооружения прмышленных предприятий (Споруди промислових підприємств) |
| СНиП 2.11.01-85 | Складские здания (Складські будинки) |
| ДСН 3.3.6.037-99 | Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку |
| ДСН 3.3.6.042-99 | Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень |
| ДСП 201-97 | Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами |

| СП 1042-73 | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання) |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежо-вибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріа-лів. Номенклатура показників і методи їх визначення) |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.020-80 | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.4.068-79 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования. (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.4.103-83 | ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація) |
| ГОСТ 12.4.124-83 | ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги) |

| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) |
| --- | --- |
| ГОСТ 618-73 | Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови) |
| ГОСТ 2228-81 | Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) |
| ГОСТ 2715-75 | Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри і розміри) |
| ГОСТ 7032-75 | Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики (Глина бентонітова для тонкої і будівельної кераміки) |
| ГОСТ 8325-93 (ИСО 3598-86) | Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия (Скловолокно. Нитки кручені комплексні. Технічні умови) |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницае-мая упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний пакувальний) |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) |
| ГОСТ 10834-76 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия (Рідина гідрофобізуюча 136-41. Технічні умови) |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов (Маркування вантажів) |
| ГОСТ 14231-88 | Смолы карбамидоформальдегидные. Технические усло-вия (Смоли карбамідоформальдегідні. Технічні умови) |
| ГОСТ 18051-83 | Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия (Тара дерев‘яна для теплоізоляційних матеріалів та виробів. Технічні умови) |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення) |
| ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови) |
| ГОСТ 28177-89 | Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови) |
| МУ 4436-87 | Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії) |

| Наказ № 246 від 21.05.07 | Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. За № 846/14133 |
| --- | --- |
| РСТ УССР 5020-90 | Сировина з гірських порід для виробництва штапельних волокон |

3  ТЕРМІНИ  І  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано основні терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 Вата - матеріал із хаотично розташованих волокон із розплаву гірських порід, силікатних техногенних відходів або їх сумішей.

3.2 Мінераловатна плита – теплоізоляційний матеріал, який  виготовляється  з мінеральної вати та синтетичного або мінерального зв’язуючого.

3.3 Синтетичне зв’язуюче (фенолоспирти) – полімерне зв’язуюче, яке у вихідному стані має молекулярну масу до 100000 (низькомолекулярні речовини) і в процесі твердіння переходять у високомолекулярні речовини.

3.4 Мінеральне зв’язуюче (бентонітова глина) –  матеріал, який утворюється в результаті розкладання вулканічної лави і попелу.

4  КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

4.1 Плити в залежності від вихідної сировини поділяють на:

- плити на синтетичному зв’язуючому - (С)

1) з вати із суміші гірських порід:

а) з тонкої вати;

б) з потовщеної вати;

2) з вати із гірських порід або суміші гірських порід з силікатними   промисловими відходами:

а) з вати марки ВМ типів А, Б, В;

б) з вати марки ВМТ;

- плити на мінеральному зв’язуючому (бентонітова глина) – (М):

- з базальтової вати;

- з вати марки ВМСТ.

Картони в залежності від густини поділяють на марки: ТК-1, ТК-4

В залежності від матеріалу основи картони поділяють:

-  з базальтових та супертонких волокон (вата марки ВМСТ) ;

-   з вати марки ВМТ.

В залежності від виду зв’язуючого картони поділяють:

-  на синтетичному зв’язуючому (С);

-  на мінеральному зв’язуючому (М).

Умовна познака плит має складатися з назви продукції, назви сировини для виготовлення вати, виду зв’язуючого, марки за густиною та познаки цього стандарту.

Приклад умовної познаки плити на мінеральному зв’язуючому з вати із суміші гірських порід густиною 200:

Плита базальтова М 200  ДСТУ Б В.2.7-ХХ-20ХХ

Умовна познака картону складається з назви продукції, марки, матеріалу основи, виду зв’язуючого та познаки цього стандарту.

Приклад умовної познаки картону марки ТК-1, з вати ВМСТ, на синтетичному зв’язуючому:

Картон  ТК-1  з  вати ВМСТ С ДСТУ Б В.2.7-ХХ-20ХХ

5  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Плити та картони слід виготовляти у відповідності до вимог цього стандарту за технологічною документацією, що затверджено підприємством-виготовлювачем.

5.2 Характеристики

5.2.1 Зовнішній вигляд та геометричні параметри виробів

5.2.1.1. Плити і картони виготовляють у вигляді полотен прямокутної форми з рівними гранями, нормованих за довжиною, шириною і товщиною розмірів.

На поверхні виробів не допускаються дефекти у вигляді тріщин, розривів, розшарувань чи інших руйнувань  мінераловатного шару.

5.2.1.2 Геометричні розміри виробів повинні відповідати номінальним величинам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1			                                                                      У міліметрах

| Вид виробів | Номінальні розміри за |
| --- | --- |
|  | довжиною | шириною | товщиною |
| Плити | 1000; 1200; 1500; 2000 | Від 400 до 1000 | 14; 19, від 20 до 250 з інтервалом 10 |
| Картони | Від 1000 до 2000 | Від 100 до 890 | 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12 |

5.2.1.3 Відхилення від номінальних розмірів виробів не повинні перевищувати гранично допустимих значень:

- за довжиною:

1) плит                                                                         ± 4 мм;

2) картонів                                                                   ± 4 мм;

- за шириною:

1) плит                                                                         ± 4 мм;

2) картонів                                                                   ± 4 мм;

- за товщиною:

1) плит                       					 + 3,0 мм; - 1,0 %;

2) картонів:

а) товщиною 2 мм                                                        + 1мм;

б) товщиною 5 мм … 12 мм                                        ± 1 мм;

5.2.2 Плити на синтетичному зв’язуючому повинні відповідати вимогам,                    що наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування показника | Норма для плит марки |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Густина, кг/м3, не більше | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Теплопровідність, Вт/(м·К), не більше, за температури: |  |
| (298±5) | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| (398±5) К* | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,065 | 0,067 |

Кінець таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міцність на стиск при 10% лінійній дефор-мації, МПа, не менше | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| Стисливість під навантаженням 2000 Па, %, не більше | 20,0 | 15,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 35 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини, МПа, не менше *) | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| Границя міцності при зсуві, МПа, не менше*) | - | - | - | - | 0,050 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,100 |
| Міцність на стиск під точковим навантажен -ням при деформації 5 мм, МПа, не менше*) | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,37 |
| Нормальний коефі-цієнт звукопогли-нання за товщини шару 60 мм, за частоти звуку, Гц *) |  |
| 125 | 0,10-0,05 |
| 250 | 0,20-0,15 |
| 500 | 0,55-0,40 |
| 1000 | 0,75-0,60 |
| 2000 | 0,85-0,70 |
| Паропроникність, м2/м·год·Па,не менше*) | 0,3 |
| Стабільність розмірів за довжиною, шириною товщиною при випробуванні за температури (23±2) °С та відносної вологості (90±5) % протягом 48 год, %, не більше*) | 1,0 |
| *) Параметр встановлюють для плит залежно від призначення та умов застосування в системах утеплення. |

5.2.3 Плити на мінеральному зв’язуючому (бентонітова глина) повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Назва показників | Значення для плит марок |
| --- | --- |
|  | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 |
| Густина, кг/м3, не більше | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 |
| Теплопровідність, Вт/(м·К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К* (573±5) К* | 0,042 0,063 0,085 | 0,044 0,064 0,087 | 0,046 0,066 0,089 | 0,047 0,069 0,094 | 0,049 0,075 0,100 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 |
| Сорбційна вологість, %, не більше | 5,0 |
| Водопоглинання при частковому зануренні у воду, % за масою, не більше **) | 20,0 |
| Міцність на стиск при 10 % лінійній деформації, МПа, не менше | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| *) Показник обов’язковий для плит, призначених для теплоізоляції обладнання, що експлуатується за температури понад 100 ºС. **) Показник визначають для гідрофобізованих плит. |

5.2.4 Картони повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

| Назва показників | Значення для картонів марок |
| --- | --- |
|  | ТК-4 | ТК-1 |
| Густина, кг/м3 | До 90 вкл. | Понад 90 до 280 вкл. |
| Теплопровідність, Вт/(м•К), не більше, за температури: (298±5) К (398±5) К* (573±5) К* | 0,039 0,060 0,130 | 0,045 0,065 0,175 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 | 2,0 |
| Сорбційна вологість протягом 24 год., % за масою, не більше | 2,0 | 4,0 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 5,0 |
| Границя міцності при розтягу, МПа, не менше | 0,05 | 0,32 |
| Паропроникність, мг/м•год•Па, не менше***) | 0,3 |
| *) Показник обов’язковий для картонів, призначених для теплоізоляції поверхонь, що експлуатується за температури понад 100 ºС. **) Показник обов’язковий для картонів, призначених для теплоізоляції поверхонь, що експлуатується за температури понад 500 ºС. ***) Показник визначають на вимогу споживача для картонів відповідно до призначення і умов застосування |

5.3 Сировинні матеріали

5.3.1 Для виготовлення виробів використовують такі сировинні  матеріали:

- вата мінеральна  згідно з ДСТУ Б В.2.7-ХХХ1);

# - глина бентонітова згідно з  ГОСТ 7032, ГОСТ 28177;

- фенолоспирти (фенолформальдегідна смола) згідно з чинними нормативними документами України;

-   смола карбамідоформальдегідна згідно з ГОСТ 14231;

-   рідина гідрофобізуюча 136-41 згідно з ГОСТ 10834.

5.3.2 Допускається використовувати інші подібні сировинні матеріали, що не погіршують якості виробів і відповідають вимогам чинних в Україні          національних чи міждержавних нормативних документів та дозволені до використання за призначенням центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров‘я.

6  ПАКУВАННЯ

6.1 Пакування виробів здійснюється  відповідно  до вимог ДСТУ Б В.2.7-167  та цього стандарту і повинне здійснюватись відповідно до норм технологічного регламенту виробництва.

6.2 Плити і картони в залежності від товщини по кілька штук упаковують у поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951 або у папір згідно з           ГОСТ 2228, ГОСТ 8828, утворюючи при цьому транспортні пакети.

6.3 Кількість виробів у транспортному пакеті, вид обгорткового матеріалу і спосіб пакування повинні відповідати нормам технологічного регламенту   виробництва.

6.4 Кожен транспортний пакет повинен містити вироби одного виду, однієї марки і одних розмірів.

6.5 Маса одного транспортного пакета не повинна перевищувати 50 кг.

6.6 Транспортне пакування виробів здійснюють у транспортну тару   відповідно до вимог  ГОСТ 18051.

6.7 Допускається використовувати інші засоби пакування, що      відповідають чинним нормативним документам і забезпечують захист виробів від зволоження, пошкодження і забруднення під час транспортування та зберігання.

7   МАРКУВАННЯ

7.1 Маркування пакетів з виробами повинно відповідати вимогам               ДСТУ Б В.2.7-167 і цього стандарту.

7.2 На кожен пакет виробами повинно бути нанесене маркування, в якому повинно бути вказано:

- назва підприємства-виробника та адреса;

- умовна познака продукції;

- номер партії і дата виготовлення;

- кількість виробів у пакувальній одиниці (м3, шт., м2, кг);

1) На розгляді

- маніпуляційний знак або напис «Берегти від дощу» згідно з ДСТУ ISO 780;

- гарантійний термін зберігання продукції;

- знак відповідності згідно з Постановою КМУ № 1184 від 30 .12.2015 р. у  випадку добровільної сертифікації продукції.

7.3 Транспортне  маркування повинно бути нанесене на кожне транспортне паковання, яке повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192, ДСТУ ISO 780.

Транспортне маркування повинно зберігатись протягом усього терміну транспортування та зберігання продукції.

7.4 На кожен пакет з виробами без транспортної тари транспортне маркування наносять на видному місці безпосередньо на паковання або на ярлик, який надійно прикріпляють до паковання.

7.5 Транспортне маркування повинно містити:

- назву підприємства-виробника та його адресу;

- назву та умовну познаку продукції;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в транспортному пакованні (м3, шт., м2, кг);

- маніпуляційний знак  або напис «Берегти від дощу» згідно з ДСТУ ISO 780;

-  знак відповідності згідно з Постановою КМУ для сертифікованої продукції.

7.6 Виробник може доповнювати маркування додатковою інформацією  щодо якості конкретного виду виробів.

7.7 Маркування виконують українською мовою. При відвантаженні         продукції за межі України маркування додатково виконують мовою, визначеною    договором на постачання.

8  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1 Вироби пожежо-та вибухобезпечні.

Вироби відносяться до негорючих матеріалів (вироби в обкладці з поліетиленової плівки і паперу відносяться до важкогорючих матеріалів).

8.2 Сировинні матеріали при постачанні повинні супроводжуватись паспортами безпеки і висновками санітарно-епідеміологічної експертизи, виданими  центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров‘я  та використовуватись за дотримання вимог супровідних документів.

8.3 Сировинні матеріали необхідно  зберігати у призначених для цього   приміщеннях із дотриманням вимог безпеки та правил, передбачених супровідними документами на ці матеріали.

8.4 Виробництво і виготовлення виробів необхідно здійснювати      відповідно до вимог ДСТУ 3273 за дотримання загальних вимог до повітря робочої  зони згідно з ГОСТ 12.1.005.

8.5 Вироби і сировинні матеріали для їх виробництва не повинні виділяти в повітря робочої  зони шкідливі  речовини в кількостях, що перевищують гранично

допустимі  концентрації  (ГДК) – пилу мінерального волокна   (ГДК – 2 мг/м3; ІІІ клас небезпеки, «Ф»), формальдегіду (ГДК — 0,05 мг/м3; II клас небезпеки), фенолу (ГДК - 0,1 мг/м3 ; II клас небезпеки), ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень, клас небезпеки та особливості дії встановлюють відповідно до ГОСТ 12.1.005 і   ГОСТ 12.1.007.

8.6 Концентрація шкідливих речовин (парів вуглеводнів), що виділяються із вати і виробів за температури 40 °С, не повинна перевищувати 1,5 мг/м3 за      умови насиченості 0,4 м2/м3.

8.7 Контроль концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони      повинні здійснювати відповідні уповноважені служби центрального органу виконавчої влади України у сфері охорони здоров'я відповідно до МУ 4436 та згідно з   діючими на момент контролю методичними документами.

8.8 Вимоги пожежної безпеки

8.8.1 Виробничі та складські приміщення за пожежною безпекою  повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1.7, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.03, СНиП 2.11.01 та іншим відповідним нормативним документам.

8.8.2 Загальні вимоги пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки при виробництві плит повинні відповідати вимогам            НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124.

8.8.3 Для гасіння пожеж у початкових стадіях необхідно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме: протипожежні покривала, пісок, переносні або перевізні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 і ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні повинні визначатись згідно з вимогами НАПБ Б.03.001, а їх експлуатацію і технічне обслуговування необхідно здійснювати відповідно до НАПБ Б.01.008 і ДСТУ 4297.

8.8.4 Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях, перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки, охорони праці та безпечного виконання технологічних операцій необхідно здійснювати відповідно до вимог НАПБ Б.02.005 та НПАОП 0.00-4.12.

8.9 При роботі з електрообладнанням повинні виконуватись правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів згідно з НПАОП 40.1-1.21.

8.10 Все технологічне обладнання повинне бути заземлене згідно вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 258  від 25.07.2006р,         НПАОП 40.1-1.32. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з  ГОСТ 12.1.018.

8.11 При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням в повітряне середовище шкідливих речовин, необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту:

- засоби захисту органів дихання згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

- захисні окуляри згідно з ДСТУ EN 166;

- спецодяг, взуття і рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.103;

- дерматологічні засоби захисту рук згідно з ГОСТ 12.4.068.

8.12 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у ваті і виробах не повинна перевищувати 370 Бк/кг (1 клас використання) відповідно     до НРБУ-97/Д

Радіологічний контроль виробник повинен здійснювати відповідно до                  НРБУ-97/Д не рідше одного разу на рік, а також кожного разу при зміні        мінеральних сировинних матеріалів. Результати досліджень повинні бути наведені  у супровідних документах.

8.13 Загальні вимоги безпеки на виробництві повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002. Виробниче обладнання повинне відповідати вимогам                  ГОСТ 12.2.003.

8.14 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення відповідно до ДБН В.2.5-67 і           ДСТУ Б А.3.2-12, водопровідною системою та каналізацією відповідно до        ДБН В.2.5-64.

8.15 Рівень шуму у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати допустимих значень відповідно до ДСН 3.3.6.037, ДСТУ 2867-94 та                              ГОСТ 12.1.003.

8.16 Освітленість робочих місць повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, методи визначення освітленості згідно з ДСТУ Б В.2.2-6.

8.17 При виробництві та зберіганні продукції необхідно дотримуватись      вимог СП 1042 та правил   переміщення   вантажів   згідно  з  ГОСТ  12.3.009,    ГОСТ 12.3.020.

8.18 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати санітарним нормам ДСН 3.3.6.042.

8.19 Працівники повинні проходити періодичні медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України  № 246 від 31.05.2007р.

9  ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІ3УВАННЯ

9.1 Стічні води після очищення необхідно скидати в каналізаційну систему із дотриманням вимог законодавчих актів.

9.2 Контроль за вмістом викидів шкідливих речовин в атмосферу виробник повинен здійснювати відповідно до ГОСТ 17.2.3.02. Викиди шкідливих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично допустимих викидів, встановлених ДСП 201.

9.3 При виробництві продукції відходи сировинних матеріалів, придатні для використання,  повертають   до  технологічного  циклу для  повторної переробки.

9.4 Відходи  виробництва,  що     не    підлягають  повторній  переробці, та  відходи  засобів   пакування   складають  у  спеціально  відведених  для цього

місцях і утилізують відповідно до статті 18  Закону України № 1393-XIV  та згідно з Постановою КМУ № 50.

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

10.1 Приймання виробів здійснює служба технічного контролю          підприємства-виробника відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-167 та  цього стандарту.

10.2 Приймання виробів здійснюють партіями.

Партією вважають кількість виробів одного виду або кількість виробів одного типу, однієї марки, одних розмірів та одного умовного позначення, виготовлених протягом однієї зміни з сировинних матеріалів однакової якості в однакових технологічних умовах.

10.3 Вхідний контроль сировинних матеріалів виробник здійснює відповідно до вимог ГОСТ 24297 за переліком матеріалів які підлягають вхідному      контролю, затвердженим в установленому порядку, що діє на підприємстві-виробнику.

10.4 Для перевірки відповідності якості виробів вимогам цього стандарту виробник проводить приймально - здавальні та періодичні випробування.

10.5 Періодичність проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань виробів  і правила відбору  проб повинні відповідати вимогам             ДСТУ Б В.2.7-167.

10.6 Приймально-здавальні випробування виробів проводять від кожної партії за показниками:

- зовнішній вигляд, однорідність структури виробів;

- лінійні розміри, відхилення від номінальних розмірів, правильність

геометричної форми;

- густина виробів;

- вологість;

- вміст органічних речовин;

- стисливість;

- міцність на стиск при 10% лінійній деформації;

- якість маркування і пакування;

- маса одного паковання;

10.7  Періодичні випробування здійснюють за показниками і з періодичністю:

- границя міцності при розтягу (картони),   водопоглинання, сорбційна вологість, границя   міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини, границя міцності при зсуві, міцність на стиск під точковим навантаженням, нормальний коефіцієнт звукопоглинання  – один раз в  квартал;

- теплопровідність виробів, паропроникність, стабільність розмірів –

не рідше одного разу на рік;

- група горючості – при постановці продукції на виробництво та у разі

зміни сировинного складу виробів.

10.8  Для перевірки відповідності виробів вимогам цього стандарту від партії відбирають 3% виробів але не менше п’яти штук.

10.9  Для контролю якості пакування і маркування та кількості продукції в пакованні від партії відбирають п’ять паковань.

10.10  Випробування проводять не раніше ніж через 3 години після виготовлення виробів. Вироби до випробування витримують за температури (20±5) ºС.

10.11  Значення кожного показника визначають як середнє арифметичне результатів випробувань трьох зразків, якщо інше не вказано в нормативній документації на методи випробувань.

10.12 Кількість і розміри зразків для випробувань повинні відповідати вимогам нормативних документів, згідно з якими проводять випробування.

10.13 Партія виробів може бути прийнятою та дозволеною до відвантаження за умови відповідності якості продукції вимогам цього стандарту.

10.14 При отриманні незадовільних результатів приймально-здавальних або  періодичних  випробувань  хоча  б за  одним показником  проводять повторне визначення  цього  показника  на  подвійній  кількості  зразків, відібраних від тієї  ж партії.

10.15 При незадовільних результатах повторних приймально-здавальних випробувань партія виробів прийманню не підлягає. У разі можливості виправлення недоліків партію виробів повертають до технологічного циклу для усунення дефектів, після чого повторно подають на приймання. У разі відсутності можливості виправлення недоліків партія продукції прийманню не підлягає і її

утилізують відповідно до статті 18  Закону України № 1393-XIV та згідно з Постановою КМУ № 50.

10.16 При незадовільних результатах повторних періодичних випробувань партія виробів прийманню не підлягає. Виробник призупиняє виробництво,  виявляє  та  усуває  причини  виникнення   невідповідності. Після  усунення недоліків виробник проводить випробування виробів та після отримання позитивних результатів відновлює виробництво і контроль відповідно до встановленого в цьому стандарті порядку.

10.17 Кожну партію виробів при відвантаженні одному споживачу виробник супроводжує документом про якість - паспортом, в якому вказує:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак і адресу;

- номер і дату видачі документа;

- назву і умовну познаку виробів;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в партії (м2, м3, шт.,кг);

- результати випробувань;

- гарантійний термін зберігання;

- штамп служби технічного контролю;

- знак відповідності згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184.

10.18 Споживач має право проводити перевірку відповідності якості виробів  вимогам  цих  технічних  умов,  використовуючи  правила відбору зразків та методи контролювання, встановлені цим стандартом.

10.19 Вимоги безпеки виробництва виробів  контролюють в процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою органів Державного нагляду.

11  МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Зовнішній вигляд, однорідність структури виробів перевіряють   зовнішнім оглядом відібраних для контролю зразків за освітленості природним або штучним світлом не менше 300 люкс з відстані (50-80) см.

11.2 Геометричні розміри, відхили від номінальних розмірів, правильність геометричної форми, наявність і розміри дефектів зовнішнього вигляду виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-38.

11.3 Теплопровідність виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105.

11.4 Густину виробів, стисливість, вологість, вміст органічних речовин, міцність на стиск  при  10 %  лінійній  деформації,  водопоглинання  при  частковому  зануренні зразків у воду, сорбційну вологість, границю міцності при розтягу картонів визначають згідно з  ДСТУ Б В.2.7-38.

11.5  Стабільність розмірів плит після витримування за температури (23±2)ºС  і відносної вологості (90±5) %  протягом 48 год визначають як геометричні       розміри згідно з ДСТУ Б В.2.7-167 із доповненням.

Геометричні розміри виробів визначають до і після витримування за нормованих умов протягом нормованого проміжку часу. Стабільність розмірів вираховують у відсотках після витримування за відповідних умов у порівнянні з попередніми вимірюваннями.

11.6 Границя міцності при зсуві, границя міцності при розтягуванні у напрямку перендикулярному до площини, міцність на стиск під точковим навантаженням при деформації 5 мм, визначають згідно з  ДСТУ Б В.2.7-167.

11.7 Паропроникність виробів контролюють згідно з  ДСТУ Б В.2.7-253.

11.8 Якість пакування і маркування перевіряють зовнішнім оглядом          відібраних для контролю не менше трьох паковань.

11.9 Масу пакувальної одиниці визначають зважуванням кожного із          відібраних паковань на вагах згідно з ГОСТ 29329. Результат кожного зважування повинен знаходитись в межах нормованих значень.

12 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

12.1 Транспортування та зберігання виробів необхідно здійснювати  згідно з  ДСТУ Б В.2.7-167 та за дотримання вимог цього стандарту.

12.2 Вироби транспортують будь-якими видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на відповідному виді транспорту.

12.3 При транспортуванні, навантаженні і розвантаженні виробів         необхідно вживати заходів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень,    зволоження і забруднення.

12.4 Під час транспортування та зберігання дотримуватись вимог                            НАПБ  А.01.001.

12.5 Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватись їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння. Плити негорючі і не здатні до окислення.

12.6 Вироби необхідно зберігати в запакованому стані у критих        складських приміщеннях окремо за видами, типами, марками та розмірами.

12.7 Допускається зберігання виробів у запакованому стані під навісами, що захищають їх від дії атмосферних опадів. При зберіганні під навісами вироби повинні бути складені на підкладки або піддони.

12.8 Висота штабелів при зберіганні виробів не повинна перевищувати 2,0 м.

13 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ

13.1 Вироби повинні застосовуватись згідно правилами використання

утеплювачів та порядком виконання робіт відповідно до ДБН В.2.6-14,              ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.6-31, СНиП 2.04.14 та вказівок щодо застосування        продукції відповідного виду і типу, що додаються виробником до кожної партії       виробів.

13.2 Порядок здійснення монтажу теплової ізоляції і послідовність       виконання робіт повинні відповідати індивідуальним проектам теплової ізоляції     об‘єктів.

13.3 Монтаж виробів при улаштуванні теплоізоляції вузлів        технологічного устаткування, трубопроводів, а також у стиках конструкцій проводять відповідно до проектних рішень теплової ізоляції.

13.4 Вироби неприпустимо застосовувати в умовах прямої дії вологи у краплиннорідкому стані та в приміщеннях з відносною вологістю повітря понад 80 %.

13.5 При монтажі теплоізоляції з виробів робітники повинні       дотримуватись правил безпеки відповідно до вимог ДБН А.3.2-2.

14  ГАРАНТіЇ ВИРОБНИКА

14.1 Виробник гарантує відповідність виробів вимогам цього стандарту за умови дотримання правил та умов транспортування, зберігання і застосування.

14.2 Гарантійний термін зберігання виробів – 18 місяців від дня виготовлення.

14.3 Після закінчення гарантійного терміну зберігання виробів перед використанням необхідно перевірити їх на відповідність вимогам цього стандарту.

14.4 Вироби можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності їх якості вимогам цього стандарту.

14.5 Гарантійний термін експлуатування теплоізоляції з виробів – 25 років від дня введення в експлуатацію об’єкту за умови дотримання правил улаштування і експлуатування теплоізоляції.

ДОДАТОК   А

(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМПЕРАТУРИ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБІВ

Вироби призначені для теплоізоляції поверхонь, температура яких при експлуатації не повинна бути вище зазначених величин:

- плити, картони з вати базальтової – до 850 °С;

- плити, картони з вати мінеральної – до 700 ºС

Код УКНД: 91.100.60

Ключові слова: мінеральна вата, базальтова вата, обкладка, мінераловатні плити,  синтетичне зв'язуюче,  мінеральне зв'язуюче (бентонітова глина), густина, фізико-технічні показники.

Директор ДП «НДІБМВ»                                                         Н.О.Дюжилова

Голова ТК 305 «Будівельні                                                      С.Д.Лаповська

вироби та матеріали», д.т.н

Керівник розробки                                                                   С.Ю.Націєвський

В.о. зав. лабораторією

Відповідальний                                                                         Л.В.Желуденко

виконавець, с.н.с