__________НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ_______

ДСТУ EN 771-1:202Х

(EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)

«КАМЕНІ СТІНОВІ. ЧАСТИНА 1.

ВИРОБИ СТІНОВІ КЕРАМІЧНІ»

(Проект, перша редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

202_

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне  підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та  виробів «НДІБМВ», ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

3 Національний стандарт відповідає EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units - Part 1: Clay  masonry units (Камені стінові. Частина 1. Вироби стінові керамічні)

Ступінь відповідності  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)

________________________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено  повністю чи частково видавати,  відтворювати

задля розповсюджування  і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний  стандарт  або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 202_

ЗМІСТ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
|  | Національний вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 1 | Сфера застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 2 | Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | Терміни, визначення та позначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 4 | Матеріали та виробництво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 5 | Вимоги до виробів стінових керамічних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 5.1 Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 5.2 Р вироби: призначені для використання у захищеній кладці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.1 Розміри та допуски ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.2 Конфігурація ( Р вироби) . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.3 Густина( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.4 Міцність на стиск ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.5 Теплопровідність ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.6 Довговічність ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.7 Водопоглинання ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.8 Вміст активних розчинних солей ( Р вироби). |  |
|  |  | 5.2.9 Рух вологи ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.10 Реакція на вогонь ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.11 Паропроникність ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.12 Міцність зчеплення ( Р вироби). . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.2.13 Небезпечні речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 5.3 ( U вироби: призначені для використання в незахищеній кладці ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.1 Розміри та допуски ( U вироби). . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.2 Конфігурація ( U вироби) . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.3Густина( U вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.4 Міцність на стиск ( U вироби).. . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.5 Теплопровідність ( U вироби). . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.6 Довговічність ( U вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.7 Водопоглинання ( U вироби). . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.8 Початкова швидкість поглинання води . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.9 Вміст активних розчинних солей ( U вироби). |  |
|  |  | 5.3.10 Рух вологи ( U вироби). . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.11 Реакція на вогонь ( U вироби). . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.12 Паропроникність ( U вироби) . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.13 Міцність зчеплення ( U вироби). . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 5.3.14 Небезпечні речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 6 | Опис позначення, код позначення та класифікація виробів стінових керамічних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 6.1 | Опис та позначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 6.1.1( Р вироби) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 6.1.2 ( U вироби) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 6.2 | Код позначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 6.3 | Класифікація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 7 | Маркування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 8 | Оцінка та перевірка сталості показників (AVCP) . . . . . . . . |  |
|  | 8.1 | Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 8.2 | Визначення типу продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | 8.3 | Заводський виробничий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.1Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.2 Випробувальне та вимірювальне обладнання. . . . . |  |
|  |  | 8.3.3 Виробниче обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.4 Сировинні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.5 Процес виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.6 Тестування готової продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.7 Статистичні методи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.8 Маркування та контроль продукції на складі . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.9 Відстеження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | 8.3.10 Невідповідна продукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Додаток А (нормативний) Відбір зразків для визначення типу продукції та для незалежного тестування партій . . . . . . |  |
|  | А.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | А.2 Процедура вибірки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | А.2.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | А.2.2 Випадкова вибірка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | А.2.3 Репрезентативна вибірка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | А.2.4 Ділення зразків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | А.2.5 Кількість зразків, необхідних для тестування . . . . . . |  |
|  | Додаток В (довідковий) Додаткова інформація . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.1 | Застосування виробів стінових керамічних . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.2 | Довговічність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.3 | Стійкість до заморожування/розморожування . . . . . . . . . . |  |
|  |  | В.3.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | В.3.2 Мурування, що зазнало серйозних впливів . . . . . . . . |  |
|  |  | В.3.3 Мурування, що зазнало помірного впливу . . . . . . . . |  |
|  |  | В.3.4 Мурування, піддана пасивному впливу . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | В.4 Мурування, піддана пасивному впливу . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.4 | Сульфатна дія на розчини та штукатурки. . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.4 | Сульфатна дія на розчини та штукатурки. . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.5 | Вицвітання та фарбування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | В.6 | Загальні вказівки щодо зовнішнього вигляду облицювальних виробів стінових керамічних . . . . . . . . . . |  |
|  | Додаток С (довідковий) Вказівки щодо періодичності випробувань для проектування системи FPC для підтвер-дження відповідності готової продукції вимогам стандарту та декларації виробника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Додаток ZA (довідковий) Положення цього стандарту, що стосуються положень Регламенту ЄС щодо будівельних виробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | ZA.1. Сфера застосування та відповідні характеристики. . . . . . . |  |
|  | ZA.2. . Процедура проведення (AVCP) виробів стінових керамічних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | ZA.2.1 Система(и) (AVCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  | ZA.2.2 Декларація виробників (DoP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | ZA.3 СЕ маркування та етикування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | ДОДАТОК НА (довідковий) Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 771-1:2011+А:2015, та відповідних національних стандартів за їх наявності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей  національний стандарт  ДСТУ EN 771-1:202Х (EN 771-1:2011+A1:2015 «Камені стінові. Частина 1. Вироби стінові керамічні», прийнятий методом перекладу,  ідентичний щодо EN 771-1:2011+A1:2015 (версія en) Specification for masonry units - Part 1: Clay  masonry units.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні  ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

  слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

	структурні елементи стандарту  «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографія»  оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів     ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

 долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП

Цей стандарт (EN 771-1:2011+A1:2015) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 125 «Кам`яне мурування», секретаріат якого утримує BSI.

Цьому Європейському Стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або шляхом схвалення не пізніше лютого 2016 року, а суперечливі національні стандарти - не пізніше травня 2017 року.

Звертається увага на можливість того, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN [та/або CENELEC] не несуть відповідальності за виявлення будь - яких або всіх таких патентних прав.

Цей документ скасовує    EN 771-1: 2011  .

Цей документ містить Поправку 1, затверджену CEN 2015-01-11.

Початок і кінець тексту, введеного або зміненого за допомогою поправок, позначаються у тексті тегами   .

Цей документ був підготовлений відповідно до мандата, наданого CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, та підтримує основні вимоги до будівельних робіт згідно Регламенту ЄС щодо будівельних товарів (Регламент (ЄС) No 305/2011.

Щодо стосунків з Регламентом/Директивами ЄС, див. Інформативний додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього документа .

Цей європейський стандарт також враховує загальні правила неармованої та армованої кладки в Єврокоді 6.

Перелік стандартів EN 771 щодо каменів стінових складається з:

- Частина 1: Вироби стінові керамічні;

- Частина 2: Вироби стінові з силікату кальцію;

- Частина 3:Вироби стінові з бетону  (на щільних та легких заповнювачах);

- Частина 4: Вироби стінові  з автоклавного газобетону;

- Частина 5: Вироби стінові заводського виготовлення;

- Частина 6: Вироби стінові  з природного каменю.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN-CENELEC, національні  організації  зі стандартизації наступних країн зобов'язані впроваджувати цей Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Велика Британія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

Камені стінові. Частина 1.

Вироби стінові керамічні

Specification for masonry units –

Part 1: Clay  masonry units

Чинний від 202_-…-…

1 СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

Цей  стандарт визначає характеристики та вимоги до каменів стінових, виготовлених з глини, для яких основне передбачене використання - це захищене або незахищене мурування (див. визначення 3.3 та 3.4) (наприклад, облицювальне та штукатурне мурування, несучі або не несучі цегляні конструкції, включаючи внутрішні облицювання та перегородки для будівництва та цивільного будівництва)  .

текст видалено

Цей  стандарт стосується  також виробів стінових керамічних що мають форму відмінну від  прямокутної та паралелепіпеду.

Він визначає характеристики, наприклад, допуски на розміри, міцність, щільність, виміряну відповідно до відповідних методів випробувань, що містяться в окремих європейських стандартах.

Він передбачає оцінку та перевірку сталості показників (AVCP) виробу відповідно до цього стандарту  .

Стандарт вміщує  вимоги щодо маркування виробів, на які поширюється дія цього  стандарту.

Цей європейський стандарт не визначає номінальні розміри для виробів стінових керамічних, а також стандартні робочі розміри, кути та радіуси виробів стінових керамічних спеціальної форми.   Цей  стандарт не включає метод вимірювання кутів та характеристик радіусів спеціально сформованих виробів . .

Цей  стандарт не охоплює вимоги до:  бруківки, димоходів, блоків висотою з поверх, виробів  з поверхнею з вбудованим  теплоізоляційним покриттям на стороні, що  схильна до впливу вогню. Однак стандарт включає в себе  керамічні вироби для зовнішнього мурування димових труб.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні посилання на документи є необхідними для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовується лише цитоване видання. Для посилань без дати застосовується остання редакція зазначеного документа (включаючи будь - які зміни).

EN 772-1 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску;

EN 772-3 Методи випробувань стінових каменів. Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої щільності та пористості методом гідростатичного зважування;

EN 772-5 Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах;

EN 772-7 Визначення водопоглинання водонепроникних елементів в керамічній кладці кип'ятінням у воді;

EN 772-9 Визначення об’єму  та  процентного вмісту пустот та  чистого об`єму елементів кладки з  кераміки та силікату кальцію шляхом заповнення пустот піском;

EN 772-11 Метод визначення капілярного водопоглинання  виробів з  бетону, автоклавного газобетону, природного каменю і штучних кам'яних блоків, а також керамічних виробів;

EN 772-13 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої щільності в сухому стані (крім природного каменю);

EN 772-16 Визначення розмірів;

EN 772-19  Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами;

EN 772-20 Визначення площинності поверхонь стінових виробів з бетону, штучного та природного каменю;

EN 772-21 Визначення водопоглинання  керамічними та виробами з силікату кальцію  методом адсорбції холодної води;

EN 1052-3 Методи випробувань кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві;

EN 1745 Метод визначення термічних властивостей;

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань з приводу реакції на вогонь;

EN ISO 12572 Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності;

3 ТЕРМІНИ ТА  ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього документа застосовуються такі терміни та визначення.

Примітка. Додаток В до цього Європейського стандарту є інформативним та містить опис таких питань, як застосування,

3.1  виріб стіновий (masonry unit)

готовий виріб, призначений для кам’яного мурування

3.2  виріб стіновий керамічний (clay massonry unit)

мурування  з глини або інших глинистих матеріалів з піском або без, паливом або іншими добавками, випаленими при достатньо високій температурі для досягнення керамічного зв’язку

3.3  захищене мурування (protected masonry)

мурування, яка захищене від проникнення води і не контактує з ґрунтом та ґрунтовими водами

Примітка 1.  Це може бути мурування зовнішніх стін, яке  захищене (наприклад,  шаром відповідної штукатурки або облицювання, або це може бути внутрішнє полотно  стінки порожнини або це може бути внутрішня стінка). Воно може бути несучим, а може і не несучим.

3.4 незахищене мурування (protected masonry)

мурування, яка може бути чутливе до дощу, замерзання/відтавання та/або може контактувати з ґрунтом та ґрунтовими водами без відповідного захисту

Примітка 2.  Це може бути мурування зовнішніх стін, яке  є повністю незахищене, або призначене для такого, яке забезпечується обмеженим захистом (наприклад, тонким шаром відповідної штукатурки). Воно може бути несучим, а може і не несучим.

3.5   Р виріб (P unit)

виріб стіновий керамічний  для використання в захищеній кладці

3.6  U виріб (U unit)

виріб стіновий керамічний  для використання в  не захищеній кладці

3.7  координуючий розмір (co-ordinating size)

розмір стінового виробу включаючи розміри на шви та допуски

3.8  робочий розмір (work size)

розмір стінового виробу визначений для виготовлення, який відповідає фактичному розміру в межах допустимих відхилень

3.9 фактичний розмір (actual size)

виміряний розмір  стінового виробу

3.10 стіновий виріб стандартної форми (regular-shaped masony unit)

стіновий виріб, що має форму прямокутного паралепіпеду

3.11 стіновий виріб спеціальної форми (specially- shaped masony unit)

стіновий виріб, що не має форму прямокутного паралепіпеду

3.12  добірний виріб (accessory unit)

одиниця мурування, яка має форму для виконання певних функцій

НАПРИКЛАД для завершення геометрії кладки

3.13  з`єднувальна система (interlocking features)

Виступи та западини на стінових виробах, що співпадають за формою, наприклад, пазо-гребневі з`єднання

3.14  вертикальна перфорація (vertical perforation)

наскрізні отвори, що проходять паралельно опорній поверхні

3.15  горизонтальна перфорація (horizontal perforation)

наскрізні отвори, що проходять паралельно  постелі

3.16  камера (cell)

не наскрізний отвір у стіновому виробі

3.17 лоток (frog)

виїмка, в одній або обох гранях постелей стінового виробу

3.18 виїмка  (recess)

поглиблення або надріз на одній або декількох поверхнях стінового виробу

НАПРИКЛАД. Кишені для розчину, штукатурні канавки, отвори для захвату

3.19 отвір для захвату (grip hole)

отвір у стіновому виробі, щоб його можна було легше схопити та підняти руками або машиною

3.20  зовнішня стінка (shell)

зовнішня стінка між отворами та ложковою чи торцевою поверхнею виробу

3.21  перегородка (web)

твердий матеріал між отворами у стіновому виробі

3.22  значення, що декларується (declared value)

числове значення, яке виробник впевнений, що досягне, беручи до уваги точність випробувань та відхилень, що встановлені у виробничому процесі

3.23  середня міцність при стиску стінових виробів (mean compressive strength of masony unit)

Середне арифметичне значення міцності на стиск стінових виробів

3.24 нормативна міцність при стиску (normalized compressive strength)

міцність на стиск стінових виробів приведена до міцності на стиск виробів в сухому стані еквівалентного мурування шириною 100мм х висотою 100 мм

Примітка. Див. процедуру в EN 772-1

3.25   керамічний стіновий виріб з гідроізолюючим шаром (damp proof course unit)

Виріб, з’єднаний перев`язкою двох шарів з використанням міцного цементного розчину, що протидіє зростаючій вологості в муруванні

3.26 виріб з високою точністю (high precision clay masony unit)

керамічний стіновий виріб з невеликим допуском розмірів, особливо по висоті

3.27  вертикально перфорований або порожнистий керамічний стіновий виріб (vertically perforated or hollow clay masony unit)

керамічний стіновий виріб з однією або кількома утвореними порожнечами, які повністю проходять крізь нього перпендикулярно лицьовій стороні постелі

3.28 горизонтально перфорований або порожнистий керамічний стіновий виріб (horizontally perforated or hollow clay masony unit)

керамічний стіновий виріб з однією або кількома утвореними порожнечами, які повністю проходять крізь нього паралельно лицьовій стороні постелі

3.29 керамічний стіновий виріб  для заливки бетоном або розчином (clay masony unit for concrete or mortal infill)

керамічний стіновий виріб зі спеціальною перфорацією, придатний для заливки бетоном або розчином

3.30 керамічний стіновий виріб  для мурування панелей (clay masony unit for masonry panels)

керамічний стіновий виріб придатний для виробництва армованої кладки або панелей висотою  з поверх з вертикальними каналами для заливки  розчином або бетоном

3.31 мурування, що піддається сильному впливу (clay masony subject to severe exposure)

мурування або елементи мурування,  які в умовах кінцевого використання піддаються насиченню водою (проливні дощі, ґрунтові води) у поєднанні з частим замерзанням/відтаванням, через кліматичні умови та відсутність захисних властивостей

3.32 мурування, що піддається помірному впливу (clay masony subject to moderate exposure)

мурування або елементи мурування,  які в умовах кінцевого використання піддаються впливу вологи та заморожування/розморожування, за винятком конструкцій, що зазнають серйозного впливу

3.33 мурування, що піддається пасивному впливу (clay masony subject to passive exposure)

мурування або елементи мурування, які за умов кінцевого використання не призначені для впливу вологи та замерзання

3.34 І категорія виробів стінових (Category I masony unit)

вироби з заявленою міцністю на стиск з ймовірністю недосягнення її не більше 5 %

Примітка. Це можна визначити за допомогою середнього або характеристичного значення

3.35 ІІ категорія виробів стінових (Category II masony unit)

вироби, що не досягають рівня якості виробів І категорії

3.36 сумарна  товщина  перегородок  та зовнішніх стінок (combined thickness of webs and shells)

сума товщин зовнішніх стінок і перегородок від однієї грані (ложка) або тичка (торець)  виробу стінового до протилежної грані чи тичка відповідно вздовж того чи іншого шляху через утворені порожнечі, що дає найменше значення, виражене у відсотках до ширини або довжини виробу відповідно

3.37 група продуктів (product group)

продукція одного виробника, що має спільні значення для однієї або кількох характеристик

3.38 консігнація (consignment)

Відвантаження від постачальника

3.39 тип товару(product type)

заявлені репрезентативні рівні показників або класів будівельного продукту щодо його істотних характеристик, виготовлених із застосуванням певної комбінації сировини або інших елементів у певному виробничому процесі

4 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБНИЦТВО

Див.3.2, 8.3.4 та 8.3.5

5 ВИМОГИ ДО ВИРОБІВ СТІНОВИХ КЕРАМІЧНИХ

5.1 Загальні положення

Вимоги та показники, зазначені у цьому стандарті, мають бути визначені  методами випробувань та інших процедур, зазначених у цьому  стандарті.

Примітка.  Слід зазначити, що методи випробувань не завжди застосовуються до виробів спеціальної форми та добірним елементам, зазначеним у     3.11 та 3.12 .

Взагалі для керамічних стінових конструкцій спеціальної форми буде задовільно заявити про такі властивості, як ті що визначаються на виробах прямокутної форми паралепіпеду і того ж типу виробу, які вироблені за подібним виробничим процесом  .

Критерії відповідності , що зазначені  в розділах цього стандарту  визначення типу продукції  (див. 8.2) і, де це доречно, до випробувань партії виробів (див. Додаток А). Для  середнього значення міцності на стиск виробів категорії 1 застосовують  0,50% - ний фрактіль  для середніх значень та рівня достовірності 95 %.

Для оцінки  процесу виробництва виробник повинен визначити критерії відповідності у документації з виробничого контролю виробництва (див. 8.3).

Виробник повинен заявити, чи відповідає виріб  вимогам до виробів   P   (див. Рисунок 2) або    U   (Див. Рисунок 3).

5.2   Р вироби   призначені для використання  у захищеній кладці

5.2.1 Розміри та відхили (   Р    виробів)

5.2.1.1 Відхили  (   Р    виробів)

Розміри керамічного мурування  повинні бути заявлені виробником у мм  у послідовності:  довжина, ширина та висота в такому порядку (див. Малюнок 1). Вони повинні бути вказані з урахуванням робочих розмірів.

Примітка. Крім того може бути вказаний координуючий розмір

| 1 | довжина |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ширина |  |
| 3 | висота |  |
| 4 | постіль (опорна поверхня) |  |
| 5 | лицьова поверхня (ложкова грань, ложок) |  |
| 6 | лицьова поверхня (поперечикова грань,тичок) |  |

Рисунок 1 – Розміри  та поверхні

Процедура вимірювання повинна відповідати EN 772-16.

5.2.1.2  Розміри та відхили (   Р    виробів)

5.2.1.1 Відхили  (   Р    виробів)

Виробник також повинен заявити, якій із категорій відхилів для середніх значень у 5.2.1.2.2 відповідають виробу стіновому керамічному.

Якщо це стосується використання, для якого виріб розміщений на ринку, виробник також повинен заявити, якій із категорій асортименту, наведеної у 5.2.1.2.3, відповідає ця партія виробів стінових керамічних.

Примітка. Ця додаткова декларація може бути зроблена, наприклад, стосовно:

- досягнення необхідної точності (площинність, зв’язки та тонкошарові стики)  мурування;

- використання детальних проектних креслень для досягнення цих вимог.

5.2.1.2.2 Відхили середнього значення (   Р    виробів)

Коли зразки керамічного мурування відбираються з партії згідно з Додатком А та випробовуються відповідно до EN 772-16, різниця для всіх розмірів між заявленою величиною та середнім значенням, отриманим з вимірювань випробувального зразка, не повинна бути більшою, ніж оголошено однією з таких категорій, де значення округляється до цілого міліметра:

| Категорія | Максимальна розбіжність |
| --- | --- |
| Т1: | ±0,40 (робочий розмір) мм чи 3 мм, визначальним є більше значення |
| Т1+: | ±0,40 (робочий розмір) мм чи 3 мм для довжини та ширини, визначальним є більше значення та |
|  | ±0,50 (робочий розмір) мм чи 1 мм для висоти, визначальним є більше значення |
| Т2: | ±0,25 (робочий розмір) мм чи 2 мм, визначальним є більше значення |
| Т2+: | ±0,25 (робочий розмір) мм чи 2 мм для довжини та ширини, визначальним є більше значення |
|  | ±0,05 (робочий розмір) мм чи 1 мм для висоти, визначальним є більше значення |
| Чи Тm: | відхилення в мм, заявлене виробником (може бути більшим або меншим, ніж інші категорії) |

5.2.1.2.3 Діапазон  (   Р    виробів)

При  вказівці  діапазону  розміру  та відборі з партії згідно з Додатком А виробів стінових керамічних правильної форми та випробовувань відповідно до EN 772-16, максимальний діапазон для будь-якого заданого розміру (тобто різниця між найбільшим і найменшим визначеними розмірами на окремих  виробах) випробувального зразка, повинні знаходитися в межах однієї з п’яти зазначених нижче категорій, де значення округляється до цілих мм:

| Категорія | Максимальна розбіжність |
| --- | --- |
| R1: | ±0,60 (робочий розмір) мм |
| R1+: | ±0,60 (робочий розмір) мм для довжини та ширини та 1,0 мм для висоти |
| R2: | ±0,3 (робочий розмір) мм |
| R2+: | ±0,2 (робочий розмір) мм для довжини та ширини та 1,0для висоти |
| Чи Тm: | діапазон в мм, заявлене виробником (може бути більшим або меншим, ніж інші категорії) |

5.2.1.2.4 Площинність постелей (  Р    виробів)

Якщо одиниці кладки з глини призначені для використання з тонкошаровим розчином, виробник повинен заявити про максимальне відхилення від гладкості граней шару.

При вибірці зразків виробів стінових керамічних  правильної форми  з партії згідно з Додатком А та випробуваннях згідно з EN 772-20, відхилення від площинності  граней постелей не повинно перевищувати заявленого значення.

5.2.1.2.5 Паралельність постелей (  Р    виробів)

Якщо вироби стінові керамічні призначені для використання з тонкошаровим розчином, виробник повинен заявити про максимальне відхилення  постелей від паралельності.

При вибірці зразків виробів стінових керамічних  правильної форми  з партії згідно з Додатком А та випробуваннях згідно з EN 772-16, відхилення від паралельності постелей не повинно перевищувати заявленого значення

5.2.2 Конфігурація (  Р    виробів)

| а) вертикально перфорований виріб | b) вертикально перфорований виріб з кишенею для розчину | c) вертикально перфорований блок з отворами для захватів |
| --- | --- | --- |
| d) Вертикально перфорований блок з пазо-гребневою системою | e) горизонтально перфорований виріб (для перегородок) | f) Виріб з горизонтальними пустотами з канавками для розчину |
| g) Горизонтально перфорований виріб з кишенею для розчину | h) Виріб для заливки бетону та розчину | Виріб для мурування панелей |

Рисунок  2 - Приклади   Р   виробів

Якщо це стосується використання, для якого вироби стінові керамічні   Р  розміщені на ринку, конфігурація повинна бути заявлена. Декларація може бути зроблена з посиланням на ту чи іншу з груп, визначених у EN 1996-1-1 або EN 1996-1-2 та/або він може містити один або кілька пунктів, таких як наведені в наступному списку, відповідно:

- форма та особливості, включаючи напрямок перфорації (за допомогою рисунка або ілюстрації, якщо це необхідно);

- обсяг усіх утворених порожнеч у відсотках від довжини × ширини × висоти виробу;

- об’єм найбільшої з усіх утворених порожнеч у відсотках від довжини × ширини × висоти виробу;

- об'єм отворів для захвату у відсотках від довжини × ширини × висоти агрегату;

- товщина перегородок;

- товщина зовнішніх стінок;

- сумарна товщина перегородок і зовнішніх стінок від ложка до ложка;

- сумарна товщина перегородок і зовнішніх стінок від тичка до тичка;

- площа порожнеч на ложку у відсотках від довжини × ширини виробу.

Примітка.  Тичок виробу стінового керамічного  може мати функцію блокування, наприклад кишені для розчину, пазо-гребневу систему. Лицьова частина мурування може мати профіль поверхні (візуалізація шпоночних канавок).

Кожне задеклароване  значення має бути зазначене або як верхня межа, або як нижня межа, або як діапазон значень. Коли відбирають проби виробів стінових керамічних з партії згідно з Додатком А та випробовують відповідно до EN772-16, EN772-9 та EN772-3, як зазначено нижче, середнє значення, отримане з вимірювань випробувального зразка, має бути в межах заявленого діапазону або межі.

5.2.2.2 Товщина зовнішніх стінок та перегородок   ( Р  виробів)

Якщо це стосується вертикально або горизонтально перфорованих несучих оздоблювальних мурувань, виробник повинен задекларувати товщину зовнішніх стінок і перегородок, а якщо це стосується виробів стінових керамічних для мурування бетоном або розчином, мінімальну товщину зовнішніх стінок у облицюванні та зовнішніх стінок у тичку та перегородок.

Примітка. Досвід показує, що для виробів стінових керамічних, для яких   передбачається   встановлення каналів для набирання висоти мурування, які заливаються бетоном або розчином,  достатня мінімальна товщина зовнішніх стінок поверхонь постелей 20 мм, а  мінімальна товщина зовнішніх стінок поверхонь тичків та перемичок 14 мм.

5.2.2.3 Отвір для захвату ( Р  виробів)

Якщо це доречно для вертикально перфорованих  несучих виробів стінових керамічних, виробник повинен задекларувати площу отворів для захватів.

5.2.2.4 Канал для заливки бетоном або розчином ( Р  виробів)

Отвори повинні бути влаштовані таким чином, щоб при укладанні виробів перевязкою утворювався суцільний вертикальний канал. Канал для заповнювання бетоном або розчином повинен розташовуватись в центрі в напрямку ширини виробу та мати мінімальну площу 1500 мм2  та мінімальний розмір 30 мм.

5.2.2.5  Відсоток порожнеч ( Р  виробів)

Відсоток порожнеч  визначають у відповідності з  ЕН 772-3.

При визначенні  відсотка порожнеч виробів з вертикальними отворам враховуються отвори для захвату, кишені та канавки для  розчину не враховуються.

При визначенні  відсотка порожнеч виробів, що заповнюються бетоном або розчином, враховуються канали,  канавки (виїмки) для  розчину не враховуються.

5.2.3 Густина ( Р  виробів)

5.2.3.1 Густина брутто в сухому стані ( Р  виробів)

Густина брутто в сухому стані  декларується  виробником (  текст видалено  )

Примітка 1. Крім цього виробник також може інформувати яким чином  густина, що декларується, співвідноситься  з національною системою класифікації.

Виробник може також декларувати клас відхилів відповідно 5.2.3.3.

Примітка 2. Данні декларації можуть використовуватись для оцінки

- навантаження;

- звукоізоляції;

- стійкості до вогню;

- теплоізоляції.

Крім того виробник може задекларувати  мінімальні та максимальні окремі значення густини брутто в сухому стані.

5.2.3.2 Густина нетто в сухому стані ( Р  виробів)

Густина нетто в сухому стані  декларується виробником у випадках, коли це необхідно для його  передбаченій галузі використання для представлення на ринку.

Примітка. Крім цього виробник також може інформувати яким чином  густина нетто, що декларується, співвідноситься  з національною системою класифікації.

Виробник може також декларувати клас відхилів відповідно 5.2.3.3.

Крім того виробник може задекларувати  мінімальні та максимальні окремі значення густини нетто в сухому стані.

5.2.3.3 Відхили ( Р  виробів)

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 772-13 середні значення густини брутто та нетто, отримані  в результаті вимірювань зразків, не повинні відрізнятися від значень задекларованих виробником, більш ніж на значення, що встановлене для одного з наступних класів:

- D1: 10%

- D2: 5%   або

- Dm  значення відхилу задеклароване виробником (яке може бути більше або менше значень інших класів)

5.2.4 Міцність при стиску ( Р  виробів)

Середня міцність при стиску декларується виробником у випадках, коли це вимагається для передбачених галузей використання для якого виріб розміщується на ринку, а також для всіх виробів, призначених для використання в елементах, на які поширюються конструктивні вимоги. Виробник також декларує нормовану міцність при стиску, якщо це необхідно.

Примітка 1. Виробник може також повідомити, яким чином задекларована міцність відповідає національній системі класифікації.

Примітка 2. EN 772-1 містить вказівки що до того,  як перерахувати міцність при стиску виробу в нормативну міцність при стиску.

Виробник також повинен заявити,   до якої категорії  належить   виріб стіновий керамічний, до категорії І чи категорії ІІ.

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 772-1:

- середня міцність на стиск зазначеної кількості виробів стінових керамічних повинна бути не меншою за заявлену міцність при стиску;

- індивідуальна міцність зразків, виміряних у досліджуваному зразку, повинна бути не менше 80% від заявленого значення;

Декларація повинна  вказувати орієнтацію виробів стінових керамічних при випробуванні, способи закладки виробів та чи передбачається повне заповнення розчином наявних порожнеч.

Примітка 3. Вказані в цьому розділі вимоги до міцності при стиску не  обов’язково стосуються  фасонних та добірних виробів.

5.2.5 Теплопровідність ( Р  виробів)

Якщо це стосується галузі використання для якого вироби розміщуються на ринку  і у всіх випадках для виробів, призначених для використання в елементах до яких пред’являються  теплоізоляційні вимоги виробник повинен  надати середнє значення λ10,dry,mat  та спосіб визначення як це передбачено EN 1745, а бо як альтернатива надають   загальну густину в сухому стані або густину нетто в сухому стані та конфігурацію.

Додатково може бути передбачений інший фрактіль.  У таких випадках   обоє додатковий фрактіль та відповідне значення   λ10,dry,mat  повинні бути надані.

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 1745 за наданим методом, то отримані  λ-значення зазначеної кількості виробів стінових керамічних  не повинні перевищувати передбаченого λ-значення.

Якщо це стосується використання, для якого вироби розміщені на ринку, може бути надано значення питомої теплоємності зазначене не в   EN 1745.

5.2.6 Довговічність ( Р  виробів)

Коли використання за призначенням забезпечує  повний  захист від проникнення води посилання на стійкість до замерзання/відтавання не потрібно (F0).

У країнах, де існує вимога до стійкості замерзання/відтавання, її слід оцінити  та задекларувати відповідно до положень чинних у передбаченому місті використання  .

5.2.7 Водопоглинання ( Р  виробів)

Рахуючи використання за призначенням  Р виробів немає вимог щодо водопоглинання

5.2.8 Вміст активних розчинних солей ( Р  виробів)

Оскільки передбачуване  використання виробу за призначенням  забезпечує повний захист від проникнення води, не застосовується вимога до вмісту активних розчиних солей  (S0) .

Примітка. Див. В4 для отримання додаткової інформації.

5.2.9 Зміна розмірів у вологому середовищі ( Р  виробів)

У країнах, де дія вимога до зміни розмірів у вологому середовищі, вона повинна бути задекларована відповідно до EN772-19 для виробів камяних керамічних з горизонтальною перфорацією, які мають один розмір, що дорівнює або більший за 400 мм і товщину зовнішньої стінки менше 12  мм та    які  мають бути задекларовані відповідно положень, чинних у передбаченому місці використання.

5.2.10 Реакція на вогонь ( Р  виробів)

Для виробів, призначених для використання в конструкціях, що підлягають вимогам пожежонебезпеки, виробник оголошує класифікацію виробів стінових керамічних реакції на вогонь.

Для виробів стінових керамічних, що містять ≤1,0% за масою або об’ємом (що є найбільш обтяжливим) однорідно розподілених органічних матеріалів декларація може бути вогнестійким класом А1 без необхідності випробування.

Вироби, що містять > 1,0% за масою або об’ємом (залежно від того, що є найбільш обтяжливим)  однорідно розподілених органічних матеріалів, класифікуються  відповідно до EN 13501-1 да декларується відповідно до класифікації реакції на вогонь.

Примітка. Звертається увага на Рішення Комісії 96/603/ЄС, змінене Рішенням Комісії 2000/605/ЄС, у якому негорючі  вироби камяні керамічні, що містять не більше 1,0 % за масою або об’ємом (що залежно від того,що є більш обтяжливим) однорідно розподілених органічних матеріалів, класифікуються як реакція на вогонь класу А1 без випробувань.

5.2.11 Паропроникність ( Р  виробів)

Для виробів, призначених для використання у зовнішніх елементах, виробник повинен надати інформацію про проникність водяної пари за допомогою табличних значень коефіцієнта дифузії водяної пари, наведених у EN 1745 або визначених відповідно до EN ISO 12572.

5.2.12 Міцність зчеплення ( Р  виробів)

5.2.12.1 Загальні положення ( Р  виробів)

Для виробів стінових керамічних,  призначених для використання в елементах, до яких пред'являються конструктивні вимоги, міцність з'єднання виробів в поєднанні з розчином повинна бути задекларована з урахуванням характерної початкової міцності на зсув відповідно до EN 1052-3. Декларація може бути зроблена або на основі фіксованих значень, наведених у 5.2.12.2, або випробувань, наведених у 5.2.12.3. Виробник повинен заявити, чи значення міцності зчеплення було отримано з фіксованих значень або з випробування.

Примітка. У більшості випадків очікується, що використання фіксованих значень буде достатнім.

5.3.13.2 Декларація, що базується на фіксованих значеннях ( U  виробів)

Якщо згідно з 5.3.13.3 не подається декларація, характерна початкова міцність на зсув виробу у в поєднанні з розчином може бути  задекларована  посиланням на EN 998-2: 2010, Додаток C.

5.2.12.3 Декларація, що базується на випробуваннях ( U  виробів)

Характерна початкова  міцність на зсув виробу в поєднанні з одним або кількома конкретними типами розчинів, зазначеними згідно з EN 998-2, може бути оголошена на основі випробувань на виробах стінових керамічних, взятих з партії товару згідно з Додатком А та випробуваних відповідно до EN 1052-3. Характерна початкова міцність на зсув неповинна бути меншою за заявлене значення.

Примітка. Міцність зчеплення залежить від розчину, виробу стінового керамічного та якості виготовлення.

5.2.13 Небезпечні речовини

Національні правила щодо небезпечних речовин можуть вимагати перевірки та декларації щодо викидів, а іноді і вмісту, коли будівельна продукція, на яку поширюється дія цього стандарту, розміщується на цих ринках.

За відсутності гармонізованих у Європі методів випробувань перевірку та декларацію щодо викидів/вмісту слід проводити з урахуванням національних положень у місці використання.

Примітка. Інформативна база даних, що охоплює європейські та національні положення про небезпечні речовини, доступна за адресою веб-сайта будівництва на ЄВРОПА доступний через: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

5.3    U вироби: призначені для використання в незахищеному  муруванні

5.3.1 Розміри та відхили (   U    виробів)

5.3.1.1 Відхили  (   U    виробів)

Розміри керамічного мурування  повинні бути заявлені виробником у мм  у послідовності:  довжина, ширина та висота в такому порядку (див. Малюнок 1). Вони повинні бути вказані з урахуванням робочих розмірів.

Для виробів спеціальної форми, які поміщаються в  прямокутну форму паралелепіпеду, довжина, ширина і висота - це ті, які призначені для найбільш близького до паралепіпеду. Для інших форм ці розміри визначені у 5.3.2.

Примітка. Крім того може бути вказаний координуючий розмір

Процедура виміру розмірів  відповідно до ЕН 772-16.

5.3.1.2  Розміри та відхили (   U    виробів)

5.3.1.1 Відхили  (   U   виробів)

Виробник також повинен заявити, якій із категорій відхилів для середніх значень у 5.2.1.2.2 відповідають виробу стіновому керамічному.

Якщо це стосується використання, для якого виріб розміщений на ринку, виробник також повинен заявити, якій із категорій асортименту, наведеної у 5.2.1.2.3, відповідає ця партія виробів стінових керамічних.

Примітка. Ця додаткова декларація може бути зроблена, наприклад, стосовно:

- досягнення необхідної точності (площинність, зв’язки та тонкошарові стики)  мурування;

- використання детальних проектних креслень для досягнення цих вимог.

5.3.1.2.2 Відхили середнього значення (   U    виробів)

Коли зразки керамічного мурування відбираються з партії згідно з Додатком А та випробовуються відповідно до EN 772-16, різниця для всіх розмірів між заявленою величиною та середнім значенням, отриманим з вимірювань випробувального зразка, не повинна бути більшою, ніж оголошено однією з таких категорій, де значення округляється до цілого міліметра:

| Категорія | Максимальна розбіжність |
| --- | --- |
| Т1: | ±0,40 (робочий розмір) мм чи 3 мм, визначальним є більше значення |
| Т2: | ±0,25 (робочий розмір) мм чи 2 мм, визначальним є більше значення |
| Чи Тm: | відхилення в мм, заявлене виробником (може бути більшим або меншим, ніж інші категорії) |

5.3.1.2.3 Діапазон  (    U   виробів)

При  вказівці  діапазону  розміру та відборі з партії згідно з Додатком А виробів стінових керамічних правильної форми та випробовувань відповідно до EN 772-16, максимальний діапазон для будь-якого заданого розміру (тобто різниця між найбільшим і найменшим визначеними розмірами на окремих  виробах) випробувального зразка, повинні знаходитися в межах однієї з п’яти зазначених нижче категорій, де значення округляється до цілих мм:

| Категорія | максимальної розбіжності |
| --- | --- |
| R1: | ±0,60 (робочий розмір) мм |
| R2: | ±0,3 (робочий розмір) мм |
| Чи Тm: | діапазон в мм, заявлене виробником (може бути більшим або меншим, ніж інші категорії) |

Примітка.  Для деяких типів облицювального мурування, де змішуються різні виробничі партії для досягнення єдиного загального зовнішнього вигляду, категорія Rm може бути задовільною.

5.3.1.2.4 Площинність постелей (  U   виробів)

Якщо одиниці кладки з глини призначені для використання з тонкошаровим розчином, виробник повинен заявити про максимальне відхилення від гладкості граней шару.

При вибірці зразків виробів стінових керамічних  правильної форми  з партії згідно з Додатком А та випробуваннях згідно з EN 772-20, відхилення від площинності  граней постелей не повинно перевищувати заявленого значення.

5.3.1.2.5 Паралельність постелей (  U  виробів)

Якщо вироби стінові керамічні призначені для використання з тонкошаровим розчином, виробник повинен заявити про максимальне відхилення  постелей від паралельності.

При вибірці зразків виробів стінових керамічних  правильної форми  з партії згідно з Додатком А та випробуваннях згідно з EN 772-16, відхилення від паралельності не повинно перевищувати заявленого значення

5.3.2 Конфігурація (  U    виробів)

| а) вертикально перфорований виріб | b) виріб з жолобом | c) ) вертикально перфорований виріб |
| --- | --- | --- |
| d) Вертикально перфорований |  | е) Вертикально перфорований виріб |

Рисунок  3 - Приклади   U   виробів

Якщо це стосується використання, для якого вироби стінові керамічні   U  розміщені на ринку, конфігурація повинна бути заявлена.

Декларація може бути зроблена з посиланням на ту чи іншу з груп, визначених у EN 1996-1-1 або EN 1996-1-2 та/або він може містити один або кілька пунктів, таких як наведені в наступному списку, відповідно:

- форма та особливості, включаючи напрямок перфорації (за допомогою рисунка або ілюстрації, якщо це необхідно);

- обсяг усіх утворених порожнеч у відсотках від довжини × ширини × висоти виробу;

- об’єм найбільшої з усіх утворених порожнеч у відсотках від довжини × ширини × висоти виробу;

- об'єм отворів для захвату у відсотках від довжини × ширини × висоти виробів;

- товщина перегородок;

- товщина зовнішніх стінок;

- сумарна товщина перегородок і зовнішніх стінок від ложка до ложка;

- сумарна товщина перегородок і зовнішніх стінок від тичка до тичка;

- площа порожнеч на ложку у відсотках від довжини × ширини виробу;

- загальний об’єм желобу у відсотках від довжини × ширини × висоти виробів.

Примітка.  Тичок виробу стінового керамічного  може мати функцію блокування, наприклад кишені для розчину, пазо-гребневу систему. Лицьова частина мурування може мати профіль поверхні (візуалізація шпоночних канавок).

виробів спеціальної форми мають бути розміри, які слід розглядати як довжину, ширину та висоту виробу,  об'єм  жолобу надається  у відсотках

Кожне задеклароване  значення має бути зазначене або як верхня межа, або як нижня межа, або як альтернатива як діапазон значень. Коли відбирають проби виробів стінових керамічних з партії згідно з Додатком А та випробовують відповідно до EN772-16, EN772-9 та EN772-3, середнє значення, отримане з вимірювань випробувального зразка, має бути в межах заявленого діапазону або межі.

5.3.3 Густина ( U  виробів)

5.3.3.1 Густина брутто в сухому стані (U  виробів)

Якщо це доречно  для використання, для якого виріб розміщується на ринку, і у всіх випадках виробів керамічних,  призначених для використання в елементах, що підлягають акустичним вимогам, густина брутто в сухому стані для мурування  має бути задекларовано виробником.

Примітка 1. Крім цього виробник також може інформувати яким чином  густина, що декларується, співвідноситься  з національною системою класифікації.

При декларації  густини брутто в сухому стані виробник також повинен заявити, яка з категорій відхилень у п. 5.3.3.3 застосовується.   Ця декларація не поширюється на вироби спеціальної форми.

Для повнотілих  виробів з осередками або без них (наприклад,  жолоби або заглиблення, призначені для заповнення розчином), декларація   густина брутто в сухому  стані  матеріалу та його відхилення можна прийняти рівною  густині нетто  в сухому стані  відповідно до 5.3.3.2.

Примітка 2. Данні декларації можуть використовуватись для оцінки

- навантаження;

- звукоізоляції;

- стійкості до вогню;

- теплоізоляції.

Крім того виробник може задекларувати  мінімальні та максимальні окремі значення густини брутто в сухому стані.

5.3.3.2 Густина нетто в сухому стані (  U  виробів)

Густина нетто в сухому стані  декларується виробником у випадках, коли це необхідно для його  передбаченій галузі використання для представлення на ринку.

Примітка. Крім цього виробник також може інформувати яким чином  густина нетто, що декларується, співвідноситься  з національною системою класифікації.

При декларації  густини нетто в сухому стані виробник також повинен заявити, яка з категорій відхилень у п. 5.3.3.3 застосовується.   Ця декларація не поширюється на вироби спеціальної форми.

Крім того виробник може задекларувати  мінімальні та максимальні окремі значення густини нетто в сухому стані.

5.3.3.3 Відхили ( U  виробів)

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 772-13 середні значення густини брутто та нетто, отримані  в результаті вимірювань зразків, не повинні відрізнятися від значень задекларованих виробником, більш ніж на значення, що встановлене для одного з наступних класів:

- D1: 10%

- D2: 5%   або

- Dm  значення відхилу задеклароване виробником (яке може бути більше або менше значень інших класів)

5.3.4 Міцність при стиску (  U  виробів)

Середня міцність при стиску декларується виробником у випадках, коли це вимагається для передбачених галузей використання для якого виріб розміщується на ринку, а також для всіх виробів, призначених для використання в елементах, на які поширюються конструктивні вимоги. У разі необхідності виробник також декларує нормовану міцність на стиск.    Загалом, для керамічного мурування спеціальної форми, міцність на стиск може бути задекларована як така, що визначається на виробах  прямокутної форми паралелепіпеда, які вироблені  на аналогічному  процесі виробництва. Якщо керамічна  кладка спеціальної форми має функцію опору

навантаження це повинно бути враховано при випробуванні репрезентативних зразків цілих виробів, але задекларована міцність базується на навантаженні найбільшої прямокутної площі, відповідної до навантаження, що очікується в керамічному муруванні .

Примітка 1. EN 772-1 містить вказівки щодо того, як перетворити одиничну міцність при стиск у нормовану  міцність при стиску.

Виробник також повинен заявити,   до якої категорії  належить   виріб стіновий керамічний, до категорії І чи категорії ІІ.

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 772-1:

- середня міцність на стиск зазначеної кількості виробів стінових керамічних повинна бути не меншою за заявлену міцність при стиску;

- індивідуальна міцність зразків, виміряних у досліджуваному зразку, повинна бути не менше 80% від заявленого значення;

Декларація повинна  вказувати орієнтацію виробів стінових керамічних при випробуванні, способи закладки виробів та чи передбачається повне заповнення розчином наявних порожнеч.

Примітка 2. Виробник може надати інформацію, щоб показати, наскільки заявлена ​​міцність при стиску відповідає національній система класифікації.

Примітка 3. Для конічних одиниць застосовуються спеціальні положення, див. EN 772-1.

5.3.5 Теплопровідність (  U  виробів)

Якщо це стосується галузі використання для якого вироби розміщуються на ринку  і у всіх випадках для виробів, призначених для використання в елементах до яких пред’являються  теплоізоляційні вимоги виробник повинен  надати середнє значення λ10,dry,mat  та спосіб визначення як це передбачено EN 1745, а бо як альтернатива надають   загальну густину в сухому стані або густину нетто в сухому стані та конфігурацію.

Додатково може бути використаний інший фрактіль.  У таких випадках   обоє додатковий фрактіль та відповідне значення   λ10,dry,unit   повинні бути надані.

При вибірці виробів  стінових керамічних  згідно з додатком А та випробуванні  у відповідності до EN 1745 за наданим методом, то отримані  λ-значення зазначеної кількості виробів стінових керамічних  не повинні перевищувати передбаченого λ-значення.

Якщо це стосується використання, для якого вироби розміщені на ринку, може бути надано значення питомої теплоємності зазначене не в   EN 1745.

5.3.6 Довговічність ( U   виробів)

Категорія стійкості до замерзання/розморожування глиняної кладки повинна бути оголошена виробником посилання на його придатність до кладки або елементів, що зазнали пасивного, помірного та сильного впливу (див. В.3).

- F0 - Пасивний

- F1 - Помірний

- F2 - Важкий

Поки європейський метод випробування не буде доступний, опір заморожуванню/розморожуванню оцінюється та декларується  положеннями, що діють у передбачуваному місці використання виробів.

5.3.7 Водопоглинання (  U  виробів)

5.3.7.1 Зовнішні елементи (  U  виробів)

Для виробів стінових керамічних, призначених для використання у зовнішніх елементах з  лицьовою відкритою  стороною виробу, водопоглинання  має бути задекларовано виробником. Коли  вироби стінові керамічні  відібрані з партії вантажу згідно з Додатком А та випробувані відповідно до EN 772-21 середнє водопоглинання зазначеної кількості виробів не повинно перевищувати заявленого водопоглинання.

5.3.7.2 Вологонепроникні шари (  U  виробів)

Водопоглинання виробів стінових керамічних, призначених для використання у вологонепроникних плитах, має бути задекларовано виробником. При відборі проб виробів з партії товару відповідно до Додатку А та випробувані відповідно до EN 772-7, середнє водопоглинання зазначеної кількості виробів стінових керамічних має бути не більше заявленого водопоглинання.

Примітка. Не існує загальної залежності між поглинанням води та міцністю на стиск або довговічністю.

5.3.8 Початкова швидкість поглинання води (  U  виробів)

У відповідних випадках для передбачуваного використання діапазон початкової норми водопоглинання партії виробів стінових керамічних декларуються виробником. В такому випадку відбирають проби з виробів стінових керамічних з партії згідно з Додатком А та випробують  відповідно до EN 772-11 з використанням  періоду занурення (60 ± 2) с, середня початкова швидкість водопоглинання зазначеної кількості виробів стінових керамічних повинна знаходитися в межах заявленого діапазону початкової швидкості поглинання води.

5.3.9 Вміст активних розчинних солей (  U  виробів )

Якщо використання виробу за призначенням забезпечує лише обмежений захист (наприклад, тонкий шар штукатурки) або виріб у передбачуваному використанні піддається впливу погодних умов вміст активних водорозчинних солей має бути задекларовано виробником на основі категорій, наведених у    Таблиця 1 . Коли проводиться вибірка виробів стінових керамічних з партії товару згідно з Додатком А та випробуваної відповідно до EN 772-5, вміст водорозчинних солей не повинен перевищувати задекларованому вмісту активних розчинних солей.

Таблиця 1 - Категорії вмісту активних розчинних солей

| Категорія | Максимальний вміст солей, % за масою |
| --- | --- |
| S0 | Не нормується | Не нормується |
| S1 | 0,17 | 0,08 |
| S2 | 0,06 | 0,03 |

Примітка. Див. В.4 для отримання додаткової інформації

5.3.10 Зміна розмірів у вологому середовищі (  U   виробів)

У країнах, де існує вимога до зміни розмірів у вологому середовищі, її слід оцінити  та задекларувати відповідно до положень чинних у передбаченому місті використання

5.3.11 Реакція на вогонь ( U  виробів)

Для виробів, призначених для використання в конструкціях, що підлягають вимогам пожежонебезпеки, виробник оголошує класифікацію виробів стінових керамічних реакції на вогонь.

Для виробів стінових керамічних, що містять ≤1,0% за масою або об’ємом (що є найбільш обтяжливим) рівномірно розподілених органічних матеріалів декларація може бути вогнестійким класом А1 без необхідності випробування.

Вироби, що містять > 1,0% за масою або об’ємом (залежно від того, що є найбільш обтяжливим)  рівномірно розподілених органічних матеріалів, класифікуються  відповідно до EN 13501-1 та декларується відповідно до класифікації реакції на вогонь.

Примітка. Звертається увага на Рішення Комісії 96/603/ЄС, змінене Рішенням Комісії 2000/605/ЄС, у якому негорючі  вироби камяні керамічні, що містять не більше 1,0 % за масою або об’ємом (що залежно від того,що є більш обтяжливим) рівномірно розподілених органічних матеріалів, класифікуються як реакція на вогонь класу А1 без випробувань.

5.3.12 Паропроникність (  U  виробів)

Для виробів, призначених для використання у зовнішніх елементах, виробник повинен надати інформацію про проникність водяної пари за допомогою табличних значень коефіцієнта дифузії водяної пари, наведених у EN 1745 або визначених відповідно до EN ISO 12572.

5.3.13 Міцність зчеплення ( U  виробів)

5.3.13.1 Загальні положення (  U  виробів)

Для виробів стінових керамічних,  призначених для використання в елементах, до яких пред'являються конструктивні вимоги, міцність з'єднання виробів в поєднанні з розчином повинна бути задекларована з урахуванням характерної початкової міцності на зсув відповідно до EN 1052-3. Декларація може бути зроблена або на основі фіксованих значень, наведених у 5.2.12.2, або випробувань, наведених у 5.2.12.3. Виробник повинен заявити, чи значення міцності зчеплення було отримано з фіксованих значень або з випробування.

Примітка. У більшості випадків очікується, що використання фіксованих значень буде достатнім.

5.3.13.2 Декларація, що базується на фіксованих значеннях ( U  виробів)

Якщо згідно з 5.3.13.3 не подається декларація, характерна початкова міцність на зсув виробу у в поєднанні з розчином може бути  задекларована  посиланням на EN 998-2: 2010, Додаток C.

5.3.13.3 Декларація,що базується на випробуваннях ( U  виробів)

Характерна початкова  міцність на зсув виробу в поєднанні з одним або кількома конкретними типами розчинів, зазначеними згідно з EN 998-2, може бути оголошена на основі випробувань на виробах стінових керамічних, взятих з партії товару згідно з Додатком А та випробуваних відповідно до EN 1052-3. Характерна початкова міцність на зсув неповинна бути меншою за заявлене значення.

Примітка. Міцність зчеплення залежить від розчину, виробу стінового керамічного та якості виготовлення.

5.2.13 Небезпечні речовини

Національні правила щодо небезпечних речовин можуть вимагати перевірки та декларації щодо викидів, а іноді і вмісту, коли будівельна продукція, на яку поширюється дія цього стандарту, розміщується на цих ринках.

За відсутності гармонізованих у Європі методів випробувань, веріфікації та декларації щодо викидів/вмісту слід проводити з урахуванням національних положень у місці використання.

Примітка. Інформативна база даних, що охоплює європейські та національні положення про небезпечні речовини, доступна за адресою веб-сайта будівництва на ЄВРОПА доступний через: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

6    ОПИС, ПОЗНАЧЕННЯ, КОД ПОЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ СТІНОВИХ КЕРАМІЧНИХ

6.1 Опис та позначення

6.1.1   P виріб

Опис та позначення виробів стінових керамічних має містити принаймні наступне:

а) номер та дата випуску цього  стандарту;

б) тип виробу (див. 5.1);

в) розміри та допуски (середнє значення) (див. 5.2.1);

d) густина брутто в  сухому стані  матеріалу та допуски (див. 5.2.3).

EN 771-1: 2011+A1: 2015 (E)

видалений текст

e) міцність при стиску стиск (див. 5.2.4);

Якщо це стосується використання, для якого виріб розміщений на ринку, опис та позначення повинні включати:

f) конфігурацію (див. 5.2.2);

g) допуски (діапазон) (див. 5.2.1);

h) густину нетто в сухому стані  та допуски (див. 5.2.3);

i) теплові властивості (див. 5.2.5);

j) категорія стійкості до заморожування/відтавання та її основа (див. 5.2.6);

k) категорія  вмісту активних розчинних солей  (див. 5.2.8);

l) рух вологи та її основу (див. 5.2.9);

м) реакція на вогонь (див. 5.2.10);

n) паропроникність (див. 5.2.11);

o) міцність  зчеплення (див. 5.2.12);

р) небезпечні речовини (див. 5.2.13).

6.1.2    U  вироби

Опис  та позначення виробів стінових керамічних  має містити принаймні наступне:

а) номер та дата випуску цього  стандарту;

б) тип виробу (див. 5.1);

в) розміри та допуски (середнє значення) (див. 5.3.1);

d) категорія стійкості до заморожування/відтавання та її основа (див. 5.3.6).

видалений текст

e) міцність на стиск (див. 5.3.4);

Якщо це стосується використання, для якого одиниця розміщена на ринку, опис та позначення повинні включати:

f) конфігурацію (див. 5.3.2);

g) допуски (діапазон) (див. 5.3.1);

h) густину брутто в сухому стані  та допуски (див. 5.3.3);

i) поглинання води (див. 5.3.7);

j) початкову швидкість поглинання води (див. 5.3.8);

k) теплові властивості (див. 5.3.5);

л) категорія вмісту активних розчинних солей   (див. 5.3.9);

м) рух вологи та її основа (див. 5.3.10);

n) реакцію на вогонь (див. 5.3.11);

o) паропроникність (див. 5.3.12);

р) міцність зчеплення (див. 5.3.13);

q) небезпечні речовини (див. 5.3.14) .

6.2 Код позначення

Код позначення може бути використаний як частина позначення, як показано в Таблиці 2.

Якщо використовується код позначення Таблиці  2, тип одиниці, передбачуване використання та значення характеристик з номером позиції в таблиці, який завжди  повинен бути задекларований, але може використовуватися NPD. За іншими характеристиками, які не мають фіксованого номера позиції в таблиці, можна використовувати набір (A, B або C) із заданими значеннями за замовчуванням.

Примітка. NPD означає "Не визначено  характеристики". Для використання опції NPD див. Додаток ZA.

Якщо декларація виробника в декларації експлуатаційних характеристик (DoP) однієї з цих характеристик відповідає заданому значенню за замовчуванням вибраного набору в таблиці, тоді характеристику можна  не визначати  кодом.

Якщо декларація не відповідає значенню за замовчуванням, то зазначений код характеристики,  слідує декларувати  значенням. Усі значення - також NPD - мають значення, наведені в останніх трьох стовпцях Таблиці 2 розглядаються як значення за замовчуванням. Якщо для характеристик було оголошено варіант NPD замість з урахуванням значення за замовчуванням з таблиці, відповідний зазначений код кожної з цих характеристик має бути наведено за адресою кінець коду позначення.

У таблиці 2 визначено три різні набори (A, B і C) значень за замовчуванням. Набір А - це набір значень за замовчуванням для виробів, що використовуються в захищеній кладці. Набір B - це набір значень за замовчуванням для одиниць високої точності, що використовуються в захищеному  муруванні і ідентифікація набору C - це набір значень за замовчуванням для виробів , що використовуються в незахищеній кладці. Виробник може створити власні набори значень за замовчуванням, що стосуються передбачуваного використання та типу виробів, якщо вони є належним чином визначені та пояснені.

Таблиця 2 – Визначення коду позначення та наборів значень за замовчуванням

| Клас в стандарті | Харак- терис- тика | Місце в коді позначення та характе-ристика (в дужках) | Виріб | Код | Набори значень за характеристиками1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
| - | Тип виробу | 1 | - | СІ | - | - | - |
| - | використання | 2 | - | Р чи U | - | - | - |
| Категорія Виробів 5.2.4 – Р 5.3.4 - U | Категорія | 3 | - | І чи ІІ | - | - | - |
| Теплопровідність 5.2.6 – Р 5.3.6 - U | Значення λ10,dry,mat | Не фіксована позиція (L) | ВТ/м К | Х.ххх | NPD | NPD | NPD |
| Довговічність 5.2.4 – Р 5.3.4 - U | Категорія заморожування /відтавання | Не фіксована позиція (F) | - | F0 F1 чи F2 | F0 | F0 | F2 |
| Густина в сухому стані 5.2.4 – Р 5.3.4 - U | Відхили від категорії | В дужках після щіль-ності брутто в сухому стані (D) | % коли Dм | D1 D2 чи Dм | D2 | D2 | D1 |

6.3 Класифікація

Специфікацію властивостей виробів стінових керамічних можна надати, посилаючись на класифікаційні системи за умови, що ці системи базуються лише на окремих властивостях, включених до цього стандарту, а не на них самих є бар'єром для торгівлі.

Це не знімає вимоги, що всі виробники, які заявляють про відповідність цьому стандарту, повинні заявляти декларовані значення властивостей своїх виробів, коли це необхідно.

7 Маркування

Наступні дані мають бути чітко позначені на одному з наступних: одиниці, упаковка, доставка

примітка або будь-який сертифікат, що поставляється з виробами стіновими керамічними:

а) найменування, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника агрегату;

б) Засоби ідентифікації одиниць кладки з глини та їх відношення до їх опису та позначення.

Примітка. Для маркування CE та маркування застосовується ZA.3. Якщо ZA.3 вимагає, щоб маркування СЕ супроводжувалося таку саму інформацію, як цього вимагає цей пункт, вимоги цього пункту можна вважати виконаними

8   Оцінка та перевірка сталості продуктивності (AVCP)

8.1 Загальні положення

Виробник повинен продемонструвати відповідність свого виробу вимогам цього європейського стандарту

Стандартні та із заявленою! Продуктивністю "для властивостей продукту, виконуючи обидва:

-  Визначення типу продукції    (див. 8.2), що може бути фізичним випробуванням, розрахунком, посиланням на табличні значення або комбінації цих методів;

- заводський контроль виробництва (див. 8.3).

Можуть бути прийняті альтернативні методи випробування до еталонних методів, зазначених у цьому Європейському стандарті за винятком випробувань визначення типу продукції та у разі виникнення суперечок, за умови, що ці альтернативні методи задовольнити наступне:

а) може бути показано, що існує кореляція між результатами еталонного методу та результатами альтернативний метод; або

б) безпечний зв'язок може бути продемонстрований при використанні альтернативного методу порівняно з еталонним методи і

в) інформація, на якій ґрунтуються відносини, є доступною.

8.2    Визначення типу продукції

Після завершення розробки нового типу продукції та до випуску на ринок відповідне визначення типу продукту повинно проводитися для підтвердження властивостей, передбачених розробкою, що  відповідають вимогам цього стандарту та характеристикам, що підлягають декларуванню  продукту.

Щоразу, коли відбувається істотна зміна джерела, суміші чи характеру сировини, або коли відбуваються зміни в умовах обробки, що призводить до того, що виробник вважає, що це буде новий тип товару, виготовлення відповідного типу продукту має бути повторене.

Виробник може визначити групи продуктів. Група продуктів може відрізнятися залежно від характеристик в питання.

В процесі визначення типу продукції виробник може взяти до уваги вже існуючі результати.

Виробник може використовувати результати визначення типу продукції, визначені кимось іншим (наприклад, іншим виробника або постачальника послуг з досліджень, технологій та розробок) для обґрунтування своєї власної декларації продуктивність щодо продукту, виготовленого за однаковим дизайном та із сировиною, складові та методи виробництва одного і того ж виду за умови, що дозвіл надається власником результати, і результати дійсні для обох продуктів.

видалений текст

Випробування, які необхідно провести, мають бути випробуваннями або розрахунками, описаними у таблиці А.1 або А.2 для властивостей

вибрано з наведеного нижче списку, що має відношення до декларації виробника, для цільового використання типу продукту:

-  розміри;

- допуски на розміри, включаючи площинність та площинний паралелізм облицювань ліжка;

- конфігурація;

- щільність сухості та допуски;

- міцність на стиск;

- теплові властивості;

- стійкість до заморожування/відтавання;

- водопоглинання;

- початкова швидкість водопоглинання;

- вміст активних розчинних солей;

- рух вологи;

- реакція на вогонь;

- міцність зчеплення.

Вибірка для випробувань визначення типу продукції повинна відповідати Додатку А.

Результати визначення типу продукту записуються.

Примітка. Для визначення експлуатаційних характеристик для того, щоб відповідати Декларації експлуатаційних характеристик та Положення про маркування СЕ, див. Таблицю ZA.1.1 та таблицю ZA.1.2.

8.3 Контроль виробничого процесу

8.3.1 Загальні положення

Виробник повинен створити, задокументувати та підтримувати заводську систему контролю виробництва, щоб забезпечити її можливість постійна відповідність цьому європейському стандарту та заявленим    показниками характеристик  продукції, що розміщується на ринку.

Заводська система управління виробництвом може складатися з процедур, що стосуються лише процесу (повний процес контроль і, отже, відсутність випробування готової продукції, тобто 8.3.6 не застосовується), лише до готової продукції (отже, жодне управління процесом, тобто 8.3.5 не застосовується) або будь - яка їх комбінація. Отже критерії відповідності залежать від окремих виробничих процедур на заводі.

Відповідно, відповідальність, повноваження та взаємозв’язок усього персоналу, який керує, виконує та перевіряє мають бути встановлені роботи, що впливають на якість оздоблювальних виробів.

Заводська система контролю виробництва повинна описувати процедуру контролю виробництва, регулярні перевірки виробником та його випробуванням, залежно від поєднання процедур, пов’язаних із процесом контроль та/або випробування готової продукції. Контроль та випробування можуть включати характеристики сировини та готової продукції, процедури виробництва, виробничого обладнання або виробничих машин, випробування обладнання або випробувальних приладів та маркування виробу.

Результати випробувань записуються.

Дії, які слід вжити, якщо значення контрольних випробувань або критерії не відповідають зазначеним, повинні бути задокументовані від виробника.

Для виробів стінових керамічних І категорії заводська система контролю виробництва повинна бути спроектована так, щоб імовірність недосягнення заявленої міцності на стиск не перевищує 5 %, що відповідає 95 % достовірності рівень.

8.3.2 Випробувальне та вимірювальне обладнання

Усе відповідне обладнання для зважування, вимірювання та випробування, яке впливає на заявлені значення, повинно бути атестоване і регулярно перевірятися.

3.3.3 Виробниче обладнання

Коли заводська система управління виробництвом включає процедури контролю процесу, все виробниче обладнання, що є частиною цих процедур і має вплив на заявлені значення, необхідно регулярно перевіряти.

8.3.4 Сировина

У відповідних випадках виробник визначає критерії прийнятності сировини та процедури операції для забезпечення їх дотримання.

8.3.5 Процес виробництва

Відповідно, відповідні особливості виробничих процесів повинні бути визначені з урахуванням частоти перевірки виробника разом з необхідними критеріями. Дії, які слід вжити, якщо критерії не відповідають вимогам досягнуті повинні бути визначені виробником.

8.3.6 Випробування готової продукції

У відповідних випадках система контролю виробничого виробництва повинна включати план вибірки та періодичність випробування готової продукції. Результати вибірки та випробування повинні бути записані.

Зразок повинен бути репрезентативним для виробництва.

Керівництво щодо частоти випробувань характеристик готової продукції наведено у Таблиці 1 у Додатку С.

Вказівки слід використовувати лише у разі відсутності кращої інформації.

Залежно від коригувальних заходів, невідповідності можуть призвести до більш високої частоти випробувань, ніж використані.

8.3.7 Статистичні методи

Якщо це можливо і застосовно, результати перевірок та випробувань слід інтерпретувати засобами статистичних методів, за атрибутами або за змінами, для перевірки характеристик продукту та визначення того, чи є виробництво відповідає критеріям відповідності, а виріб відповідає заявленим значенням.

Примітка. Одним із методів задоволення цього критерію відповідності є використання підходу, наведеного в ISO 12491.

8.3.8 Маркування та контроль запасів продукції

Маркування та контроль запасів повинні бути задокументовані. Окремі продукти або/і певна кількість продуктів (наприклад, партія продукції) має бути ідентифікованою та відстежуваною.

8.3.9 Простежуваність

У відповідних випадках системи відстеження повинні бути включені в систему контролю за виробництвом.

8.3.10 Невідповідна продукція

Процедура поводження з невідповідною продукцією має бути задокументована. Продукти, яких немає відповідають вимогам, або характеристики типу продукції повинні бути відокремлені та позначені відповідно. Однак ці вироби можуть бути переоцінені виробником і призначені іншим типом товару.

Виробник вживає заходів, щоб уникнути повторення невідповідності

Додаток А

(нормативний)

ВІДБІР ЗРАЗКІВ  ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБІВ ТА ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНИХ  ВИПРОБУВАНЬ ПАРТІЇ

А.1 Загальні положення

Ця процедура відбору зразків застосовується для випробувань визначення типу виробів та у випадку, якщо є вимога до оцінки відповідності продукції.

За цією процедурою оцінюються лише ті характеристики, заявлені виробником.

Необхідна кількість виробів стінових керамічних для визначення відповідності специфікації повинна бути взята з партії виробів не більше 20 м3 (див. таблиці А.1 та А.2).

А.2 Процедура відбору зразків

А.2.1 Загальні положення

Примітка. Вибір методу відбору зразків зазвичай визначається фізичною формою вантажу, що знаходиться під питанням.

А.2.2 Випадкова вибірка

По можливості слід використовувати метод випадкової вибірки, при якому кожен виріб стіновий керамічний у партії має рівні шанси бути обраним для зразка. Відповідна кількість виробів повинна бути вибрана випадковим чином з  партії без будь-якого розгляду до стану або якості вибраних, за винятком того, що одиниці, пошкоджені під час транспортування, не підбираються.

Примітка. На практиці випадкова вибірка, як правило, зручна лише тоді, коли вироби, що утворюють вантажі, що переміщуються у вільному (розпакованому) вигляді з одного місця на інше або коли вони були розділені на велика кількість дрібних штабелів, наприклад на лесах, які чекають укладання.

А.2.3 Репрезентативна вибірка

А.2.3.1 Загальні положення

Якщо випадкова вибірка неможлива або незручна, наприклад коли вироби утворюють великий штабель або штабелі з готовим доступом лише до обмеженої кількості, слід використовувати репрезентативну процедуру вибірки.

А.2.3.2 Вибірка зі штабелю

Партія товару повинна бути розділена щонайменше на шість реальних або уявних секцій, кожна з яких має однаковий розмір. З  рівної кількості не більше чотирьох виробів стінових керамічних вибирається навмання з кожної секції по порядку отримуючи необхідну кількість, не беручи до уваги стан або якість обраних за винятком того, що вироби, пошкоджені під час транспортування, не обираються.

Примітка 1. Щоб отримати доступ до виробів, необхідно буде видалити деякі частини стопки або штабелю, що знаходяться  в середині стопки або  таких штабелю  при відборі зразків.

Примітка 2. Відбір зразків зі штабеля може бути незадовільним під час випробування на активні розчинні сульфати через забруднення з землі або з інших джерел.

А.2.3.3 Відбір проб з партії, що складається з пакувань

Принаймні шість пакувань вибираються випадковим чином з партії товару. Упаковку слід вилучити і відібрати випадковим чином рівну кількість виробів не більше чотирьох виробів з середини кожного відкритого пакування, щоб відібрати необхідну кількість без урахування  стану або якості. Вироби  пошкоджені під час транспортування не відбираються.

А.2.4 Ділення вибірки

Якщо зразок має представити мурування для більш ніж одного випробування, загальна кількість  збирається разом, а потім розділяється, випадковим чином із загальної вибірки, щоб сформувати кожну послідовну підвибірку.

Точна кількість виробів стінових керамічних, необхідна для випробувань  згідно з таблицею А.1 та таблицею А.2, повинна бути взята навмання з тих, що взяті з партії товару, одним із методів, наведених у А.2.3.

А.2.5 Кількість виробів, необхідних для випробування

Розмір вибірки для кожного випробування повинен відповідати таблиці А.1 та таблиці А.2.

Таблиця А.1 - Кількість виробів Р, необхідних для випробування

| Властивість | Номер пункту | Метод (и) випробування | Кількість виробів а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Розміри | 5.2.1 | EN 772-16 | 10 |
| Площинність граней | 5.2.1.2.4 | EN 772-20 | 3 |
| Паралельність граней | 5.2.1.2.5 | EN 772-16 | 3 |
| Конфігурація | 5.2.2 | EN 772-16 EN 772-3 EN 772-9 | 10 |
| Густина брутто в сухому стані | 5.2.3.1 | EN 772-13 | 10 |
| Густина нетто в сухому стані | 5.2.3.2 | EN 772-13 | 10 |
| Міцність при стиску | 5.1 та 5.2.4 | EN 772-1 | 10 |
| Теплопровідність | 5.2.5 | EN 1745 | - |
| Паропроникність | 5.2.11 | EN 1745 EN ІСО 12572 |  |
| Рух вологи | 5.2.9 | EN 772-19 | 10 |
| Реакція на вогонь | 5.2.10 | EN 13501-1 | - |
| Міцність зчеплення | 5.2.12 | EN 1052-3 Процедура А Процедура В | Тип1 Зразків 27 18 | Тип ІІ Зразків 18 12 |
| Небезпечні речовини | 5.2.13 | Національне забезпечення в місце викорис-тання виробу | Національне забезпечення |
| а) Якщо доцільно, наприклад, якщо процедура випробувань не впливає на виріб, одні й ті ж вироби можна використовувати для різних випробувань. |

Таблиця А.2 - Кількість виробів U,  необхідних для випробування

| Властивість | Номер пункту | Метод (и) випробування | Кількість виробів а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Розміри | 5.3.1 | EN 772-16 | 10 |
| Площинність граней | 5.3.1.2.4 | EN 772-20 | 3 |
| Паралельність граней | 5.3.1.2.5 | EN 772-16 | 3 |
| Конфігурація | 5.3.2 | EN 772-16 EN 772-3 EN 772-9 | 10 |
| Густина брутто в сухому стані | 5.3.3.1 | EN 772-13 | 10 |
| Густина нетто в сухому стані | 5.3.3.2 | EN 772-13 | 10 |
| Міцність при стиску | 5.1 та 5.3.4 | EN 772-1 | 10 |
| Теплопровідність | 5.3.5 | EN 1745 | - |
| Паропроникність | 5.3.12 | EN 1745 EN ІСО 12572 |  |
| Опір заморожуванню/відтаванню | 5.3.6 | b | с |
| Водопоглинання | 5.3.7 | EN 772-21 (зовнішні вироби) EN 772-7 (вологонепроникні вироби) | 10 10 |
| Початкова норма водопоглинання | 5.3.8 | EN 772-11 | 10 |
| Рух вологи | 5.3.10 | b | с |
| Реакція на вогонь | 5.2.11 | EN 13501-1 | - |
| Міцність зчеплення | 5.3.13 | EN 1052-3 Процедура А Процедура В | Тип1 Зразків 27 18 | Тип ІІ Зразків 18 12 |
| Небезпечні речовини | 5.2.14 | Національне забезпечення в місце викорис-тання виробу | Національне забезпечення |
| а) Якщо доцільно, наприклад, якщо процедура випробувань не впливає на виріб, одні й ті ж вироби можна використовувати для різних випробувань b) Випробування відповідно до положень, чинних у передбачуваному місці використання. c) Використані положення дають номер, що підлягає випробуванню |

Додаток В

(інформативний)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

В.1 Застосування виробів стінових керамічних

Вироби стінові керамічні використовуються для широкого спектру застосувань, і кожен з них вимагає відповідних визначених рівнів показників. Деякі галузі використання є традиційними, а відповідні специфікації викладені у стандартах або традиційних правилах  належної практики. Ці правила часто мають місцевий характер, що обумовлено кліматом, будівельними традиціями на місцевому рівні доступними матеріалами, традиціями  обслуговування тощо. Інші програми можуть бути новими та нетрадиційними, та формування рівнів ефективності матеріалів та виконання в цьому випадку несе відповідальність

проектувальник.

Особливі застосування:

- Загальне мурування

Мурування, що використовується зовні або всередині, не претендує на привабливий зовнішній вигляд. Це може бути, а може і не бути навантаження.

- Захищене мурування

Мурування, яке захищена від проникнення води. Це може бути або мурування зовнішніх стін захищене відповідним шаром штукатурки або облицюванням, або це може бути внутрішнє полотно стінки порожнини або

бути внутрішньою стіною. Воно може бути несучим, а може і не бути.

- Оштукатурене мурування

Мурування, що використовується зовні або всередині, яке буде оштукатурене. Воно може бути несуче, а може  і  не несучим.

- Теплоізоляційне мурування

Мурування, яке саме по собі істотно сприяє теплоізоляційній функції зовнішньої стіни. Мурування  складається переважно виробів з високим вмістом порожнеч. Воно може бути несучим, а може  і не несучим.

- Облицювальне мурування

Мурування, яке використовується зовні або всередині, призначене для привабливого вигляду. Воно побудоване з привабливих виробів з використанням стандарту виготовлення та розчину, відповідного типу мурування.  Воно може бути несучим, а може  і не несучим.

- Мурування цивільного будівництва

Мурування, яке  використовується в будівництві, наприклад дренажні роботи, підпірні стіни землі тощо, в яких іноді використовуються вироби з високим рівнем міцності та міцності на стиск і низьким рівнем водопоглинання.

- Несуче мурування

Мурування, що використовується зовні або всередині, що протистоїть навантаженням, відмінним від її власної ваги. Цей вираз зазвичай використовується в ситуаціях, коли конструкція мурування було виконане відповідним чином кваліфікованими робітниками. Несуче мурування може бути облицювальним, загальним, оштукатуреним або спеціального призначення. Воно також може бути сейсмостійким.

У зв'язку з цитованими вище застосуваннями мурування має такі характеристики, як:

- вогнестійкість;

- звукоізоляція;

- термоізоляція

що, за необхідності, потребує внесення додаткових специфікацій.

Вироби  стінові керамічні повинні бути достатньо міцними, щоб протистояти місцевим умовам впливу, щоб підтримувати структуру та експлуатаційної цілісності будівлі.

В.2 Довговічність

Європейські кодекси практики ще не підготовлені щодо архітектурного дизайну та майстерності, що охоплює специфікацію та використання виробів  стінових керамічних для забезпечення задовільної довговічності при експлуатації, що досягається в готовому мурування. Доки ці кодекси не стануть доступними, було встановлено, що це необхідно додати. Необхідно використовувати даний Додаток, який стосується видів, визначених для таких властивостей, як стійкість до замерзання/розморожування та розчинних сульфатів зміст умов обслуговування, включаючи ступінь впливу та ризик насичення.

В.3 Стійкість до заморожування/розморожування

В.3.1 Загальні положення

Приймаючи рішення по використанню рівня стійкості до замерзання/розморожування  виробів стінових  керамічних, необхідно оцінити ймовірний ступінь впливу, до якого будуть піддаватись  вироби, включаючи захист від насичення  мурування.

Вплив (серйозний, розмірний і пасивний) виражає ризик високого впливу   вмісту води, що збігається з циклами заморожування та відтавання, у взаємодії з місцевими кліматичними умовами з дизайном конструкцій. Фактори, які залишаються частинами оцінки впливу, є температура і вологість, а також поява будь-яких агресивних речовин. Оцінити це потрібно враховувати місцевий або національний досвід.

Спеціальне значення необхідно враховувати впливу  різних поверхневих покриттів (штукатурка, фарбування) з тонкошаровими покриттями.  В місцевостях з типовим прибережним кліматом поверхневе покриття може призвести до встановлення посилених вимог до будівництва.

Наведені нижче приклади є лише орієнтованими, щоб допомогти користувачам обирати відповідні матеріали і не є вичерпними.

В.3.2 Мурування, піддане серйозному впливу

Нижче наведені приклади  мурувань або виробів стінових керамічних, що піддаються  сильному  впливу:

- не оштукатурене мурування біля зовнішнього рівня ґрунту (приблизно два шари зверху та знизу рівня землі) де  може відбутися  водопоглинання та замерзання;

- не оштукатурені парапетні стінки, де можуть відбутися водопоглинання та  замерзання, наприклад  де парапетні стінки не передбачено  ефективно захистити;

- не оштукатурені зовнішні мурування димоходу, де може відбутися насильство замерзанням;

- накриття, верхні ряди мурування та підвіконня в регіонах, де можуть виникнути умови замерзання;

- окремі  та навісні стіни, де може відбутися насичення та замерзання, наприклад, якщо стіна не забезпечується ефективним захистом;

- підпірні стіни  з землі, де буде відбуватися насичення та замерзання, наприклад там, де не було забезпечено ефективний захист або водонепроникну обробку зворотньої поверхні.

В.3.3 Мурування, що зазнає помірного впливу

Нижче наведено відповідні заходи для запобігання перезволоженню мурування:

- захист верхніх рядів  мурування карнизами або навісами;

- виступаючими підвіконнями;

- вологонепроникні прошарки у верхній або нижній частині стін.

В.3.4 Мурування, піддане пасивному впливу

Нижче наведені приклади мурування або виробів стінових керамічних, що зазнали пасивного впливу:

- мурування зовнішніх стін, якщо воно забезпечено відповідним захистом, ступінь якого залежить від кліматичних умов: в деяких частинах Європи досвід показує, що товстий шар відповідної зовнішньої штукатурки

забезпечує такий захист; у ситуаціях, коли існує ризик змочування, що супроводжується замерзанням, захист повинен мати форму непроникної обшивки;

- мурування внутрішніх стінок і внутрішня оболонка  двошарових стін.

В.4 Сульфатна дія на розчини та штукатурки

Атака сульфату на мурувальні розчини в основному викликана реакцією між сульфатом у розчині та трикальцієвим алюмінатом (C3A), що входить до складу портландцементу, який утворює сульфоалюмінат кальцію (або еттрінгіт). Ця реакція відбувається лише за наявності значного вмісту C3A, що міститься у звичайному портландцементі. Такий ризик  значно зменшується за рахунок використання сульфатостійкого цементу, де вміст C3A обмежений.

Атака сульфату відбувається лише за наявності значної кількості руху води через кладку. Сама дифузія  не є причиною сама переносу достатньої  кількості сульфату до гідратованого цементу в розчині.  Причиною переносу  вологи  може бути сила тяжіння  просочення води через кладку, наприклад, в окремо стоячі стіни або підвіконня  мурування, де ефективного вологонепроникного захисту не було надано. Рух води також може бути викликаний випаровуванням і капілярною дією, наприклад,

крізь підпірні стінки, які не мають гідроізоляції на підпірній грані, або у зовнішніх стінках між поверхнею землі і вологонепроникним захистом.

Визначення  рівня вмісту розчинних сульфатів у керамічних муруваннях  з відповідним видом  розчину - це складне питання, яке може розглядатися у національних нормах проектування.

Ризик насичення можна вивести з категорій класу  кліматичних навантажень, стосовно заморожування/розморожування опору зазначених в цьому додатку.

Вимога щодо вказівки  категорії вмісту активних розчинних солей, наведена у 5.3.9, покликана забезпечити  за певних умов виключення  пошкодження мурувальних елементів, розчину або штукатурки (за наявності). Значення трьох категорій, наведених  в Таблиці 1, визначають максимальний вміст водорозчинних сульфатів (натрію, калію та магнію) для використання в умовах експлуатації, де ризик насичення різниться від

очікування тривалого насичення (S2 звичайним портландцементом у розчині або S1 сульфатостійким цементом в розчині або штукатурці), нормальне вплив погоди, де кладка захищена конструктивними деталями будівлі (S1) до повного висихання (S0). Крім цього, розчинні сульфати, особливо сульфат магнію, можуть спричинити пошкодження самих виробів, іноді це може бути наслідком відомий як  “криптоефлоресценція”, і з цієї причини висуваються окремі вимоги до вмісту  магнію.

Для мурування, повністю захищеного від проникнення води, вважається відповідною категорію S0. Це означає, що ніяких вимог щодо вмісту активних розчинних солей не потрібно.

В.5 Вицвітання та фарбування

Поява вицвітання в будівлі є результатом висихання вологої кладки і може бути причиною надмірного зволоження під час будівництва або через неналежний захист та деталізацію конструкції, що дозволяє воді потрапляти просочити через частини завершеної конструкції. Крім того, розчинні матеріали з розчину або з будь-якого прилеглого бетону можуть сприяти збільшенню кількості плям та висолів, які спостерігаються на практиці.

В.6 Загальні вказівки щодо зовнішнього вигляду облицювальних виробів стінових керамічних

Зовнішній вигляд виробів стінових та оцінка повинні бути предметом договору купівлі -продажу.

Вимоги  до виробів залежатимуть від того, як застосовуються стінові вироби, та їх властивості характеристики, наприклад слід брати до уваги загальне облицювання та ручну роботу. Особлива увагу слід приділяти  глибоким або значним тріщинам, пошкодженням країв та кутів, кременевим  та вспученим  вапняним включенням.

| Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що посилаються на положення Регламенту ЄС стосовно будівельних виробів ZA.1 Сфера застосування та основні показники Цей стандарт розроблено відповідно до мандату М/116(зі зміною) «Кладка та супутні продукти» виданому Європейським комітетом по стандартизації CEN згідно з Європейською комісією та Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі. Якщо цей стандарт цитується в офіційному журналі Європейського Союзу (OJEU), пункти цього стандарту, приведені в цьому додатку, вважаються відповідними положенням відповідного мандата, згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011. У цьому додатку розглядається CE маркування виробів, призначених для використання в цілях, зазначених у таблиці ZA.1.1 та таблиці ZA. 1.2, що відповідає чинним положенням. Taблиця ZA.3.1 - Розподіл AVCP задач для виробів категорії I за схемою 2+ |
| --- |
| Задачі Tasks | Зміст задач Content of the task | Застосовані положення AVCP AVCP clauses to apply |
| 1 | 2 | 3 |
| Задачі виробника | Контроль виробництва на підприємстві (FPC) | Параметри, що відносяться до основних показників згідно з Табл. ZA.1.1 або Табл. ZA.1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням | 8.3 |
|  | Визначення типу виробу на основі типових випробувань (у тому числі відбору зразків), стандартні обчислення, зведені у таблицю значення або описова документація продукції | Параметри, що відносяться до основних показників згідно з Табл. ZA.1.1 або Табл. ZA.1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням | 8.2 |
|  | Подальше випробування зразків, взятих на виробництві відповіднодо запропонованого плану випробувань | Основні показники згідно з Табл. ZA. 1.1 або Табл. ZA.1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням | 8.3 |
| Задачі уповноваженого органу виробничого контролю з сертифікації | Первинна інспекція виробництва та FPC | Параметри, що відносяться до основних показників згідно з Табл. ZA.1.1 або Табл. ZA.1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням Документація FPC. | 8.3 |
|  | Безперервне спостереження, аналіз та оцінка FPC | Параметри, що відносяться до основних характеристик згідно з Табл. ZA.1.1 або Табл. ZA.1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням, а саме: Міцність при стиску Стабільність розмірів Міцність зчеплення Вміст активних розчинних солей Документація FPC | 8.3 |

Taблиця  ZA.3.2- Розподілення AVCP задач виробів  стінових керамічних категорії II за схемою 4

| Задачі | Зміст задач | AVCP застосовані положення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Задачі виробника | Контроль виробництва на підприємстві (FPC) | Параметри, що відносяться до основних показників згідно з Табл. ZA .1.1 або Табл. ZA. 1.2 актуальні для заявленого використання за призначенням | 8.3 |
|  | Визначення типу виробу на основі типу випробування, розрахунок типу, табличні значення або описові документації на товар | Істотні характеристики відповідно з Таблицею ZA.1.1 або Таблицею ZA.1.2, відповідно для заявленого використання за призначенням | 8.2 |

ZA.2.2  Декларація технічних показників (DoP)

ZA.2.2.1 Загальні вимоги

Виробник оформляє DoPі проставляє СЕ маркування на основі різних AVCP систем, викладених у додатку V до Регламенту (ЄС) № 305/2011 у редакції Регламенту (ЄС) № 568/2014:

У  випадку  виробів за схемою 2+

- визначення  типу виробу  на основі випробувань (у тому числі відбору зразків), типових обчислень, зведених у таблицю значень, або описової документації продукції;контролю виробництва на підприємстві та

випробувань зразків, взятих на заводі  відповідно до призначеного плану випробувань, проведених виробником  та

- сертифікату відповідності заводського контролю виробництва, виданого уповноваженим органом виробничого контролю з сертифікації на підставі:

- початкової перевірки заводу і контролю виробництва на підприємстві та

- безперервного спостерження, аналізу і контролю виробництва на підприємстві.

У  випадку  виробів за схемою 4

- контролю виробництва на підприємстві, проведеного виробником;

- визначення виробником  типу виробу на основі  випробувань, типових обчислень, зведених у таблицю значень, або описової документації продукції.

ZA.2.2.2     Зміст

Модель DoP наводиться у додатку III до Регламенту (ЄС) № 305/2011 у редакції Регламенту (ЄС) № 574/2014.

Відповідно до цих Регламентів DoP повинна містити, зокрема, таку інформацію:

- посилання на тип виробу,  для якого була складена декларація технічних показників;

- AVCP система або системи будівельних виробів, як викладено в додатку V CPRу редакції Регламенту (ЄС) № 568/2014;

- реєстраційний номер та дата видачі гармонізованого стандарту, згідно з яким  було проведено оцінювання  кожного суттєвого показника;

- номер технічної документації,якщо це має місце, в якій були приведені виробником декларовані вимоги щодо відповідності виробу.

DoP повинна, крім того, містити:

а) використання за призначенням або використання виробу в будівництві, відповідно до застосовних гармонізованих технічних умов;

(б) перелік основних показників, як визначено в гармонізованих технічних умовах для заявленого використання за призначенням чи застосування;

с) підтвердження  принаймні одного з суттєвих показників будівельного виробу, відповідного для заявленого  використання  за призначенням чи застосування;

(d) коли це застосовно, показники будівельного виробу за рівнями або класами, або згідно опису, при необхідності розрахунки щодо їх основних показників, визначених у відповідності з Комісією про визначення тих суттєвих показників, для яких виробник декларує показники виробу при розміщенні його на ринку або Комісії щодо визначення порогових рівнів для виконання щодо основних показників, що підлягають декларуванню;

е) виконання таких суттєвих показників будівельного виробу, які відносяться до використання за призначенням або використовуються, беручи до уваги положення стосовно  використання за призначенням або використовуються згідно з позиціонуванням даного виробу на ринку виробником;

(f) для перелічених суттєвих показників, для яких не заявляються літери "NPD" (показник не визначено).

Щодо подання DoP - застосовується стаття 7 Регламенту (ЄС) № 305/2011.

Інформація, згадана у статті 31 або, залежно від випадку, у статті 33 Регламенту (ЄС) № 1907/2006, (REACH) повинна бути надана разом із DoP.

ZA.2.2.3    Прикдади DoP

ZA.2.2.3.1   Загальні вимоги

Нижче наведені приклади DoPдля виробів

ZA.2.2.3.2   Приклад  A

Декларація технічних показників (DoP)- Приклад№

001-АВС-2014/07/12

- Унікальний ідентифікаційнийкод типу  виробу

CL Z12

2. Використання за призначенням/и

Незахищені кладки стін, колон або перегородок

3. Виробник: Будь-яка компанія, завод А, вулиця, номер, місце розташування, країна, телефон, факс, е-мейл 4. Уповноважений представник

Будь-яка компанія, завод А, вулиця, номер, місце розташування, країна, телефон, факс, е-мейл 5. Система/иAVCP 2+

5. Гармонізований стандарт ДСТУ Б EN 771-1:202х

Призначений/і орган/и Номер представника інспекції компанії, адреса

ZA.3 СЕ маркування та етикетування

Символи СЕмаркування повинні відповідати загальними принципам, викладеним у статті 30 Регламенту (ЄС) № 765/2008 і повинні бути нанесені на видному місці, чітко і незмивною фарбою:

- на виробах стінових керамічних або - на етикетці, що прикріплена до них.

Там, де це неможливо або не виправдано через природний стан виробу, воно повинно наноситися:

- на пакування або - у супровідні документи.

CE маркування повинно вміщувати:

останні дві цифри року, в якому вперше воно було нанесено,

- найменування і юридичну адресу виробника або ідентифікаційний знак, що дозволяє ідентифікувати ім'я та адресу виробника легко і без будь-якої двозначності,

- унікальний ідентифікаційний код типу виробів,

- довідковий номер декларації виробів [див. приклад DoP],

- рівень або клас заявлених виробів,

- посилання на гармонізовані технічні умови,

- ідентифікаційний номер призначеного органу, [тільки для виробів за схемою 2+],

- використання за призначенням, що викладено у гармонізованих технічних умовах.

CE маркування повинно бути нанесено перед розміщенням будівельного виробу на ринку. Воно може проставлятися у виді піктограми чи будь-якого іншого знаку, що вказує, зокрема, особливі ризики чи використання.

Рисунок ZА.1, ZА.2 та рис. ZА.3 наводить приклади CE маркування для виробів Примітка. Наведені приклади носять лише інформативний характер. Виробник несе відповідальність за розробку маркування CE відповідно до CPR.

| № 9999 | Маркування СЕ, що складається з "СЕ" -символу Ідентифікаційний номер уповноваженого виробничого контролю органу з сертифікації |
| --- | --- |
| Будь-яка компанія, завод А, вулиця, номер, місце розташування, країна 13 001-АВС-2014/07/12 | Ім'я та зареєстровані адреса виготовлення, чи ідентифіковане маркування Останні дві цифри року, у якому вперше нанесено маркування Посилання на номер DoP |
| ДСТУ EN771-1:201х CL Z12 Р виріб стіновий керамічний для захищеного мурування категорії І | № цього стандарту як зазначено в OJEU Унікальний ідентифікаційний код виду виробу Використання за призначенням заявленого виробу викладеного в цьому стандарті |
| Розміри: | 298х245х249 мм | Використання продукції за призначенням, як зазначено в стандарті, що застосовується та рівень або клас задекларованого показника |
| Граничні відхилення розмірів: | T1+ |  |
| Категорія діапазону: | R1+ |  |
| Площинність постелей: | 1 мм |  |
| Паралельність постелей: | 1мм |  |
| Конфігурація: | Відповідно малюнку (Група 3асс. EN1996-1-1) |  |
| Середня міцність при стиску: | 10,3 Н/ мм2 (перпендикулярно постелі) |  |
| Вміст активних розчинних солей | Категорія S0 |  |
| Реакція на полум’я | Евроклас А1 |  |
| Паропроникність: | 5/10 |  |
| Пряма повітряна звукізоляція: |  |  |
| Густина в сухому стані | 850 кг/м³ (D1) |  |
| Конфігурація: | Як зазначено вище |  |
| Теплопровідність: | 0,28 Вт/м К (P2) |  |
| Довговічність при заморожуванні/відтаванні: | F0 |  |
| Небезпечні речовини: | NPD |  |

Рисунок  ZA.1 - Приклад  СЕ маркування для виробів за системою AVCP 2+

| № 9999 Будь-яка компанія, завод А, вулиця, номер, місце розташування, країна 13 001-АВС-2014/07/12 | Маркування СЕ, що складається з "СЕ" - символу Ідентифікаційний номер уповноваженого виробничого контролю органу з сертифікації Ім'я та зареєстровані адреса виробника, чи ідентифіковане маркування Останні дві цифри року, в якому маркування вперше було застосовано Посилання на номер DoP |
| --- | --- |
| ДСТУ EN771-1:201х CL Z12 | № цього стандарту як зазначено в OJEU Унікальний ідентифікаційний код виду виробу NPD |
| CL | Р | І | 10,3 | 850(D1) | 498х245х249 | В | L0,280 | Використання продукції за призначенням, як зазначено в стандарті, що застосовується та рівень або клас задекларованого показника |
| Додаткова інформація (DoP): www.anyco.com/DoP/001-ABC-2014/07/12 |  |

Рисунок  ZА.2  - Приклад СЕ маркування виробів  за системою AVCP 2+

що відповідає прикладу DoP A

| 13 | Маркування СЕ, що складається з "СЕ" - символу Останні дві цифри року, в якому маркування вперше було застосовано |
| --- | --- |
| Будь-яка компанія, завод А, вулиця, номер, місце розташування, країна | ДСТУ EN771-1:201х DoP:02-АВС-123456 №В: №В9999 | Ім'я та зареєстровані адреса виробника, чи ідентифіковане маркування № цього стандарту як зазначено в OJEU Посилання на номер DoP Ідентифікаційний номер уповноваженого виробничого контролю органу з сертифікації |
| Виріб - ІD: CL В: CL/U/I/18,0/NPD/190x70x50/C/L0,8/E1/PL1/R/G/FR/V | Унікальний ідентифікаційний код виду виробу Використання продукції за призначенням, як зазначено в стандарті, що застосовується та рівень або клас задекларованого показника |
| Додаткова інформація (DoP): www.anyco.com/DoP/001-ABC-2014/07/12 | Посилання на номер DoP |

Рисунок  ZA.3 - Приклад СЕ маркування  для продуктів за системою AVCP 2+ що відповідає прикладу DoP   B

БІБЛІОГРАФІЯ

| [1] | EN998-2:2010,Specification for mortar for masonry ― Part2: Masonry mortar |
| --- | --- |
| [2] | EN1996-1-1:2005, Eurocode6—Design of masonry structures — Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures |
| [3] | EN1996-1-2,Eurocode 6 ― Design of masonry structures ― Part1-2: Generalrules - Structuralfiredesign |
| [4] | EN1996 - 2, Eurocode6 ― Design of masonry structures ― Part2: Design considerations,selection of material sandex ecution of masonry |
| [5] | EN1996 - 3, Eurocode6 ― Design of masonry structures ― Part3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures |
| [6] | ISO 12491, Statistical method sforquality control of building materials and components |
| [7] | 96/603/EC: Commission Decisionof4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products,OJL267,19.10.1996,p.23-26 |
| [8] | 2000/605/EC: Commission Decisionof 26 September 2000 amending Decision 96/603/EC establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products (notified under document number C(2000) 2640),OJL 258, 12.10.2000, p.36-37 |
|  | НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ |
| 1 | EN998-2: 2010, Специфікація розчину для мурування - Частина 2: Розчин для мурування |
| 2 | EN1996-1-1: 2005, Єврокод 6 Проектування стінових конструкцій -Частина 1-1: Загальні правила для армованих та неармованих мурувань |
| 3 | EN1996-1-2, Єврокод 6 - Проектування стінових конструкцій-Частина 1-2: Загальні правила - Проект конструкцій |
| 4 | EN1996 - 2, Єврокод 6 - Проектування стінових конструкцій - Частина 2: Міркування щодо проектування, зведення мурування. |
| 5 | EN1996 - 3, Єврокод 6 - Проектування стінових конструкцій - Частина 3: Спрощені методи розрахунку для неармованих цегляних конструкцій |
| 6 | ISO 12491, Статистичний метод контролю якості компонентів будівельних матеріалів та компонентів |
| 7 | 96/603/ЄС: Рішення Комісії від 4 жовтня 1996 р. Про встановлення переліку продуктів, що належать до класів A «Не горючі» , передбаченого Рішенням 94/611/ЄС про впровадження статті 20 Директиви Ради 89/106/ЄЕС щодо будівельних продуктів, OJL 267, 19.10.1996, с.23-26 |
| 8 | 2000/605/ЄС: Рішення Комісії від 26 вересня 2000 року про внесення змін до Рішення 96/603/ЄС про встановлення переліку продуктів, що належать до класів А «Не горючі», передбаченого Рішенням 94/611/ЄС щодо імплементації статті 20 Директиви Ради 89/ 106/ЄЕС про будівельну продукцію (повідомлено під номером документа C (2000) 2640), ОВЛ 258, 12.10.2000, с.36-37 |

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК  МІЖНАРОДНИХ І/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В   EN 771-1:202_, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ

Таблиця НА.1

| Позначення та назва міжнародного і/або регіонального стандарту | Позначення та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному і/або регіональному стандарту |
| --- | --- |
| EN 772-1 Metods of test for masonryunits – Part 1: Determination of compressive | ДСТУ Б EN 772-1:2016 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 772-1: 2011 + А1:2015, IDT) |
| EN 772-3Metods of test for masonry units – Part 3: Determination of net volume percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic | ДСТУ Б EN 772-3:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої щільності та пористості методом гідростатичного зважування (EN 772-3:1998, IDT) |
| EN 772-5 Metods of test for masonry units – Part 5: Determination of active soluble salts content of clay masonry units | ДСТУ Б EN 772-5:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах (EN 772-5:2001, IDT) |
| EN 772-13Metods of test for masonry units – Part 1: Determination of net and gross dry density of masonry units (exceptfornaturalstone) | ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методиви пробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої щільності в сухому стані (крім природного каменю) (EN 772-13: 2000, IDT) |
| EN 772-19 Metods of test for masonry units – Part 1: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units | ДСТУ Б EN 772-19:2013 Методиви пробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологивеликоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами (EN 772-19: 2000, IDT) |
| EN 1052-3 Metods of test for masonry units – Part 3: Determination of initials hear strength | ДСТУ Б EN 1052-3:2011 Методиви пробувань кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві (EN 1052-3: 2002, IDT) |
| EN 1745, Methods for determining thermal properties | EN 1745:202Х |
| EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to firetests | ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань з приводу реакції на вогонь (EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 IDT) |
| EN ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of water vapour transmission properties | ДСТУ Б EN ISO 12572: 2011 Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572: 2001, IDT) |

Код згідно з ДК 004:  91.100.30

Ключові слова: вироби стінові керамічні,  захищене та незахищене мурування, відбір зразків, розміри та допуски, конфігурація,  довговічність, водопоглинання,  густина, теплопровідність,  заморожування/відтавання,  паро проникність, небезпечні речовини,  умови випробувань,  міцність при стиску, міцність зчеплення,  вміст активних розчинних солей, сульфатна дія, класифікація, код позначення, тип продукції, зовнішній вигляд, оцінка та перевірка сталості продукції, невідповідна продукція,  підтвердження відповідності, декларація виробників, СЕ маркування

| Керівник роботи Голова ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали», доктор технічних наук |  | С.Д.Лаповська |
| --- | --- | --- |