ДСТУ EN 13170:202__

(EN 13170:2012+A1:2015, IDT)

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

ЗІ СПІНЕНОЇ ПРОБКИ (ICB)

Технічні умови

(Перша редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

202

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від «__» ______202_ р. № ___  з  ___.___.202___.

3 Національний стандарт відповідає EN 13170:2012+А1 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB)                            - Specification («Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення зі спіненої пробки (ICB). Технічні умови»)                          і внесений з дозволу CEN Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5  На заміну ДСТУ EN 13170:2012 (EN 13170:2012+A1:2015)

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати для розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи.

ДП «УкрНДНЦ», 202_

ІІ

Зміст                                                                Стор.

| Національний вступ………………………………………………………. | V |
| --- | --- |
| 1. Сфера застосування ....................................................................... | 1 |
| 2. Нормативні посилання ................................................................... | 2 |
| 3. Терміни та визначення понять, символи, одиниці вимірювання та скорочення……………………………………………………………… | 7 |
| 4. Вимоги…………………………………………………………………… | 10 |
| 5. Методи випробувань………………………………………………….. | 19 |
| 6. Код позначення………………………………………………………... | 22 |
| 7. Оцінювання та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP) ………………………………………………….. | 23 |
| 8. Маркування та етикетування ……………………………………….. | 24 |
| Додаток А (обов’язковий) Визначення задекларованих значень теплового опору та теплопровідності ……………………………….. | 25 |
| Додаток В (обов’язковий) Визначення типу виробів (PTD) та виробничий контроль на підприємстві (FРС)…………………….. | 28 |
| Додаток С (нормативний) Багатошарова ізоляційна продукція (ізоляційна пробкова плита)……………………………………………. | 32 |
| Додаток D (довідковий) Приклади визначення задекларованих значень теплового опору та теплопровідності для виробу чи групи виробів………………………………………………………………. | 34 |
| Додаток ZА (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень регламенту ЄС щодо будівельних виробів……………………………………………………………………… | 37 |
| Бібліографія……………………………………………………………….. | 51 |
| Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України ідентичних з міжнародними нормативними документами посилання на які є в цьому стандарті…………………………………. | 52 |
| Таблиці |  |
| Таблиця 1 Рівень та класи граничних відхилів товщини………….. | 12 |
| Таблиця 2 Рівні міцності при згині……………………………………. | 13 |
| - Таблиця 3 Стабільність розмірів за певної температури та вологості……………………………………………………………………. | 14 |
| Таблиця 4 Класи граничних відхилів товщини……………………… | 16 |
| Таблиця 5 Рівні стисливості……………………………………………. | 16 |
| Таблиця 6 Методи випробування, зразки для випробування та умови випробування……………………………………………………... | 20 |
| Таблиця A.1 Значення k для одностороннього інтервалу допуску 90 % з рівнем достовірності 90 %...................................................... | 26 |
| Таблиця В.1 Мінімальна кількість випробувань для PTD та мінімальна періодичність випробування продукції…………………. | 28 |
| Таблиця В.2 Мінімальна періодичність випробувань для визначення реакції на вогонь…………………………………………… | 30 |

ІІІ

| Таблиця D.1 Результати випробувань λ…………………………….. | 34 |  |
| --- | --- | --- |
| Таблиця D.2 Результати визначення теплового опору………........ | 35 |  |
| Таблиця ZA.1 Відповідні положення щодо промислово виготовленої ізоляційної пробкової плити ІСВ та її призначення… | 37 |  |
| Таблиця ZA.2 Системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP) виробів із спіненої пробки………………………………………………. | 39 |  |
| Таблиця ZA.2.1 Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик для виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з системою 1 щодо реакції на вогонь та системою 3………………… | 40 |  |
| Таблиця ZA.2.2 — Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з системою 3… | 42 |  |
| Таблиця ZA.2.3 — Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з комбінованою системою 4 щодо реакції на вогонь та системою 3.. | 43 |  |
| Рисунки |  |  |
| Рисунок ZA.1 Приклад інформації про маркування СЄ для виробів згідно з системою 1 та системою 3 AVCP………………….. |  | 50 |

IV

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ EN 13170:202__ (EN 13170:2012+A1:2015, IDT) «Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення зі спіненої пробки (ICB). Технічні умови» — ідентичний щодо EN 13170:2012 (EN 13170:2012+A1:2015)  Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification («Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби промислового виготовлення зі спіненої пробки (ICB). Технічні умови»).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК-305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт є одним із серії стандартів щодо теплоізоляційних виробів, що використовують у будівлях, але цей стандарт можна застосовувати в інших сферах, де це необхідно.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення, символи, одиниці виміру та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою; долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних з європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

V

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

ВИРОБИ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

ЗІ СПІНЕНОЇ ПРОБКИ (ICB)

Технічні умови

Thermal insulation products for buildings - Factory made

products of expanded cork (ICB) - Specification

_____________________________________________________________

Чинний від 202__.__.__

- 1 Сфера застосування

Цей стандарт встановлює вимоги до виробів промислового виготовлення зі спіненої пробки, які використовуються  для теплоізоляції будівель. Продукція виготовляється з гранульованої пробкової сировини без додаткових сполучних, та поставляється у вигляді плит з облицюванням  або без облицювання.

Вироби, на які поширюється цей стандарт, також використовують у збірних системах теплоізоляції та композитних панелях; експлуатаційні характеристики систем, у яких застосовують ці вироби, цим стандартом не охоплені. У цьому стандарті описано характеристики виробів та подано методи випробування, оцінювання відповідності, маркування та етикетування.

У цьому стандарті не вказується необхідний рівень конкретного показника, який має набути виріб, щоб продемонструвати придатність до використання в конкретному застосуванні. Необхідні рівні для конкретного застосування потрібно визначати в нормативних актах або стандартах, що не суперечать вимогам цього стандарту.

Цей стандарт не поширюється на вироби із заданим значенням термічного опору менше ніж 0,25 м2·К/Вт або із заданим значенням теплопровідності понад 0,060 Вт/(м·К) за температури 10 °С.

Цей стандарт не поширюється на ізоляційні вироби, що виготовляють на місці виконання будівельних робіт (згідно з EN 14064, частини 1 та 2), та вироби, що використовують для ізоляції будівельного обладнання та промислових установок (згідно з EN 14303).

1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи повністю або частково є нормативними посиланнями в цьому стандарті та обов’язковими для його застосування. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань застосовують останню редакцію наведеного документа (охоплюючи всі зміни до нього).

EN 822 Thermal insulating products for building applications — Determination of length and width; EN 823 Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness; EN 824 Thermal insulating products for building applications — Determination of squareness; EN 825 Thermal insulating products for building applications — Determination of flatness; EN 826 Thermal insulating products for building applications — Determination of compression behaviour; EN 1602 Thermal insulating products for building applications - Determination of apparent density; EN 1603 Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23°C/50% relative humidity); EN 1604 Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions; EN 1605 Thermal insulating products for building applications - Given compression load and temperature conditions; EN 1606 Thermal insulating products for building applications — Determination of compressive creep; EN 1607 Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile strength perpendicular to faces; 2 EN 1609 Thermal insulating products for building applications — Determination of short term water absorption by partial immersion; EN 12086 Thermal insulating products for building applications — Determination of water vapour transmission properties; EN 12089 Thermal insulating products for building applications — Determination of bending behaviour; EN 12090 Thermal insulating products for building applications — Determination of shear behaviour ; EN 12105 Elastic floor coverings - Determination of moisture content in agglomerated cork composition; EN 12430 Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour under point load; EN 12431 Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness for floating floor insulation products; EN 12667 Thermal performance of building materials and products — Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Products of high and medium thermal resistance; EN 12939 Thermal performance of building materials and products — Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Thick products of high and medium thermal resistance; EN 13172 Thermal insulation products — Evaluation of conformity; EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests; EN 13820 Thermal insulating materials for building applications — Determination of organic content; EN 13823 Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item; EN 15715 Thermal insulation products — Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing — Factory made products; EN 29052-1 Acoustics — Determination of dynamic stiffness — Part 1: Materials used under floating floors in dwellings (ISO 29052-1); EN 29053* Acoustics — Materials for acoustical applications — Determination of air flow resistance (ISO 9053); 3 EN ISO 354 Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354); EN ISO 1182 Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test (ISO 1182); EN ISO 1716 Reaction to fire tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716); EN ISO 9229* Thermal insulation — Vocabulary (ISO 9229); EN ISO 10456 Building materials and products. Hydrothermal properties. Tabulated calculated values and procedures for determining declared and calculated thermal values (ІSO 10456); EN ISO 11654 Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption (ISO 11654); EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2); ISO 16269-6 Statistical interpretation of data — Part 6: Determination of statistical tolerance intervals. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 822 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення довжини і ширини; EN 823 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини; EN 824 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності; EN 825 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності; EN 826 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при стиску; EN 1602 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення уявної густини; EN 1603 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за постійних нормальних лабораторних умов (при 23°C та 50% відносної вологості); EN 1604 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення стабільності розмірів за заданих умов температури та вологості; 4 EN 1605 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Границі навантаження при стиску та температурні умови; EN 1606 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості при стиску; EN 1607 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при розтягуванні перпендикулярно до площини; EN 1609 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення короткочасного водопоглинання шляхом часткового занурення; EN 12086 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності; EN 12089 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки на вигин; EN 12090 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки на зсув; EN 12105 Еластичні покриття для підлоги. Визначення вмісту вологи в агломератній корковій композиції; EN 12430 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення поведінки при точковому навантаженні; EN 12431 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах; EN 12667 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору; EN 12939 Теплотехнічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення теплового опору за допомогою методу захищеної гарячої плити та вимірювача теплового опору. Потовщені вироби з високим та середнім тепловим опором; EN 13172 Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності; EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь; EN 13820 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення вмісту органічних речовин; EN 13823 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить; EN 15715 Теплоізоляційні вироби. Інструкції щодо монтажу та закріплення для випробування на реакцію на вогонь. Вироби промислового виготовлення; 5 EN 29052-1 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (ISO 9052-1); ЕN 29053* Акустика. Матеріали для акустичних застосувань. Визначення опору повітропроникненню (ISO 9053); EN ISO 354 Акустика. Вимірювання звукопоглинання в ревербераційній кімнаті (ISO 354); EN ISO 1182 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість (ISO 1182); EN ISO 1716 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність) (ISO 1716); EN ISO 9229* Теплоізоляція. Словник термінів (ISO 9229); EN ISO 10456 Будівельні матеріали та вироби. Гідротермічні властивості. Табличні розрахункові значення та процедури визначення заявлених і розрахункових теплових показників (ISO 10456); EN ISO 11654 Акустика. Звукопоглиначі для використання в будівлях. Рейтинг звукопоглинання (ISO 11654); EN ISO 11925-2 Випробування на реакцію на вогонь. Займистість будівельних виробів, що піддаються прямому впливу полум’я. Частина 2. Випробування з одним джерелом полум’я (ISO 11925-2); ISO 16269-6 Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів.. *Примітка: EN 29053 «Acoustics — Materials for acoustical applications — Determination of air flow resistance (ISO 9053)» EN 29053 «Акустика. Матеріали для акустичного застосування. Визначення опору повітряному потоку (ISO 9053)» замінено на EN ISO 9053-1:2018 «Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static airflow method (ISO 9053-1:2018)» EN ISO 9053-1:2018 «Акустика. Визначення опору повітряному потоку. Частина 1. Статичний метод повітряного потоку (ISO 9053-1:2018)»; EN ISO 9229:2007 «Thermal insulation — Vocabulary (ISO 9229:2007)» EN ISO 9229:2007 «Теплоізоляція — Словник (ISO 9229:2007)» замінено на EN ISO 9229:2020 «Thermal insulation — Vocabulary (ISO 9229:2020)» EN ISO 9229:2020 «Теплоізоляція — Словник (ISO 9229:2020)» 6 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ - Терміни та визначення понять 3.1.1 У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, наведені в EN ISO 9229 з такими доповненнями: - Пробка (Сorc): захисний шар коркового дуба (Quercus suber L.), який можна періодично знімати з його стовбура, та використовувати як сировину; - Гранульована пробка (Granulated cork): фрагменти захисного шару, які отримані шляхом подрібнення та/або перемелювання необробленої пробки. (зазвичай розмір гранул становить від 4 мм до 18 мм.); - Ізоляційна пробкова плита (Insulation corc board): сформована продукція, яка виготовляється з меленої гранульованої пробки, спіненої та зв'язаної виключно її власною натуральною сполучною речовиною, яка виділяється зі стінок коркових осередків при нагріванні під тиском;

    - Рівень (level): задане значення, яке є верхньою або нижньою межею вимоги та  визначається заявленим значенням відповідної характеристики;

3.1.5 Клас (class): параметр, значення якого знаходиться між двома рівнями одного показника; 3.1.6 Панель, плита (slab; board): жорсткий або напівжорсткий ізоляційний виріб прямокутної форми з поперечним перерізом, товщина якого значно менша, ніж інші розміри, і постійна по всьому виробу. Примітка: Панель зазвичай тонша за плиту. Вони можуть поставлятися в конічній формі. - Облицювання (facing): функційний, або декоративний шар покриття завтовшки менше ніж 3 мм, наприклад, папір, полімерна плівка, тканина або металева фольга, який не вважають окремим шаром термоізоляції для збільшення термічного опору виробу; - Покриття (coating): функційний або декоративний шар завтовшки менше ніж 3 мм, який наносять фарбуванням, розпиленням, наливом або затиранням і який не вважають окремим шаром термоізоляції для збільшення термічного опору виробу; - Композитний ізоляційний матеріал (composite insulation product): виріб, з облицюванням або покриттям, із двох або кількох шарів, скріплених між собою за допомогою хімічної або фізичної адгезії, що сформований не менше ніж з одного шару термоізоляційного матеріалу, виготовленого у заводських умовах; 7 - Символи, одиниці вимірювання та скорочення У цьому стандарті застосовують такі символи та одиниці вимірювання: σp; Фактичний коефіцієнт звукопоглинання; -. σw; Розрахунковий коефіцієнт звукопоглинання; -. b; Ширина; мм. c; Стисливість; мм. dB; Товщина під навантаженням 2 кПа після зняття додаткового навантаження 48 кПа; мм. d; Товщина під навантаженням (250 ± 5) Па; мм. dL; Товщина під навантаженням 250 кПа; мм. dN; Номінальна товщина виробу; мм. dS; Товщина випробувального зразка; мм. Δεb; Відносна зміна ширини; %. Δεd; Відносна зміна товщини; %. Δεs; Відносна зміна площинності; мм/м. ε; Деформація при заданому стискаючому навантаженні та температурі; мм. ε ст; Повзучість при стиску; %. εt; Загальне зменшення відносної товщини; %. Fр; Сила стиску в критичній точці; кН. k; Коефіцієнт, що залежить від кількості отриманих результатів. L; Довжина; мм. λ90/90; 90-відсотковий довірчий інтервал з рівнем імовірності 90 % для теплопровідності; Вт/(м·К). λD; Деклароване значення теплопровідності; Вт/(м·К). λi; Фактичне значення (за результатом випробування) теплопровідності; Вт/(м·К). λсер; Середнє значення теплопровідності; Вт/(м·К). λU; Розрахункове значення теплопровідності; Вт/(м·К); кН. n; Кількість результатів випробувань. R90/90; 90-відсотковий довірчий інтервал з рівнем імовірності 90 % для теплового опору; м2·К/Вт. RD; Деклароване значення теплового опору; м2·К/Вт. Ri; Фактичне значення (за результатом випробування) теплового опору; м2·К/Вт. Rсер; Середнє значення теплового опору; м2·К/Вт. RU; Розрахункове значення теплового опору; м2·К/Вт. ρа; Уявна густина; кг/м3. Sb; Відхили від прямокутності в напрямку довжини та ширини; мм/м. Sd; Відхили від прямокутності в напрямку товщини; мм. Smax; Відхили від площинності; мм. 8 X0; Початкова деформація через 60 с від початку навантаження; мм. Xt; Зменшення загальної товщини за час t (Деформація за час t ); мм. SR; Оцінка середньоквадратичного відхилу теплового опору; м2·К/Вт. Sλ; Оцінка середньоквадратичного відхилу теплопровідності; Вт/(м·К). s′; Динамічна жорсткість; МН/м3. σ10; Міцність на стиск при 10 % лінійної деформації; кПа. σb; Міцність при згині; кПа. σc; Деклароване напруження при стиску (для повзучості при стиску); кПа. σmt; Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити; кПа. Wp; Водопоглинання при короткостроковому частковому зануренні; кг/м2. τ; Міцність при зсуві; кПа. Z; Опір паропроникності; м2∙год ∙ Па/мг. AFr; Позначення опору повітропроникності. AP; Позначення задекларованого рівня фактичного коефіцієнта звукопоглинання. AW; Позначення задекларованого рівня розрахункового коефіцієнта звукопоглинання. CC (i1/ i2/y) σc; Позначення задекларованого рівня повзучості при стиску. СР; Позначення задекларованого рівня стисливості. СS (10/ Y); Позначення задекларованого рівня напруги при стисканні або міцності на стиск при 10% деформації. DS (23, 90) або DS (70, 90); Позначення задекларованого рівня стабільності розмірів за певної температури та відносної вологості. DS (70, -); Позначення задекларованого рівня стабільності розмірів за певної температури. DLT; Позначення задекларованого значення деформації при заданому навантаженні та температурі. 9 MU; Позначення задекларованого рівня коефіцієнта опору паропроникності. PL(P); Позначення задекларованого рівня точкового навантаження в критичній точці. SD; Позначення задекларованого рівня динамічної жорсткості. SSi; Позначення задекларованого рівня міцності при зсуві. Тi; Позначення задекларованого рівня граничних відхилів товщини. TR; Позначення задекларованого рівня міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити. W; Позначення задекларованого класу для допусків по ширині. WS; Позначення задекларованого рівня водопоглинання при короткостроковому зануренні. Z; Позначення задекларованого рівня опору паропроникності. Н; Вологість. μ; Коефіцієнт опору дифузії водяної пари. У цьому стандарті застосовують такі скорочення: ICB; Спінена (теплоізоляційна) плита з пробки (сформована продукція, яка виготовляється з меленої гранульованої пробки, спіненої та зв'язаної виключно її власною натуральною сполучною речовиною, яка виділяється зі стінок коркових осередків при нагріванні під тиском). PTD; Визначення типу продукції (попередня назва ITT для початкового випробування типу). FPC; Виробничий контроль на підприємстві. RtF; Реакція на вогонь. AVCP; Оцінювання та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (попередня назва — атестація відповідності). DoP; Декларація експлуатаційних характеристик. ThIB; Теплоізоляція для будівель. VCP; Перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (попередня назва — оцінка відповідності). - ВИМОГИ 4.1 Загальна інформація Значення показників виробів визначають відповідно до Розділу 5. Вироби, що відповідають цьому стандарту, повинні відповідати вимогам п.4.2 та п.4.3 відповідно. Фактичне значення показника виробу — це середнє значення результатів, отриманих під час випробування зразків, кількість яких зазначено в таблиці 5. 10 - Для всіх сфер застосування - 4.2.1 Термічний опір та теплопровідність Термічний опір та теплопровідність ґрунтуються на значеннях, отриманих згідно з EN 12667 або EN 12939 під час вимірювання виробів великої товщини.Термічний опір та теплопровідність визначають відповідно до Додатка А та додаткових умов, заявлених виробником: - базова середня температура 10 °С; - виміряні значення вказують із точністю до трьох значущих чисел; - для виробів однакової товщини заданий термічний опір RD вказують обов’язково; теплопровідність λD — за потреби. За потреби, для виробів неоднакової товщини (наприклад, для виробів клиноподібної або конусоподібної форми) обов’язково вказують лише теплопровідність λD; - задане значення теплового опору RD і задане значення теплопровідності lD вказують як 90 % граничних значень з довірчим рівнем 90 %; - статистичне значення теплопровідності λ90/90 вказують із заокругленням у більшу сторону до 0,001 Вт/(м∙К), як λD у рівнях з інтервалом 0,001 Вт/(м∙К); - задане значення теплового опору RD розраховують на основі номінальної товщини dN, або dL для виробів із заданою стисливістю (див. 4.3.10.3) та відповідним значенням теплопровідності λ90/90, якщо вимірювання не були безпосередньо проведені; - статистичне значення теплового опору R90/90, розраховане на основі номінальної товщини dN, або dL для виробів із заданою стисливістю (див. 4.3.10.4) та відповідним значенням теплопровідності λ90/90, вказують із заокругленням у меншу сторону до 0,05 м2∙К/Вт, як RD у рівнях з інтервалом 0,05 м2∙К/Вт; - статистичне значення R90/90 виробів, на яких проводять безпосереднє вимірювання лише теплового опору, вказують із заокругленням у меншу сторону до 0,05 м2·К/Вт, як RD у рівнях з інтервалом 0,05 м2∙К/Вт. Приклади визначення заданих значень теплового опору RD та теплопровідності λD наведено в додатку D. Примітка. λU та RU (розрахункові значення) можна визначити згідно з EN ISO 10456. - Довжина і ширина Довжину l та ширину b визначають згідно з EN 822. Результати вимірювання не повинні відхилятися від номінальних значень на понад: ± 5 мм — за довжиною; ± 3 мм — за шириною. Лінійні розміри ізоляційної пробкової плити складають: Довжина: 1 000 мм; Ширина: 500 мм 11 - Товщина Товщину d визначають згідно з EN 823. Навантаження має становити 50 Па, крім виробів з напругою стиснення або з межею міцності при стиску 10 кПа та більше (див. 4.3.3), де навантаження має бути 250 Па. Результати випробування не повинні відрізнятися від номінального значення товщини dN більше від граничних відхилів, зазначених у таблиці 1 для заданого рівня або класу. Таблиця 1 — Рівень та класи граничних відхилів товщини Рівень чи Клас; Tовщина; Граничні відхили. T1; 20 мм ≤ d ≤ 50 мм; ± 1 mm. T2; d > 50 мм; ± 2 %, або ± 2 ммb. b Менше числове значення є визначальним.. Це випробування не застосовують під час проведення випробувань відповідно до 4.3.10. - Прямокутність Прямокутність визначають згідно з EN 824. Відхилення від прямокутності по довжині та ширині Sb не повинно перевищувати 4 мм/м. Відхилення від прямокутності по товщині Sd не повинно перевищувати 2 мм. 4.2.5 Площинність Площинність визначають згідно з EN 825. Відхилення від площинності, Smax, дошок і плит не повинно перевищувати 2 мм. - Реакція на вогонь виробів, розміщених на ринку Класифікацію виробів, розміщених на ринку, на реакцію на вогонь визначають згідно з EN 13501-1, а правила монтажу та кріплення представлені в EN 15715. Примітка 1: Ця класифікація є обов’язковою і завжди міститься на СЕ маркуванні. Детальну інформацію про умови випробування та сфери застосування класифікації, що зазначена у звіті про класифікацію реакції на вогонь, наводять у документації виробника. - Характеристики довговічності - Загальна інформація Розглянуто відповідні характеристики довговічності, що описані в 4.2.7.2, 4.2.7.3 та, за потреби, у 4.3.6 щодо повзучості при стиску. - 4.2.7.2 Реакція на вогонь виробів, розміщених на ринку, у процесі старіння/погіршення властивостей Характер реакції на вогонь продуктів ICB, як зазначено в 4.2.6, не змінюється з часом. 12 4.2.7.3 Довговічність теплового опору та теплопровідності проти старіння/погіршення Теплопровідність виробів із утеплювача з пробкових плит не змінюється з часом. Теплопровідність охоплено та розглянуто в 4.2.1, а будь-яка зміна товщини — в одному з випробувань на стабільність розмірів, зазначених у 4.3.2, залежно від того, що застосовують. 4.2.8 Вологість Вологість H визначають згідно з EN 12105. Продукція повинна бути захищена від попадання води під час зберігання. За цих умов жоден результат випробування не повинен бути вищим ніж 8% за масою. 4.2.9 Уявна густина Уявну густину ρa, визначають згідно з EN 1602. Продукція повинна бути захищена від попадання води під час зберігання. За цих умов жоден результат випробування не повинен бути вищим ніж 130 кг/м3. 4.2.10 Міцність при згині Міцність при згині σb, визначають згідно з EN 12089, метод B. Результат випробування не повинен бути нижчим за значення, вказані в таблиці 2, для розглянутого рівня та відповідно до товщини матеріалу. Таблиця 2 — Рівні міцності при згині Рівень; Tовщина, мм; Значення вимоги, kPa. σb1; 20 мм ≤ d ≤ 50 мм; ≥ 140. σb2; d > 50 мм; ≥ 110. - Для конкретних сфер застосування - 4.3.1 Загальні положення Якщо на виріб, що застосовують, відсутня вимога за показником, встановленим у 4.3, то виробник не визначає і не вказує цей показник. - Стабільність розмірів Стабільність розмірів за зазначеної температури або за заданих умов температури та вологості визначають згідно з EN 1604. Випробування проводять після витримування зразків в умовах, зазначених у таблиці 3. Відносна зміна довжини Δεl і ширини Δεb та відносне зменшення товщини Δεd не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 3 для заданого рівня. 13 - Таблиця 3 — Стабільність розмірів за певної температури та вологості Позначення; Умови; Метод випробування; Вимога. довжина Δεl та ширина Δεb, %; довжина Δεl та ширина Δεb,%. DS(70, -); 48 год, 70°С; EN 1604; 1; 1. DS(23, 90); 48 год, 23°С, відносна вологість 90 %; EN 1604; 1; 1. DS(70, 90); 48 год, 70°С, відносна вологість 90%; EN 1604; 1; 1. Випробування DS(70 ,-) та DS(23, 90) не проводять, коли проводять випробування DS(70, 90). 4.3.3 Напруження при стиску або міцність на стиск Напруження при стиску при 10 % лінійної деформації, σ10, або міцність на стиск, σm, визначають згідно з EN 826. Відсутність тестового результату для напруги на стискання за 10 % деформації або міцності на стиск, залежно від того, що є меншим, має бути менше ніж оголошений рівень, CS (10\Y), вибраний з таких значень: 0,5 кПа; 5 кПа; 10 кПа; 15 кПа; 20 кПа; 25 кПа; 30 кПа; 40 кПа; 50 кПа; 60 кПа; 70 кПа; 80 кПа; 90 кПа; 100 кПа; 110 кПа; 120 кПа; 130 кПа; 140 кПа; 150 кПа; 175 кПа; 200 кПа; 225 кПа; 250 кПа; 300 кПа; 350 кПа; 400 кПа; 450 кПа; 500 кПа. - Якщо неможливо ідентифікувати менше значення рівня напруження при стису при 10 % лінійної деформації СS(10) або рівня міцності на стиск СS(Y) (наприклад, СS(10)90 або СS(Y)90, або СS(10/Y)90), або СS(10/Y), то на маркуванні вказують менше значення одного з відповідних рівнів або обидва значення. - Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити σmt, визначають згідно з EN 1607. Результати випробування не повинні бути меншими, ніж заданий рівень TR, що вибирають з таких значень: 1 кПа; 2,5 кПа; 5 кПа; 7,5 кПа; 10 кПа; 15 кПа; 20 кПа; 25 кПа; 30 кПа; 40 кПа; 50 кПа; 60 кПа; 70 кПа; 80 кПа; 90 кПа;100 кПа; 125 кПа; 150 кПа; 175 кПа; 200 кПа; 250 кПа; 300 кПа; 400 кПа; 500 кПа; 600 кПа; 700 кПа (наприклад, TR200). - Точкове навантаження Точкове навантаження Fp за деформації 5 мм визначають згідно з EN 12430 і вказують у рівнях з інтервалом 50 Н. Результати випробування не повинні бути меншими, ніж заданий рівень. 14 - Повзучість при стиску Деформацію повзучості при стиску Xct і загальне зменшення товщини Xt визначають через 122 доби випробувань за заданої напруги при стиску σс, яку вказують з інтервалами не менше ніж 1 кПа, і для отримання номінального значення згідно з EN 1606 виробляють 30-кратну екстраполяцію результату (що відповідає 10 рокам). Деформацію повзучості при стиску вказують у рівнях i2, а загальне зменшення товщини — у рівнях i1 з інтервалом 0,1 мм за заданої міцності під час стискання. Результати випробувань не повинні перевищувати заданий рівень за заданої міцності під час стискання. Примітка 1. Посилаючись на код позначення CC(i1/i2/у)σc, відповідно до розділу 6, із заданого рівня СС(2,5/2/10) 50, наприклад, що деформація повзучості при стиску не перевищує 2 мм і значення зменшення загальної товщини не перевищує 2,5 мм після екстраполяції на 10 років (тобто після 30-кратної екстраполяції та 122 доби випробувань) за заданої міцності на стиск 50 кПа. Примітка 2. Тривалість випробувань: згідно з EN 1606 для проведення екстраполяції на 10, 25 та 50 років потрібна така кількість днів: Період екстраполяції, років; Мінімальна тривалість випробування, днів. 10; 122. 25; 304. 50; 608. - Водопоглинання при короткостроковому частковому зануренні Водопоглинання при короткостроковому частковому зануренні Wp визначають згідно з EN 1609. Результати випробувань не повинні перевищувати 0,5 кг/м2. 4.3.8 Паропроникність та опір паропроникності Паропроникність визначають згідно з EN 12086 і декларують як коефіцієнт опору дифузії водяної пари μ, для однорідних продуктів і як опір водяній парі Z, для торцевих або неоднорідних виробів. Жоден результат випробування μ не повинен перевищувати заявлене значення та результат випробування Z повинен бути меншим за заявлене значення Z. Як альтернативу, для декларації опору дифузії водяної пари μ, виробів зі спіненої пробки можна використовувати значення, наведене в EN ISO 10456. 4.3.9 Динамічна жорсткість Динамічну жорсткість s' визначають згідно з EN 29052-1 без попереднього навантаження. Значення динамічної жорсткості вказують на рівні з інтервалом 1 МН/м3. Результати випробувань не повинні перевищувати зазначеного рівня. 15 - Стисливість - Загальна інформація - Основне застосування продуктів з використанням стисливості — «плаваючі» підлоги. - 4.3.10.2 Визначення товщини dL Товщину dL визначають згідно з EN 12431 під навантаженням 250 Па. Результати випробувань не повинні відрізнятися від номінальної товщини dL понад граничні відхили, зазначені в таблиці 4 для відповідного класу. Таблиця 4 — Класи граничних відхилів товщини Клас; Граничний відхил товщини. Т6; - 5 % або -1 ммa; +15 % або +3 ммa. Т7; 0; +10 % або +2 ммa. - а Більше числове значення є визначальним.. - Визначення товщини dв - Товщину dВ, визначають згідно з EN 12431 через 120 с перед виміром dB. - 4.3.10.4 Стисливість, с Стислиівість с, виробів класів Т6 і Т7 (див. 4.3.10.2) визначають як різницю між dL і dВ. Результати випробувань не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 5 для відповідних рівнів стисливості. Результат випробування — це середньоарифметичне значення результатів випробування всіх зразків. Таблиця 5 – Рівні стисливості Рівень; Корисне навантаження на перекриття, кПа; Стисливість, с; Допустимі граничні відхили, мм. Номінальна стисливість, мм; Допустимі граничні відхили, мм. CP5; ≤2,0; ≤5; +2. CP4; ≤3,0; ≤4. CP3; ≤4,0; ≤3. CP2; ≤5,0; ≤2; +1. Примітка 1. Рівні корисних навантажень на перекриття наведено в ЕN 1991-1-1 [1]. Примітка 2. Результат випробування є середньоарифметичним значенням результатів випробувань усіх зразків. 16 Рівні стисливості СР3, СР4 і СР5 належать до класу допуску товщини Т6, рівень СР2 — до класу допуску товщини Т7 (див. 4.3.10.2). 4.3.10.5 Зменшення товщини з часом У разі перевищення корисного навантаження на перекриття на 5 кПа допустимо застосовувати вироби з рівнем стисливості СР2, при цьому необхідно визначити їхнє зменшення товщини з часом. Деформацію товщини на момент часу Xt = X0 + Xct визначають згідно з EN 1606 після 122 діб випробувань під корисним навантаженням плюс власну вагу перекриття та виробляють 30-кратну екстраполяцію результату, що відповідає 10 рокам. Рівень стисливості через 10 років експлуатування не повинен перевищувати зазначений у 4.3.10.4. 4.3.11 Звукопоглинання Коефіцієнт звукопоглинання визначають згідно з EN ISO 354. Показники звукопоглинання визначають згідно з EN ISO 11654 із використанням значень фактичного коефіцієнта звукопоглинання, αр, за частот 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 000 Гц, 2 000 Гц, 4 000 Гц та коефіцієнта звукопоглинання, αw. Значення αр та αw округлюють до 0,05 (якщо αр > 1, то приймають αр = 1) та вказують у рівнях з інтервалом 0,05. Жоден результат випробувань (αр і αw) не повинен бути меншим за вказаний рівень. 4.3.12 Опір повітропроникності Опір повітропроникності, AFr, визначають згідно з EN 29053. Значення опору повітропроникності вказують у рівнях з інтервалом 1 кПа·с/м2. Результати випробувань не повинні бути меншими за вказаний рівень. - Виділення небезпечних речовин У національних нормативних актах щодо небезпечних речовин можуть бути вимоги перевірення та декларування щодо їхніх викидів, а іноді і вмісту, коли будівельну продукцію, на яку поширюється цей стандарт, розміщують на ринках. За відсутності гармонізованих європейських методів випробувань перевірення та декларування щодо викидів/вмісту потрібно здійснювати з урахуванням національних положень у місці використання. Примітка. Інформаційна база даних, що охоплює європейські та національні положення щодо небезпечних речовин, доступна на веб-сайті Будівництво у Европі (Construction on EUROPA), доступ до якого здійснюється через http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/. 17 - Реакція на вогонь виробів у стандартних збірних конструкціях, що моделюють кінцеве застосування Класифікацію виробів щодо реакції га вогонь у стандартних збірних конструкціях, що моделюють кінцеве застосування, за винятком ізоляції труб, визначають згідно з EN 13501-1 та згідно з правилами з монтування та кріплення, наведеними в EN 15715. Ця класифікація дає можливість отримати додаткову інформацію про реакцію на вогонь для стандартних тестових конфігурацій збірних конструкцій, до яких належить теплоізоляційний виріб. Номер вибраної тестової конфігурації збірної конструкції (таблиця 5 EN 15715), яку використовують у випробуванні, має бути зазначений у Єврокласі. Детальну інформацію про умови випробування та сферу застосування класифікації, що зазначена у звіті про класифікацію щодо реакції на вогонь, наводять у документації виробника. 4.3.15 Безперервне палаюче горіння Примітка. Метод випробування перебуває у стадії розроблення. До стандарту будуть внесені відповідні зміни після його розроблення. - Міцність при зсуві Міцність при зсуві, τ, визначають згідно з EN 12090. Якщо декларують міцність при зсуві, результат випробувань не повинен бути меншим за деклароване значення SSi. - Міцність при згині Міцність при згині, σb, визначають згідно з EN 12089. Якщо декларують міцність при згині, то результат випробувань не повинен бути меншим за зазначений рівень, BSi, вибраний з таких значень: 25 кПа, 50 кПа, 75 кПа, 100 кПа, 125 кПа , 150 кПа, 175 кПа, 200 кПа, 250 кПа, 300 кПа, 350 кПа, 400 кПа, 450 кПа, 500 кПа, 600 кПа, 700 кПа (наприклад, BS100). 18 - 5 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ - 5.1 Відбирання зразків Зразки, що випробовують, відбирають з одного зразка продукції загальною площею такого зразка не менше ніж 1 м2 ,та вони мають бути достатніми для проведення необхідних випробувань. Короткий бік зразка має бути не менше ніж 300 мм або дорівнювати розміру готового виробу залежно від того, що менше. - Кондиціювання Якщо у відповідному стандарті на методи випробування не встановлено особливих умов, то випробувальні зразки не піддаються додатковій підготовці. У спірних випадках зразки перед випробуваннями витримують не менше ніж 6 годин за температури (23 ± 2) °С і відносної вологості повітря (50 ± 5) %. Для виробничого контролю на підприємстві (FPC) особливі умови для підготовки випробувальних зразків не потрібні. - Випробування - Загальні положення У таблиці 6 наведені розміри зразків, мінімальна кількість випробувань, необхідних для отримання результату, й додаткові умови випробувань. Випробування можна проводити на необлицьованому/непокритому виробі, якщо відомо, що облицювання/покриття не мають відношення до результату випробування. 5.3.2 Термічний опір та теплопровідність Термічний опір та теплопровідність визначають згідно з EN 12667 або EN 12939 для виробів з великою товщиною за таких умов: - за середньої температури — (10,0 ± 0,3) °С; - після попереднього підготування (кондиціювання) зразків — відповідно до 5.2. Термічний опір і теплопровідність можна вимірювати за іншої середньої температури, відмінної від 10 °С, за умови підтвердження залежності між температурою та тепловими характеристиками. Термічний опір і теплопровідність визначають безпосередньо за виміряною товщиною зразка. Якщо це неможливо, то їх визначають вимірюванням за іншої товщини виробу та за умови, що: - виріб має аналогічні хімічні й фізичні характеристики та виготовлено на тому самому виробничому обладнанні; та - згідно з EN 12939 можна підтвердити, що теплопровідність для товщини, покладеної в основу розрахунку, змінюється не більше ніж на 2 %. 19 Коли під час випробування теплового опору та теплопровідності використовують виміряну товщину, випробувальна товщина має бути мінімальною у виміряних точках зразка (а не середньою) наскільки можливо, щоб уникнути повітряних зазорів під час випробування. Термічний опір і теплопровідність у виробах з міцністю на стискання менше ніж 10 кПа визначають за номінальною товщиною, dN, або виміряною товщиною, при цьому менша товщина є визначальною. Таблиця 6 — Методи випробування, зразки для випробування та умови випробування (розміри у міліметрах) Пункт; Метод випробування; Довжина та ширина досліджуваль-ного зразка a; Мінімальна кількість вимірювань для отримання одного результату; Конкретні умови. №; Назва. 4.2.1; Термічний опір і теплопро-відність; EN 12667 EN 12939; Див. EN 12667 або EN 12939; 1; —. 4.2.2; Довжина і ширина; EN 822; Повнорозмірний; 1; —. 4.2.3; Товщина; EN 823; Повнорозмірний; панель, плита: 3; Метод В.1, 50 Па або 250 Па див. 4.2.3. 4.2.4; Прямокутність; EN 824; Повнорозмірний; 1; —. 4.2.5; Площинність; EN 825; Повнорозмірний; 1; —. 4.2.6; Реакція на вогонь виробів, розміщених на ринку; Див. EN 13501-1 та EN 15715; Див. розділ 5 EN15715: 2009. 4.3.2; Стабільність розмірів за заданих умов; EN 1604; 200 × 200; 3; —. 4.3.3; Напруження при стиску або міцність на стиск; EN 826; 200 × 200; 5; Шліфування поверхніb. 300 × 300; 3. 4.3.4; Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикуляр- ному до площини плити; EN 1607; 200 × 200; 5; —. 300 × 300; 3. 4.3.5; Точкове навантаження; EN 12430; 300 × 300; 3; —. 4.3.6; Повзучість при стиску; EN 1606; 200 × 200; 5; Шліфування поверхніb. 300 × 300; 3. 4.3.7; Короткострокове часткове водопоглинання; EN 1609; 200 × 200; 4; Метод А. 4.3.8; Паропроникність; EN 12086; Див. 6.1 у EN 12086: 1997; 3; с. 20 Кінець таблиці 6 4.3.9; Динамічна жорсткість; EN 29052-1; 200 × 200; 3; —. 4.3.10; Товщина, dL; EN 12431; Класи Т6 і Т7. Товщина, dB. Довготривале зменшення товщини; EN 1606; 200 × 200; 3; Рівень CP2. 4.3.11; Звукопоглинан-ня; EN ISO 354; Мінімум 10 м2; 1; Буде повідомлено. 4.3.12; Опір повітропроник-ності; EN 29053; Залежно від апарата; 3; —. 4.3.13; Виділення небезпечних речовин; d; —; —; —. 4.3.14; Реакція на вогонь виробу у стандартних збірних конструкціях, що моделюють кінцеве застосування; Див. EN 13501-1 та EN 15715; Див. розділ 6 EN 15715: 2009. 4.3.15; Безперервне палаюче горіння; d; —; —; —; —; —. 4.3.16; Міцність при зсуві; EN 12090; 250 × 50 мм; 3; Одиничний зразок випробування. 200 × 100 мм; 3; Одиничний зразок випробування. 4.3.17; Міцність при згині; EN 12089; Повнорозмірний; 1; Метод А. 150 × 5 × товщина + 50 мм; Метод В. а Товщина виробу в натуральну величину, крім 4.2.6, коли межі методів випробувань перевищені. Якщо для 4.3.3 та 4.3.6 товщина випробовуваного зразка більша, ніж його ширина, довжина і ширина мають бути не менше ніж товщина випробовуваного зразка. b Вироби без облицювання необхідно шліфувати. Облицьовані вироби повинні мати відповідне оброблення поверхні. c Під час випробування виробів з пароізоляцією згідно з EN 12086 товщина зразка являє собою товщину пароізоляції плюс (2-3)мм. d Ще немає в наявності.. - 21 - КОД ПОЗНАЧЕННЯ Код позначення виробів має надати виробник. Нижче наведено такі позначення, за винятком випадків, коли немає вимог щодо властивостей, описаних в 4.3: — Скорочена назва ізоляційної пробкової плити; ІСВ. — Номер цього стандарту; EN 13170. — Допуски на товщину; Ti. — Стабільність розмірів за заданої температури; DS(70,-). — Стабільність розмірів за заданих умов температури та вологості; DS(23,90) або DS(70,90). — Напруження при стиску або міцність на стиск при 10% деформації; CS(10\Y)i. - Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити; TRi. — Точкове навантаження; PL(5)i. — Короткострокове часткове водопоглинання; WS. — Паропроникність; MUi або Zi. — Динамічна жорсткість; SDi. — Стисливість; CPi. — Повзучість при стиску; CC(i1/i2,y) σc. — Фактичний коефіцієнт звукопоглинання; APi. — Розрахунковий коефіцієнт звукопоглинання; AWi. — Опір повітропроникності; AFri. — Міцність при зсуві; SSi. — Міцність при згині; BSi. - При цьому «i» використовують для позначення відповідного класу або рівня або заявленої величини, для повзучості під час стискання — «σc» для позначення напруги стискання, а «y» — для позначення кількості років.. Код позначення виробу із спіненої пробки ілюструють таким прикладом: ПРИКЛАД: ICB — EN 13170 — T2 — L2 — W2 — CS(10)100 — TR50 — WS — DS(70,90) — PL(P)200 — Z1 — SD15 Примітка. Характеристики, зазначені в 4.2, не належать до коду позначення, якщо для виробу вказано граничне значення (порогове значення). - 22 - ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА СТАБІЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (AVCP) 7.1 Загальні положення Виробник або його уповноважений представник несуть відповідальність за відповідність свого виробу вимогам цього стандарту. Оцінювання та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP) потрібно проводити згідно з EN 13172, і воно базується на визначенні виробником типу виробів (PTD), на проведенні виробничого контролю на підприємстві (FPC), охоплюючи оцінювання виробів та випробування на відібраних зразках на виробництві. Відповідність виробу вимогам цього стандарту та задекларованим значенням (охоплюючи класи) має бути продемонстрована: — Визначенням типу виробів (PTD). - Виробничим контролем на підприємстві (FPC), проведеним виробником, охоплюючи оцінювання виробів. Якщо виробник вирішує згрупувати вироби, це потрібно зробити згідно з EN 13172. 7.2 Визначення типу виробів (PTD) Усі характеристики, визначені в 4.2, та характеристики, зазначені у 4.3, якщо вони заявлені, підлягають визначенню типу виробів (PTD) відповідно до додатка B. Для відповідних характеристик, PTD (визначення типу) виробів, що відповідають також EN 14303, можна використовувати з метою PTD та DoP (декларації характеристик якості) згідно з цим стандартом. 7.3 Виробничий контроль на підприємстві (FPC) Мінімальна частота випробувань під час заводського контролю виробництва(FPC) має відповідати додатку B. У разі використання непрямого випробування кореляцію з прямим тестуванням встановлюють згідно з EN 13172. Для відповідних характеристик, FPC (виробничий контроль на підприємстві), що відповідають також EN 14303, можна використовувати з метою FPC та DoP (декларації експлуатаційних характеристик) згідно з цим стандартом. 23 8 МАРКУВАННЯ ТА ЕТИКЕТУВАННЯ Вироби, що відповідають цьому стандарту, мають бути чітко позначені на етикетці або на упаковці з такою інформацією: — назва товару чи інша ідентифікуюча характеристика; — назва або ідентифікаційний знак та адреса виробника або його уповноваженого представника; — код зміни або час виробництва або код відстеження; — клас за реакцією на вогонь (RtF) виробу в разі його надходження на ринок. Ця класифікація має відповідати 4.2.6; — якщо випробування реакції на вогонь на стандартизованих збірках було проведено відповідно до розділу 6 EN 15715:2009, то потрібно додати класифікацію реакції на вогонь та позначити її як «стандартизована збірка х» після класифікації. Ця інформація має відрізнятися від маркування СЕ. Номер стандартизованої збірки взято з таблиці 5 EN 15715:2009. Для отримання додаткової інформації треба звертатися до документації виробника (див. примітку); — задекларований термічний опір (RD); — задекларована теплопровідність (λD); — номінальна товщина (dN); — код позначення, наведений у розділі 6; — номінальна довжина; — номінальна ширина; — тип облицювання, за наявності; — кількість штук і площа в упаковці, відповідно. — цільове використання виробів із спіненої пробки для утеплення будівель позначають абревіатурою ThlB. Примітка. Щодо маркування CE та позначення див. ZA.3. ПРИКЛАД: Додаткова добровільна інформація: Будь-яка інша необов’язкова інформація про вироби: — Реакція на вогонь для стандартизованої збірки № 1, 2, 3, 4 — Примітки. 24 ДОДАТОК А (обов’язковий) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДЕКЛАРОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕПЛОВОГО ОПОРУ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ A.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Виробник несе відповідальність за визначення заявлених значень теплового опору та теплопровідності. Він має продемонструвати відповідність виробу заявленим значенням. Заявлені значення теплового опору та теплопровідності виробу є очікуваними значеннями цих властивостей протягом економічно обґрунтованого терміну служби за нормальних умов, оцінених на основі даних вимірювань у стандартних (еталонних) умовах. A.2 ВХІДНІ ДАНІ Виробник повинен мати принаймні десять результатів випробувань теплового опору та теплопровідності, отриманих із внутрішніх або зовнішніх прямих вимірювань, щоб розрахувати заявлені значення згідно з додатком C. Прямі вимірювання теплового опору та теплопровідності потрібно проводити через регулярні проміжки часу протягом останніх дванадцяти місяців. Якщо доступно менше десяти результатів випробувань, період може бути продовжений до отримання десяти результатів випробувань, але не більше трьох років, протягом яких продукт і умови виробництва істотно не змінилися. Для нових виробів десять результатів випробувань на термічний опір або теплопровідність мають бути виконані впродовж щонайменше десяти днів. Задекларовані значення розраховують згідно з методом, наведеним у А.3, і перераховують за період, що не перевищує трьох місяців виробництва. A.3 ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗНАЧЕННЯ A.3.1 Загальні положення Під час виведення задекларованих значень RD та λD з розрахункових значень R90/90 та λ90/90 використовують правила, наведені у 4.2.1, які охоплюють умови округлення. 25 А.3.2 Випадок, коли декларують термічний опір та теплопровідність Номінальні значення RD та λD визначають на підставі значень R90/90 та λ90/90, розрахованих за формулами (А.1), (А.2) та (А.3): λ90/90 = λсер. + k × sλ (А.1) = (А.2) R90/90 = dN/λ90/90 (А.3) (або dL у випадку продуктів із заявленою стисливістю (див. 4.3.10.4)). Значення k беруть з таблиці А.1. А.3.3 Випадок, коли декларують лише термічний опір Задекларовані значення, RD має бути отримане з розрахункового значення R90/90 , яке визначають за формулами (A.4) та (A.5). R90/90 = Rсер.  k × sR (A.4) SR= (A.5) Значення k беруть з таблиці А.1 Таблиця A.1 — Значення k для одностороннього інтервалу допуску 90 % з рівнем достовірності 90 %. Кількість результатів випробувань; k. 10; 2,07. 11; 2,01. 12; 1,97. 13; 1,93. 14; 1,90. 15; 1,87. 16; 1,84. 17; 1,82. 26 Кінець Таблиці A.1 18; 1,80. 19; 1,78. 20; 1,77. 22; 1,74. 24; 1,71. 25; 1,70. 30; 1,66. 35; 1,62. 40; 1,60. 45; 1,58. 50; 1,56. 100; 1,47. 300; 1,39. 500; 1,36. 2 000; 1,32. Для інших результатів випробувань потрібно використовувати таблицю D.3 ISO 16269-6:2005 або лінійну інтерполяцію.. 27 Додаток В (обов’язковий) ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБІВ (PTD) ТА ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (FРС) Таблиця В.1 — Мінімальна кількість випробувань для PTD та мінімальна періодичність випробування продукції Пункт; PTDb; FPCa,c. №; Назва; Мінімальна кількість випробуваньc, d; Мінімальна частота випробування. Пряме випробування; Непряме випробування. Метод випробування; Частота. 4.2.1; Термічний опір, теплопровідність; Необхідно статистично мінімум 10 випробувань, з них мінімум 4 від PTD; 1 раз на день або; Повітропроникність повітря або; 1раз на 2 год.. 1 раз на 3 місяці для кожної продукції/ групи продукції і непряме випробування; Маса на одиницю площі, або об’ємна густина; 1 раз на 1 год.. Метод виробника; 1 раз на 1 год.. 4.2.3; Товщина; 4 випробування; 1раз на 2 год.. 4.2.2; Довжина і ширина; 4 випробування; 1раз на 2 год.; -; -; 1 per 2 h. 4.2.4; Прямокутність; 4 випробування; 1раз на 2 год.; -; -. 4.2.5; Площинність; 4 випробування; 1раз на 8 год.; -; -. 4.2.6; Реакція на вогонь виробу, який розміщено на ринку; 1 випробування; Див. таблицю B.2. 4.2.8; Вологість; 4 випробування; 1 раз на тиждень і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на 24 год.. 4.2.9; Уявна густина; 4 випробування; 1раз на 2 год.; -; -. 4.2.10; Міцність на вигин; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на 24 год.. 4.3.2; Стабільність розмірів за визначених умов; 4 випробування; 1раз на 5 років.; -; -. 4.3.3; Напруження при стиску або міцність на стиск при 10% деформації; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на 24 год.. 4.3.4; Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикуляр-ному до площини плити; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на 24 год.. 4.3.5; Точкове навантаження; 4 випробування; 1раз на 5 років.; -; -. 4.3.6; Повзучість при стиску; 4 випробування; 1раз на 10 років.; -; -. 4.3.7; Короткострокове часткове водопоглинання; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на 24 год.. 4.3.8; Паропроникність; 4 випробування; 1раз на 1рік.; -; -. 28 Кінець таблиці В.1 4.3.9; Динамічна жорсткість; 4 випробування; 1 раз на 1 рік і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на день. 4.3.10; Товщина, dL; 4 випробування; 1раз на 2 год.; -; -. Товщина, dВ; 4 випробування; 1 раз на день; -; -. Довготривале зменшення товщини; 4 випробування; 1раз на 5 років.; -; -. 4.3.11; Звукопоглинання; 4 випробування; 1раз на 5 років.; -; -. 4.3.12; Стійкість повітро-проникності; 4 випробування; 1 раз на 1 рік і непряме випробування; Метод виробника; 1 раз на день. 4.3.13; Виділення небезпечних речовин; С; С; —; —. 4.3.14; Реакція на вогонь виробу в стандартних збірних конструкціях, що моделюють кінцеве застосування; 1 випробування; 1 раз на 5 років; 4.2.6; Див. таблицю В.2. 4.3.15; Безперервне палаюче горіння; С; С; -; -. 4.3.16; Міцність при зсуві; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; -; 1 раз за 4 год. 4.3.17; Міцність при згині; 4 випробування; 1 раз на місяць і непряме випробування; -; 1 раз за 4 год. а Згідно з EN 13172, під мінімальною періодичністю розуміють мінімальну кількість випробувань, що проводять для кожної партії продукції/технологічної лінії в однакових умовах. На додаток до зазначеної вище періодичності, випробування деяких показників виробу повторюють у разі проведення змін або модифікацій, які найімовірніше можуть вплинути на ці показники. в PTD, див. EN 13172, є доречний лише тоді, коли задані значення показників. с Періодичність не вказана. Під час розроблення цього стандарту був відсутній відповідний європейський метод випробування. d Мінімальна кількість випробувань може бути зменшена згідно з EN 13172. Для визначення типу виробу довготривалі термічні, механічні властивості та властивості заморожування-відтавання аналогічних продуктів, вироблених на різних заводах або лініях, будуть визнані до випробування на новому заводі або лінії після завершення дослідження.. 29 Додаток С (нормативний) Багатошарова ізоляційна продукція (ізоляційна пробкова плита) С.1 Загальні положення Багатошарові ізоляційні вироби ICB виготовляються з одного або більше шарів спіненої пробки - теплоізоляційного матеріалу, які скріплені між собою горизонтально та/або вертикально. Склеювання включає як хімічне, так і фізичне зчеплення. Виріб може бути облицьований або покритий. Декларування товару має відповідати інструкціям цього стандарту, додатково враховуючи наведені подальші пункти цього додатка. Потрібно точно визначити, чи важлива орієнтація для якості. Якщо вона не має ніякого впливу, проведення додаткових випробувань не потрібне. Орієнтацію потрібно згадати, якщо є її очевидний вплив. С.2 ВИМОГИ C.2.1 Для всіх сфер застосування С.2.1.1 Загальні положення Цілісність є основною вимогою до багатошарових виробів, склеєний шар яких не повинен відшаровуватися. За потреби адгезію шарів потрібно перевіряти за допомогою випробування на розривання/розтягування (С.2.1.6). С.2.1.2 Термічний опір Термічний опір, RD, багатошарового ізоляційного виробу має бути заявлено або з використанням результатів прямого вимірювання багатошарового виробу, або розрахунком з додаванням теплових опорів кожного з шарів. Для розрахунку виробник повинен мати такі дані: — виміряні значення теплового опору 90/90 кожного окремого шару, — або 90/90 виміряної теплопровідності кожного з окремих шарів разом з виміряною товщиною. Якщо склеювання змінює значення R багатошарового виробу на більше ніж 2 %, загальний тепловий опір багатошарового виробу потрібно визначати лише прямим вимірюванням, або якщо використовують метод розрахунку по окремих шарах, потрібно враховувати відхили, спричинені склеюванням, додаванням приросту. 32 C.2.1.3 Довжина та ширина, товщина, прямокутність, площинність Вимоги до допусків на розміри мають бути дійсними для багатошарового виробу, як зазначено в 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 цього стандарту. С.2.1.4 Реакція на вогонь Класифікацію реакції на вогонь виробу визначають для загального багатошарового виробу згідно з EN 13501-1 та правилами монтажу та кріплення, наведеними в EN 15715. С.2.1.5 Характеристики довговічності До виробів з багатошарового матеріалу застосовують положення 4.2.7 цього стандарту. C.2.1.6 Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити для багатошарового виробу, визначають відповідно до 4.3.4 C.2.2 Для конкретних застосувань Необхідно дотримуватись інструкцій, наведених у 4.3 цього стандарту. Властивості визначають та декларують для всього багатошарового виробу. С.3 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ Необхідно дотримуватись інструкцій, наведених у розділі 5 цього стандарту. Багатошаровий виріб випробовують, охоплюючи всі шари. Якщо розміри (наприклад, товщина) всього багатошарового виробу занадто великі для випробувального обладнання, можна вирізати репрезентативно менший (наприклад, тонший) зразок, який має містити принаймні один склеєний шар. С.4 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ Необхідно дотримуватись інструкцій, наведених у розділі 7 цього стандарту. Особливу увагу потрібно приділити склеюванню (наприклад, вибору продуктів склеювання та оброблення). 33 ДОДАТОК D (довідковий) ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДЕКЛАРОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕПЛОВОГО ОПОРУ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ВИРОБУ ЧИ ГРУПИ ВИРОБІВ D.1 Випадок, коли задекларовано як термічний опір, так і і теплопровідність Передбачають, що для групи виробів доступні чотирнадцять результатів випробувань теплопровідності, отриманих прямим вимірюванням відповідно до 5.3.2 та таблиці В.1, як подано в таблиці D.1: Таблиця D.1 — Результати випробувань λ Вт/(м⋅К) Номер випробування; λ. 1; 0,0366. 2; 0,0390. 3; 0,0382. 4; 0,0378. 5; 0,0410. 6; 0,0412. 7; 0,0397. 8; 0,0417. 9; 0,0415. 10; 0,0402. 11; 0,0417. 12; 0,0406. 13; 0,0408. 14; 0,0421. Середнім значенням теплопровідності є середнє арифметичне 14 результатів: λсер. = 0,0401 Вт/(м∙К). Розрахункове значення середньоквадратичного відхилу теплопровідності Sλ визначають за формулою А.2: Sλ = = 0,00166; (D.1). 34 Розрахункове номінальне значення теплопровідності λ90/90 визначають за формулою (А.1) з коефіцієнтом k = 1,90, так: λ90/90 = 0,0401 + 1,90 × 0,00166 = 0,043 3 Вт/(м∙К). Отримане розрахункове номінальне значення теплопровідності, заокруглене відповідно до 4.2.1 у бік збільшення до 0,001 Вт/(м∙К) та з інтервалом 0,001 Вт/(м∙К), становить 0,044 Вт/(м∙К) (вказують більше значення). У цьому випадку розрахункове номінальне значення теплового опору R90/90 виробу завтовшки 80 мм визначають за формулою (А.3): R90/90 = 0,080/0,0433 = 1,848 м2∙К/Вт. Отримане розрахункове номінальне значення теплового опору, заокруглене відповідно до 4.2.1 у бік зменшення до 0,05 м2∙К/Вт та з інтервалом 0,05 м2∙К/Вт, становить 1,80 м2∙К/Вт; вказують найменше значення. D.2 Випадок, коли задекларовано лише термічний опір Для певного виробу заданої товщини є 14 результатів визначення теплового опору, які отримані за допомогою прямих випробувань відповідно до 5.3.2 та таблиці В.1 і наведені в таблиці D.2 як приклад. Таблиця D.2 — Результати визначення теплового опору R м2·K/Вт Номер випробування; R. 1; 2,19. 2; 2,05. 3; 2,10. 4; 2,12. 5; 1,95. 6; 1,94. 7; 2,01. 8; 1,92. 9; 1,93. 10; 1,99. 11; 1,92. 12; 1,97. 13; 1,86. 14; 1,90. Середнім значенням теплового опору є середнє арифметичне 14 результатів: Rсер. = 1,99 м2∙К/Вт. 35 Розрахункове значення середньоквадратичного відхилу теплового опору SR визначають за формулою (А.4) з коефіцієнтом k = 1,90, так: SR = = 0,0944.; (D.2). Розрахункове значення теплового опору визначають за формулою (А.5): R90/90 = 1,99 − 1,90 × 0,094 4 = 1,81 м2∙К/Вт. Отримане розрахункове номінальне значення теплового опору, заокруглене відповідно до 4.2.1 у бік зменшення до 0,05 м2∙К/Вт та з інтервалом 0,05 м2∙К/Вт, становить 1,80 м2∙К/Вт; вказують найменше значення. 36 ДОДАТОК ZА (довідковий) РОЗДІЛИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОЛОЖЕНЬ РЕГЛАМЕНТУ ЄС ЩОДО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики Цей стандарт був підготовлений відповідно до Мандату М/1031) «Теплоізоляційні вироби», надані СЕN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Якщо цей стандарт наведено в Офіційному віснику Європейського Союзу (OJEU), пункти цього стандарту, наведені в цьому додатку, вважають такими, що відповідають положенням відповідного мандату згідно з Регламентом (ЄС) № 305/ 2011. У цьому додатку йдеться про маркування CE виробів із спіненої пробки промислового виробництва, призначеної для використання, що вказано в таблиці ZA.1, та наведено відповідні положення щодо застосування Цей додаток має таку саму сферу застосування, що й розділ 1 цього стандарту, щодо аспектів, охоплених мандатом і визначених у таблиці ZA.1. - Зі змінами, внесеними згідно з мандатами М126, М130 та М367. Таблиця ZA.1 — Відповідні положення щодо промислово виготовленої ізоляційної пробкової плити ІСВ та її призначення Основні характеристики; Положення цього та інших європейських стандартів, що стосуються основних характеристик f; Нормативні класи; Примітки. Термічний опір; 4.2.1; Термічний опір та теплопровідність; —; Задекларовано RD і λD, якщо це можливоb. 4.2.3; Товщина; —; Задекларовано d і T. Реакція на вогонь; 4.2.6; Реакція на вогонь; Єврокласи; —. Довговічність реакції на вогонь проти тепла, атмосферних впливів, старіння/деградації; 4.2.7; Характеристики довговічності a; Єврокласи; —. Довговічність теплового опору проти тепла, атмосферних впливів, старіння/ деградації; 4.2.1; Термічний опір та теплопровідність; —; Задекларовано RD і λD, якщо це можливо. 4.2.7; Характеристики міцності; —; DS (70,-) або DS (23,90) або DS (70,90) c. Міцність на стиск; 4.3.3; Напруження при стиску або міцність на стиск; —; Задекларовано CS. 4.3.5; Точкове навантаження; —; Задекларовано PL. 37 Кінець таблиці ZA.1 Міцність на розривання/вигинання; 4.3.4; Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити d; —; Задекларовано TR. Довговічність міцності на стиск проти старіння/деградації; 4.3.6; Повзучість при стиску; —; Задекларовано CC. Водопоглинання; 4.3.7; Короткострокове часткове водопоглинання; —; Задекларовано WS. Паропроникність; 4.3.8; Паропроникність; —; Задекларовано MU або Z. Індекс передачі ударного шуму (для підлог); 4.3.9; Динамічна жорсткість; —; Задекларовано SD. 4.3.10.2; Товщина, dL; —; Задекларовано dL або клас. 4.3.10.4; Стисливість, c; —; Задекларовано CР. 4.3.12; Опір повітропроникності; —; Задекларовано AFr. Індекс акустичного поглинання; 4.3.11; Звукопоглинання; —; Задекларовано АР та А. Показник прямої повітряної звукоізоляції; 4.3.12; Опір повітропроникності; —; Задекларовано AFr. Виділення небезпечних речовин у приміщення; 4.3.13; Виділення небезпечних речовин е; —; —. Безперервне палаюче горіння; 4.3.15; Безперервне палаюче горіння е; —; —. a Для виробів ІСВ реакція на вогонь не змінюється з часом. Пожежна стійкість ІСВ з часом не погіршується. Класифікація виробу пов’язана з вмістом речовин, які не можуть збільшуватися з часом. b Теплопровідність виробів ІСВ не змінюється з часом, досвід показав, що структура стабільна, а пористість не містить інших газів, крім атмосферного повітря. c Лише для товщини. d Ця характеристика також стосується обслуговування та монтування. е Методи випробувань перебувають на стадії розроблення. f Також дійсний і застосовний для багатошарових виробів. Декларування експлуатаційних характеристик виробів, що стосується певних основних характеристик, не потрібне в тих державах-членах (MS), де немає нормативних вимог щодо цих основних характеристик для передбачуваного використання виробу. 38 У цьому випадку виробники, які розміщують свою продукцію на ринку цих держав-членів, не зобов’язані визначати та декларувати характеристики своїх виробів стосовно цих основних характеристик, та в інформації, що супроводжує маркування CE і в декларації експлуатаційних характеристик (див. ZA.3,) для цих основних характеристик можна використовувати альтернативний запис «Показник не визначено» (NPD). - ZA.2 Методи оцінювання та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик AVCP виробів із спіненої пробки промислового виробництва ZA.2.1 Системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик AVCP виробів із спіненої пробки промислового виробництва Системи AVCP виробів зі спіненої пробки промислового виробництва, що зазначені в таблиці ZA.1, встановлені Рішенням ЄС 95/204/ЄС від 31.05.95 (OJ L 129), переглянутим рішенням 99/91/ЄС від 21.01.99 (OJ L 29 ) з поправками згідно з Рішенням 01/596/ЄС від 08 січня 2001 року (OJ L 209), наведено в Таблиці ZA.2 для зазначеного передбачуваного використання та відповідного рівня (рівнів) або класу (класів) експлуатаційних характеристик. Таблиця ZA.2 — Системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP) виробів із спіненої пробки Виріб (вироби); Використання за призначенням; Рівень(рівні) або клас(и) (реакція на вогонь); Система(-и) AVCP. Теплоізоляційні вироби (вироби промислового виготовлення); Для використання відповідно до правил щодо реакції на вогонь; (A1, A2, B, C)a; 1. (A1, A2, B, C)b, D, E; 3. (A1-E)c, F; 4. Будь-яке; -; 3. Система 1: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR), Додаток V, 1.2. Система 3: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR), Додаток V, 1.4. Система 4: Див. Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPR), Додаток V, 1.5.. 39 a Вироби/матеріали, для яких чітко визначена стадія у виробничому процесі, призводить до покращення класифікації вогнестійкості (наприклад, додавання антипіренів або обмеження вмісту органічного матеріалу). b Вироби/матеріали, на які не поширюється виноска (а). c Вироби/матеріали, які не потребують випробування реакції на вогонь + (наприклад, продукти/матеріали класів A1 відповідно до Рішення Комісії 96/603/ЄС зі змінами). Системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик виробів AVCP зі спіненої пробки промислового виробництва, зазначені в таблиці ZA.1, мають відповідати процедурам AVCP, зазначеним у таблиці ZA.2.1, таблиці ZA.2.2 та таблиці ZA.2.3, що є результатом застосування положень цього чи іншого Європейського стандарту, зазначеного у цьому документі. Зміст завдань уповноваженого органу обмежено тими основними характеристиками, які передбачені, якщо такі є, у Додатку III відповідного мандату, а також тими, які виробник має намір декларувати. Таблиця ZA.2.1 — Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик для виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з системою 1 щодо реакції на вогонь та системою 3 (див. таблицю ZA.2) Завдання; Зміст завдання; Застосовують пункти AVCP. Завдання для виробника; Виробничий контроль на підприємстві (FPC); Задекларовані параметри, що належать до основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання; EN 13172: 2012, розділ 5, додаток B і додаток C та 7.3 цього стандарту. Подальші випробування зразків, відібраних на заводі згідно з установленим планом випробувань; Задекларовані параметри, що належать до основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання; Додаток В цього стандарту. Визначення типу виробу на основі типових випробувань (охоплюючи вибірку), типового розрахування, табличних значень або описової документації на продукт; Основні характеристики таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання, що задекларовані та не перевірені уповноваженою випробувальною лабораторією та органом із сертифікації, залученими для перевірки реакції на вогонь; EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. 40 Кінець таблиці ZA.2.1 Завдання для уповноваженої випробувальної лабораторії; Визначення типу виробу на основі типового випробування (охоплюючи відбирання зразків, проведених виробником), типового розрахування табличних значень або описової документації на виріб; Термічний опір. Виділення небезпечних речовина. Міцність на стиск (для несучих конструкцій). Водопоглинання (за наявності); EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. Завдання для уповноваженого органу з сертифікації продукції; Визначення типу виробу на основі типових випробувань (охоплюючи відбирання зразків), типового розрахування, табличних значень або описової документації на виріб b; Реакція на вогонь; EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. Первинна перевірка підприємства-виробника та виробничий контроль на підприємстві (FPC); Задекларовані параметри, що належать до основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання, а саме реакція на вогонь. Документація FPC.; EN 13172: 2012, додаток B і додаток C та 7.3 цього стандарту. Постійний нагляд, оцінювання та перевірка виробничого контролю на підприємстві (FPC); Задекларовані параметри, що належать до основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання, а саме реакція на вогонь. Документація FPC; EN 13172: 2012, додаток B і додаток C та 7.3 цього стандарту. a Метод випробування наразі не доступний. b Відбирання зразків потрібно проводити, як визначено в 5.1.. 41 Таблиця ZA.2.2 — Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з системою 3 (див. таблицю ZA.2) Завдання; Зміст завдання; Застосовують пункти AVCP. Завдання для виробника; Заводський контроль виробництва (FPC); Задекларовані параметри, що стосуються основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення для передбачуваного використання; EN 13172: 2012, розділ 5, додаток С і додаток D та 7.3 цього стандарту. Визначення типу виробу на основі типових випробувань (охоплюючи відбирання зразків ), типового розрахування, табличних значень або описової документації на виріб; Основні характеристики таблиці ZA.1, що мають значення для передбачуваного використання, які задекларовані та не перевірені уповноваженою випробувальною лабораторією; EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. Завдання для уповноваженої випробувальної лабораторії; Визначення типу виробу на основі типових випробувань (на основі відбирання зразків, проведеного виробником) або табличних значень; Реакція на вогонь. Термічний опір. Виділення небезпечних речовина. Міцність на стиск (для несучих конструкцій). Водопоглинання (за наявності); EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. а Метод випробування наразі не доступний.. 42 Таблиця ZA.2.3 — Розподіл завдань системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик виробів зі спіненої пробки промислового виробництва згідно з комбінованою системою 4 щодо реакції на вогонь та системою 3 (див. таблицю ZA.2) Завдання для виробника; Заводський контроль на підприємстві (FPC); Задекларовані параметри, що стосуються основних характеристик таблиці ZA.1, які мають значення до передбачуваного використання; EN 13172: 2012, розділ 5, Додаток С і Додаток D та 7.3 цього стандарту. Визначення типу виробу на основі типових випробувань (охоплюючи відбирання зразків), типового розрахування, табличних значень або описової документації на виріб; Основні характеристики таблиці ZA.1, що мають відношення до передбачуваного використання, заявлені та не перевірені уповноваженою випробувальною лабораторією; EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. Завдання для уповноваженої випробувальної лабораторії; Визначення типу виробу на основі типових випробувань (на основі відбирання зразків, проведеного виробником) або табличних значень; Термічний опір. Виділення небезпечних речовина. Міцність на стиск (для несучих конструкцій). Водопоглинання (за наявності).; EN 13172: 2012, розділ 6 та 7.2 цього стандарту. а Метод випробування наразі не доступний.. ZA.2.2 Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) ZA.2.2.1 Загальні положення Виробник складає DoP (Declaration of Performance) і проставляє маркування СЄ на основі різних систем AVCP (Assessment and Verification of the Constancy of Performance), викладених у Додатку V Регламенту (ЄС) № 305/2011: 43 У разі контролювання виробів згідно з системою 1: — виробничий контроль на підприємстві та подальші випробування зразків, відібраних на заводі відповідно до встановленого плану випробувань, що проводить виробник; та — сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик, виданий уповноваженим органом з сертифікації продукції на підставі визначення типу продукції на основі типових випробувань (охоплюючи відбирання зразків), типового розрахування, табличних значень або описової документації на виріб; первинний огляд виробничого цеху та заводського контролювання виробництва та безперервний нагляд, оцінювання та перевірення виробничого контролю на підприємстві. У разі контролювання виробів згідно з системою 3: — виробничий контроль на підприємстві, що здійснює виробник; та — визначення типу виробу на основі типових випробувань (на основі відбирання зразків, проведеного виробником), типового розрахування, табличних значень або описової документації, проведеної уповноваженою лабораторією з сертифікації. У разі контролювання виробів згідно з системою 4: — виробничий контроль на підприємстві, що здійснює виробник; та — визначення виробником типу виробу на основі типових випробувань, типового розрахування, табличних значень або описової документації на виріб. ZA.2.2.2 Зміст Зразок декларації експлуатаційних характеристик DoP (Declaration of Performance) представленої в Додатку III до Регламенту (ЄС) № 305/2011. Відповідно до цього Регламенту DoP має, зокрема, містити таку інформацію: — посилання на тип товару, для якого складено декларацію про експлуатаційні характеристики; 44 — систему оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик AVCP або системи будівельного виробу, як зазначено в Додатку V до СРR; - — контрольний номер та дату видання гармонізованого стандарту, який був використаний для оцінювання кожної основної характеристики; - — за потреби, контрольний номер використаної спеціальної технічної документації та вимоги, якими виробник стверджує, що виріб відповідає їм. Додаткова документація DoP має містити: а) передбачуване використання або застосування будівельного виробу відповідно до чинних гармонізованих технічних умов; б) перелік основних характеристик, визначених у гармонізованих технічних умовах для заявленого передбачуваного використання; в) дотримання принаймні однієї з основних характеристик будівельного виробу, що має відношення до задекларованого передбачуваного використання або застосування; c) дотримання принаймні однієї з основних характеристик будівельного виробу, що має значення для задекларованого передбачуваного використання або застосування; д) у відповідних випадках, експлуатаційні характеристики будівельного виробу за рівнями чи класами або в описі, за потреби, на основі розрахування щодо його основних характеристик, визначених відповідно до визначення Комісії щодо тих основних характеристик, для яких виробник повинен декларувати експлуатаційні характеристики виробу під час його розміщення на ринку або визначення Комісією щодо порогових рівнів для експлуатаційних характеристик щодо основних характеристик, які мають бути задекларовані; e) показники тих основних характеристик будівельного виробу, які пов’язані з передбачуваним використанням або застосуванням, зважаючи на положення стосовно передбачуваного використання або застосування, якщо виробник має намір постачати виріб на ринок; 45 ж) для перелічених суттєвих характеристик, для яких не задекларовано жодних характеристик, літери "NPD" (Показник не визначено). Щодо надання DоP, застосовують статтю 7 Регламенту (ЄС) № 305/2011. Інформацію, зазначену у статті 31 або, залежно від випадку, у статті 33 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH), надають разом з DоP. ZA.2.2.3 Приклад DoP Нижче наведено приклад заповненого DoP для ізоляційної коркової плити ІСВ згідно з EN 13170 ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № 0123- DoP -2013/10/07 1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: ABCD ІСВ - Expanded Cork Board (Спінена Пробкова Плита) . 2. Тип, номер партії або серійний номер або будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельні вироби відповідно до вимог статті 11 (4) CPR: див. етикетку товару. 3. Використання за призначенням або використання будівельного виробу відповідно до чинних гармонізованих технічних специфікацій, передбачених виробником: Теплоізоляція будівель. 4. Назва, зареєстрована комерційна назва або зареєстрована торгова марка та контактна адреса виробника відповідно до статті 11 (5): Any Co Ltd, поштова скринька 21, B-1050. 5. У відповідних випадках ім’я та контактна адреса уповноваженого представника, мандат якого охоплює завдання, зазначені в частині 2 статті 12: не актуально. 6. Система або системи оцінювання та перевірення стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу, як викладено у Додатку V до CPR: Системи 1 та 3. 46 7. У разі декларування експлуатаційних характеристик щодо будівельного виробу, на який поширюється гармонізований стандарт: Уповноважений орган з сертифікації № 4567 виконав, здійснив визначення типу продукції, первинну перевірку заводу-виробника та контроль заводського виробництва й безперервний нагляд, аналізування та оцінювання виробничого контролю на підприємстві та видав сертифікат постійності експлуатаційних характеристик для реакції на вогонь. Уповноважена випробувальна лабораторія № 7456 оформила протоколи випробувань щодо інших відповідних задекларованих характеристик. 8. Задекларовані характеристики Основні характеристики; Значення характеристик; Гармонізована технічна документація. Термічний опір; Термічний опір RD 2,5 м2⋅К/Вт; EN 13170:2012+A1:2015. Теплопровідність λD 0,040 Вт/м⋅К. Товщина dN 100 мм, T2. Реакція на вогонь; Реакція на вогонь Е. Довговічність реакції на вогонь проти тепла, атмосферних впливів, старіння/деградації; Характеристики довговічності NPD. Довговічність теплового опору проти тепла, атмосферних впливів, старіння/деградації; Термічний опір і RD 2,5 м2⋅К/Вт. Теплопровідність λD 0,040 Вт/м⋅К. Характеристики довговічності NPD. Міцність на стиск; Напруження при стиску CS (10) 100 Точкове навантаження NPD. Міцність на розривання/вигинання; Міцність при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному до площини плити TR 50. Довговічність міцності на стискання проти старіння/ деградації; Повзучість при стиску CC(0,8/0,4/10)5. Водопоглинання; Короткострокове часткове водопоглинання WS. Паропроникність; Опір проникненню водяної пари; MU30. 47 Ударний шум Індекс передачі ударного шуму (для підлог); Товщина; T2. Динамічна жорсткість; NPD. Стисливість; NPD. Опір повітропроникності; AFr1. Індекс акустичного поглинання; Звукопоглинання; NPD. Показник прямої повітряної звукоізоляції; Опір повітропроникності; NPD. Виділення небезпечних речовин у приміщення; Виділення небезпечних речовин; NPD. Безперервне палаюче горіння; Безперервне палаюче горіння; NPD. NPD: Не визначено характеристики.. 9. Характеристики матеріалу, визначені у пунктах 1 та 2, відповідають задекларованим характеристикам у пункті 8. Цю декларацію характеристик видають виключно під відповідальність виробника, зазначеного у пункті 4. Підписано від імені виробника: …………………………………………………………………………… (Прізвище та посада) ……………… ……………… (Місце та дата видачі) (підпис) Примітка. Для характеристик, де, наприклад, значення відрізняються для різної товщини, замість одного значення в таблиці потрібно ввести значення для кожної товщини. ZA.3 СЄ Маркування та етикетування Символ маркування СЄ має відповідати загальним принципам, викладеним у статті 30 Регламенту (ЄС) № 765/2008, і його потрібно наносити видимим, розбірливим і незмивним способом: — безпосередньо на виробі із спіненої пробки (ІСВ) промислового виготовлення або — на етикетці, прикріпленій до цього виробу. 48 У разі неможливості, або це не виправдано з огляду на характер виробу, його потрібно нанести на паковання або в супровідних документах. За знаком СЄ потрібно нанести: — дві останні цифри року, у якому його було вперше нанесено; — назву та зареєстровану адресу виробника або ідентифікаційний знак, що дає можливість легко й без будь-яких неясностей ідентифікувати назву та адресу виробника; — унікальний ідентифікаційний код типу виробу; — контрольний номер декларації експлуатаційних характеристик; — рівень або клас задекларованих показників; — датоване посилання на застосовану гармонізовану технічну специфікацію; — ідентифікаційний номер уповноваженого органу [лише для виробів відповідно до систем 1 та 3]; — передбачуване використання, викладене в застосованій гармонізованій технічній специфікації. Потрібно наносити маркування СЄ перед тим, як будівельні вироби будуть розміщені на ринку. За ним може бути нанесено піктограму або будь-який інший знак, що вказує на особливий ризик або сферу використання. 49 Рисунок ZA.1 — Приклад інформації про маркування СЄ для виробів згідно з системою 1 та системою 3 AVCP 4567 7456; Маркування СЄ, що сформоване із символу «СЄ». Ідентифікаційний номер уповноваженого органу з сертифікації продукції Ідентифікаційний номер уповноваженої випробувальної лабораторії. AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 15 0123 — DoP — 2013/10/07; Назва та зареєстрована адреса виробника або розпізнавальний знак Дві останні цифри року, в якому було вперше внесено контрольний номер DoP. EN 13170:2012 + A1:2015; № застосованого європейського стандарту, як зазначено в OJEU Унікальний ідентифікаційний код типу виробу Використання виробу за призначенням згідно з Європейським стандартом. ThIB; Код призначення Теплоізоляція будівель. АВСD insulation corc board; Теплоізоляційна плита із спіненої корки. RD; 2,5 m2⋅K/W; Термічний опір. dN; 100 mm; Номінальна товщина. RtF; A1 Євроклас; Реакція на вогонь — Євроклас. λD; 0,040 W/(m⋅K); Теплопровідність. T2;AFr1; Індекс ізоляції прямого повітряного шуму. CS(10)100; Міцність на стиск. TR50; Міцність на стиск проти старіння/деградації. WS; Рівень водопоглинання при короткостроковому частковому зануренні. MU30; Опір проникненню водяної пари. ICB — EN 13170 — T2 —CS(10)100 — TR50 — WS - MU30; Код позначення (п. 6 для відповідної характеристики згідно з таблицею ZA.1) Заявлений рівень або клас продуктивності.

50

Бібліографія

[1] EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1: General actions — Densities, self-weight, imposed loads for buildings

[1] EN 1991-1-1 Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Щільність, власна вага, прикладені навантаження для будівель

51

Додаток НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ

З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ Б EN 12431:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах (EN 12431:2013, IDT);

ДСТУ Б EN 12667:2016 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору (ЕN 12667:2001, IDT);

ДСТУ Б EN 13172:2016 Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності (EN 13172:2012, IDT);

ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007 + A1:2009, IDT);

ДСТУ EN 13823:2015 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить (EN 13823:2010 + А1:2014, IDT);

ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT);

ДСТУ EN ISO 1182:2016 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість (EN ISO 1182:2010, IDT);

ДСТУ EN ISO 1716:2019 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність) (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT);

ДСТУ ISO 9229:2009 Теплоізоляція. Словник термінів (ISO 9229:2007, IDT);

ДСТУ ISO 16269-6:2016 Статистичне опрацювання даних. Частина 6. Визначення статистичних допустимих інтервалів (ISO 16269-6:2014, IDT).

52

Код згідно з НК 004: 91.100.60

Ключові слова: вироби,  реакція на вогонь, водопоглинання, методи випробування, спінена пробка, міцність при  згині, міцність при зсуві, міцність  на стиск, оцінка відповідності, паропроникність, теплопровідність, утеплювач.

Голова ТК 305,

заступник директора

з наукової роботи

ДП «НДІБМВ»,

науковий керівник,

доктор техн. наук, професор			        Світлана  ЛАПОВСЬКА

Відповідальний виконавець

с.н.с., в.о.зав. лабораторії                                      Лідія  АЛЄКСЄЄВА

53